8. Anhang

8.1 Anhang A: Programm-Listing zur Bestimmung der Copolymerisationsparameter nach KELEN und TÜDOS (Programmiersprache: Basic)

10  INPUT X,Y

20 G=X*(Y-1)/Y

30 LET F=SQU X/Y

40 N=G/((+F)

50 I=F/((+F)

60 PRINT N,I

70 END

Eingabe der Werte für N und I in das Programm "Meßwert, Version 5.5" für Atari 1040 Computer. Lineare Regression ergibt sowohl die Abbildungen als auch die numerische Auswertung zur Bestimmung der Copolymerisationsparameter (samt Korrelationskoeffizient).

8.2 Anhang B: Wertetabelle für die graphische Bestimmung der Copolymerisationsparameter

Tabelle A1: Wertetabelle zur Bestimmung der Copolymerisationsparameter bei 323,15 K

Versuchs-Nr.			(				(

64				0,0592				0,9557

65				0,0688				0,9539

78				0,0512				0,9304

79				0,0447				0,9319

58				-0,0360			0,8458

59				-0,0267			0,8422

70				-0,0857			0,7135

71				-0,0719			0,7067

60				-0,1212			0,5393

61				-0,1138			0,5354

68				-0,1982			0,3816

69				-0,1784			0,3722

74				-0,1878			0,2884

75				-0,2124			0,2989

72				-0,3267			0,2629

73				-0,3341			0,2656

62				-0,3416			0,1345

63				-0,2853			0,1212

66				-0,4002			0,0550

67				-0,3025			0,0443

Tabelle A2: Wertetabelle zur Bestimmung der Copolymerisationsparameter bei 333,15 K

Versuchs-Nr.			(				(

80				0,0360				0,9635

81				0,0638				0,9599

90				-0,0325			0,9183

91				0,0478				0,9018

94				0,0000				0,9116

100				0,0478				0,9018

101				0,0526				0,9008

88				-0,1268			0,8462

89				-0,0969			0,8377

82				-0,3519			0,5846

83				-0,2971			0,5647

84				-0,4441			0,3994

85				-0,5982			0,2396

96				-0,6993			0,2622

92				-0,7103			0,0999

93				-0,7103			0,0999

98				-0,6664			0,0951

102				-0,6392			0,0365

103				-0,6613			0,0376

86				-0,2466			0,7398

87				-0,2074			0,7263

8.3 Anhang C: Zahlenmittel der Molmasse, Uneinheitlichkeiten und Verzweigungsfrequenzen der Copolymeren

Tab. A3: Dilatometerversuche bei 313,15 K

Vers.-Nr.	Monomeransatz			U		(n

[mol%]		[g/mol]

34		85,59 : 14,41		5.213		2,174		nicht bestimmt

35		85,59 : 14,41		6.787		1,386		n.b.

44		70,00 : 30,00		45.670		1,054		0,0279

45		70,00 : 30,00		51.790		1,079		0,0184

36		62,00 : 38,00		43.550		0,849		n.b.

37		62,00 : 38,00		43.710		0,941		n.b.

42		50,00 : 50,00		45.110		0,814		0,0643

43		50,00 : 50,00		40.330		1,391		0,0180

50		48,00 : 52,00		24.980		1,606		n.b.

51		48,00 : 52,00		32.230		0,997		n.b.

46		40,00 : 60,00		34.170		0,576		0,0055

47		40,00 : 60,00		35.390		1,001		0,0060

56		39,90 : 60,10		36.330		0,603		n.b.

57		39,90 : 60,10		35.270		0,566		n.b.

40		32,08 : 67,92		26.030		2,670		0,0114

41		32,08 : 67,92		31.480		2,190		0,0206

52		21,95 : 78,05		22.330		1,170		n.b.

53		21,95 : 78,05		19.560		1,403		n.b.

48		20,00 : 80,00		27.490		0,625		n.b.

49		20,00 : 80,00		24.070		0,710		n.b.

38		10,00 : 90,00		18.440		0,427		0,0264

39		10,00 : 90,00		16.150		0,580		0,0240

Tab. A4: Dilatometerversuche bei 323,15 K

Vers.-Nr.	Monomeransatz			U		(n

[mol%]		[g/mol]

64		85,00 : 15,00		6.434		1,170		n.b.

65		85,00 : 15,00		5.209		1,549		n.b.

78		81,00 : 19,00		30.390		1,722		0,2087

79		81,00 : 19,00		33.940		1,717		0,1353

58		70,00 : 30,00		28.670		0,641		n.b.

59		70,00 : 30,00		26.160		0,835		n.b.

70		60,00 : 40,00		27.160		0,698		n.b.

71		60,00 : 40,00		24.070		0,764		n.b.

60		50,00 : 50,00		23.870		0,765		n.b.

61		50,00 : 50,00		24.900		0,820		n.b.

68		40,00 : 60,00		20.910		0,849		n.b.

69		40,00 : 60,00		20.840		0,823		n.b.

74		35,00 : 65,00		20.240		0,742		n.b.

75		35,00 : 65,00		18.950		0,749		n.b.

72		30,00 : 70,00		11.560		1,560		n.b.

73		30,00 : 70,00		11.560		1.560		n.b.

62		20,00 : 80,00		10.500		1,579		n.b.

63		20,00 : 80,00		10.940		1,474		n.b.

66		10,00 : 90,00		5.730		2,810		n.b.

67		10,00 : 90,00		5.290		2,898		n.b.

Tab. A5: Dilatometerversuche bei 333,15 K

Vers.-Nr.	Monomeransatz			U		(n

[mol%]		[g/mol]

80		80,00 : 20,00		29.920		0,790		0,1052

81		80,00 : 20,00		26.070		0,920		0,0877

90		70,00 : 30,00		9.250		1,401		0,0000

91		70,00 : 30,00		21.250		0,793		0,0389

94		70,00 : 30,00		15.910		2,086		0,0328

100		70,00 : 30,00		16.980		0,999		0,0183

101		70,00 : 30,00		16.420		1,204		0,0129

88		60,00 : 40,00		8.250		1,083		0,0000

89		60,00 : 40,00		8.540		0,944		0,0000

82		50,00 : 50,00		19.130		0,709		0,0115

83		50,00 : 50,00		18.490		0,700		0,0086

84		40,00 : 60,00		16.510		0,648		0,0186

85		40,00 : 60,00		15.120		0,795		0,0156

96		30,00 : 70,00		11.150		1,212		0,0301

92		20,00 : 80,00		10.030		0,848		0,0233

93		20,00 : 80,00		10.050		0,783		0,0300

98		10,00 : 90,00		9.024		0,816		0,1074

102		10,00 : 90,00		8.501		0,746		0,0536

103		10,00 : 90,00		8.212		0,805		0,0489

86		5,00 : 95,00		11.360		0,713		0,3463

87		5,00 : 95,00		11.190		0,845		0,4332

Tab. A6: Autoklavenversuche bei 343,15 K

Vers.-Nr.		Monomeransatz			U		(n

[mol%]		[g/mol]

CG811			38,00 : 62,00		     nicht ermittelt		0,0560

CG815			38,00 : 62,00			"			0,0000

CG819A		38,00 : 62,00			"			0,0000

CG819B		38,00 : 62,00			"			0,0420

TCA1			38,00 : 62,00		90.940		1,020		0,0220

TCA2			38,00 : 62,00		91.970		1,047		0,0380

CH12-1(V3)		42,00 : 58,00		     nicht ermittelt		0,0062

CHNBR-4(V4)	42,00 : 58,00			"			0,0009

8.4 Anhang D: Bindungshäufigkeiten für die Dilatometerversuche bei 323,15 K und

333,15 K

Tabelle A7: Bindungshäufigkeiten für die Copolymerisationsversuche im Dilatometer bei 323,15 K

Versuchs-Nr.		Monomerverhältnis

im Ansatz [mol%]	B11		B22		B12

64			85,00 : 15,00		0,1548		0,0297		0,8155

65			85,00 : 15,00

78			81,00 : 19,00		0,1199		0,0407		0,8395

79			81,00 : 19,00

58			70,00 : 30,00		0,067		0,0759		0,8571

59			70,00 : 30,00

70			60,00 : 40,00		0,0423		0,1159		0,8418

71			60,00 : 40,00

60			50,00 : 50,00		0,0270		0,1665		0,8065

61			50,00 : 50,00

68			40,00 : 60,00		0,0168		0,2325		0,7507

69			40,00 : 60,00

74			35,00 : 65,00		0,0129		0,2736		0,7135

75			35,00 : 65,00

72			30,00 : 70,00		0,0096		0,3220		0,6684

73			30,00 : 70,00

62			20,00 : 80,00		0,0046		0,4503		0,5451

63			20,00 : 80,00

66			10,00 : 90,00		0,0013		0,6493		0,3494

67			10,00 : 90,00

Tabelle A8: Bindungshäufigkeiten für die Copolymerisationsversuche im Dilatometer bei 333,15 K

Versuchs-Nr.		Monomerverhältnis

im Ansatz [mol%]	B11		B22		B12

80			80,00 : 20,00		0,1009		0,0436		0,8554

81			80,00 : 20,00

90			70,00 : 30,00		0,0595		0,0756		0,8649

91			70,00 : 30,00

94			70,00 : 30,00

100			70,00 : 30,00

101			70,00 : 30,00

88			60,00 : 40,00		0,0375		0,1152		0,8473

89			60,00 : 40,00

82			50,00 : 50,00		0,0239		0,1654		0,8107

83			50,00 : 50,00

84			40,00 : 60,00		0,0148		0,2308		0,7543

85			40,00 : 60,00

96			30,00 : 70,00		0,0085		0,3198		0,6718

92			20,00 : 80,00		0,0040		0,4475		0,5484

93			20,00 : 80,00

98			10,00 : 90,00		0,0012		0,6466		0,3522

102			10,00 : 90,00

103			10,00 : 90,00

86			5,00 : 95,00		0,0003		0,7947		0,2050

87			5,00 : 95,00