# Ergebnisse und Diskussion

Der Ergebnisteil der vorliegenden Arbeit ist in sechs Abschnitte unterteilt, die die thematische Vielfältigkeit der durchgeführten Untersuchungen widerspiegeln. In den Abschnitten 2.1 und 2.2 sind die Überlegungen zur Auswahl der verwendeten Katalysatorsysteme sowie die konventionelle und die kombinatorische Katalysatorherstellung beschrieben. Die physikalischen und morphologischen Eigenschaften der synthetisierten Materialien werden anhand von ausgewählten Katalysatoren im Abschnitt 2.3 dargelegt. Danach folgen die Untersuchungen zur Gasphasenoxidation von Benzol mit und ohne Katalysator mit konventionellen Methoden in den Abschnitten 2.4 und 2.5. Zuletzt werden im Abschnitt 2.6 die Arbeiten auf dem Gebiet der kombinatorischen Katalysatorforschung eingehend diskutiert.

Die Reihenfolge der Kapitel spiegelt grob auch den zeitlichen Verlauf der Arbeiten wider.

## Konventionelle Katalysatordarstellung

Wie im Abschnitt 1.3 beschrieben, bietet der Sol-Gel-Prozeß die Möglichkeit, durch Variation der Versuchsparameter die Porenstruktur, die Porosität, die Zusammensetzung und die Oberflächenpolarität von Katalysatormaterialien zu kontrollieren. Ein Großteil der verwendeten Katalysatoren wurde deshalb nach dieser Methode synthetisiert. Daneben wurden aber auch klassische Methoden wie Imprägnierung oder Mischen und Verreiben von Feststoffen bei der Katalysatorherstellung angewendet, um z. B. literaturbekannte Katalysatoren nachzustellen und zu verbessern.

### Auswahl der aktiven Metalle

Der Überblick über den derzeitigen Stand der Forschung (Kapitel 1) auf dem Gebiet der Oxidationen zeigt, daß vor allem Nebengruppenelemente aufgrund ihrer Redoxeigenschaften in der Lage sind, eingebaut in eine geeignete Katalysatormatrix selektive Umsetzungen von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff zu katalysieren. Da unter konventionellen Bedingungen im Gegensatz zum kombinatorischen Ansatz nur eine relativ kleine Anzahl Materialien getestet werden konnte, wurden nur Elemente als aktive Spezies in die Katalysatoren eingebaut, die in literaturbekannten Katalysatoren verwendet werden. Diese Auswahl ist Abb. 2.1 graphisch dargestellt. Dabei wurden hauptsächlich Siliciumdioxid, Titandioxid, Zirkoniumdioxid und Aluminiumoxid als Träger- bzw. Matrixmaterialien verwendet.

Abb. 2.1: 	Übersicht über die Matrix- und die eingebauten Zusatzelemente.

### Synthese der Mischoxide

Ein Großteil der konventionell hergestellten Katalysatoren wurde durch einen sauer katalysierten Sol-Gel-Prozeß hergestellt. Dabei wurde ein Verfahren verwendet, das von S. Klein bereits erfolgreich zur Herstellung diverser Mischoxide eingesetzt und empirisch optimiert wurde und amorphe, mikroporöse Mischoxide (AMM) mit hohen Oberflächen liefert[104]. Um die molare Zusammensetzung dieser Materialien zu beschreiben, wurde eine spezielle Nomenklatur eingeführt (s. Kapitel 1.3). Danach besteht ein AMM-V2Cu2Ti aus 2 mol-% Vanadiumoxid und 2 mol-% Kupferoxid in 96 mol-% einer Titandioxidmatrix. Unter den verwendeten Kalzinierungsbedingungen (250°C, Luftatmosphäre) liegen die eingebrachten Metalle normalerweise als Oxide vor. Die Darstellung der Katalysatoren nach der oben beschriebenen Methode lieferte in fast allen Fällen klare Sole, die im weiteren Verlauf der Polykondensation und der Trocknung zu ebenfalls klaren, glasartigen Formkörpern schrumpften. Nach der Kalzinierung bei 250°C wurden die Materialien, bevor sie in der Reaktion eingesetzt wurden, in der Kugelmühle gemahlen, so daß die Partikelgröße unter 20 µm lag, um Porendiffusionslimitierungen während der Reaktion auszuschließen bzw. zu minimieren.

Durch gezielte Variation und Optimierung des oben beschriebenen Sol-Gel-Prozesses sollten auch Mischoxidkatalysatoren auf Basis von Vanadiumoxid mit hohen Oberflächen hergestellt werden. Die besten Ergebnisse wurden dabei mit Vanadium(V)-oxidtriisopropylat als Vorstufe und Isopropanol als Lösungsmittel ohne Verwendung von Säure erzielt. So konnten reine Vanadiumoxide mit Oberflächen von maximal 55 m2/g nach Kalzinierung bei 250°C erhalten werden. Durch Essigsäurekatalyse konnten auch Vanadiummischoxide mit ähnlichen Oberflächen synthetisiert werden. Da die Oberflächen der hergestellten Materialien aber stetig mit der Kalzinierungstemperatur abnahmen (s. Abschnitt 2.3.1) und damit diese Materialien für Gasphasenversuche bei Temperaturen bis zu 550°C nicht geeignet sind, wurde keine weitere Optimierung der Sythese vorgenommen.

Daneben wurden auch literaturbekannte Katalysatoren nachgestellt und variiert. Die entsprechenden Vorschriften wurden hauptsächlich aus Patenten entnommen und werden hier nicht weiter erläutert.

## Kombinatorische Katalysatordarstellung

Parallel zu den zeitaufwendigen Einzelversuchen sollte eine kombinatorische Methode entwickelt werden, die es ermöglicht, die katalytischen Eigenschaften von Bibliotheksmaterialien schnell und zuverlässig zu erfassen, um die Kosten und den Zeitaufwand bei der Suche nach neuen Katalysatoren möglichst gering zu halten.

Zur Herstellung von Materialbibliotheken wurden verschiedene Prozesse eingesetzt. Zum einen sollte der Sol-Gel-Prozeß auf den kombinatorischen Maßstab übertragen werden, zum anderen sollten aber auch Bibliotheken mit klassischen Tränkkatalysatoren hergestellt werden.

### Auswahl der aktiven Metalle und der Matrixmaterialien

Da mit der Parallelsynthese und dem Hochdurchsatz-Test in kurzer Zeit eine relativ große Anzahl von Katalysatoren getestet werden kann, sollten im ersten Schritt binäre Sol-Gel-Materialien mit verschiedenen Elementen als Aktivkomponenten hergestellt werden. In Abb. 2.2 sind alle Elemente gezeigt, die in vier verschiedenen Matrices (TiO2, ZrO2, Al2O3 und SiO2) mit teilweise unterschiedlichen Vorstufen eingebaut wurden.

Abb. 2.2: 	Übersicht über die in die Katalysatoren eingebauten Elemente.

Im zweiten Schritt wurden dann ternäre bzw. quarternäre Katalysatoren mit zwei bzw. drei verschiedenen Aktivkomponenten synthetisiert, wobei hauptsächlich die Elemente eingesetzt wurden, die auch schon bei der konventionellen Katalysatorherstellung (Abschnitt 2.1.1) verwendet wurden.

### Synthese der Sol-Gel- und Tränkkatalysator-Bibliotheken

Die Synthese der Sol-Gel-Materialbibliotheken erfolgte mit Hilfe eines Pipettierroboters (s. Abb. 3.1). Der verwendete Roboter kann Lösungen mit einer Genauigkeit von 0,1 µL pipettieren und hat eine Ortsauflösung von 0,1 mm. Der Synthesereaktor bestand aus einer Bibliotheksträgerplatte aus Stahl mit einem Durchmesser von 10 cm, in die 763 Löcher von 2 mm Tiefe und Durchmesser gebohrt wurden. Um das Synthesevolumen zu erhöhen, lag auf dieser Platte eine entsprechend durchbohrte Vitonmaske (als Dichtung) und eine 8 mm dicke Teflonmaske. Diese Bauteile wurden durch ein Aluminiumgehäuse und eine weitere Maske aus Stahl fixiert und aufeinandergepresst, so daß über 700 Minireaktoren mit einem Volumen von ca. 30 µL entstanden. Durch die Trocknung schrumpften die synthetisierten Gele so stark, daß sie am Ende der Synthese in den Löchern der Stahlmaske auf dem Boden des Reaktors lagen. Eine genaue Beschreibung der verwendeten Versuchsanlage und der Sol-Gel-Synthese wird von Klein gegeben[139].

Bei der Übertragung der konventionellen Sol-Gel-Methode auf den Mikrolitermaßstab war zu beachten, daß die zu pipettierenden Lösungen eine geringe Viskosität und eine ausreichende Stabilität gegenüber Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit besitzen mußten. Daher wurden die Alkoxidlösungen mit Isopropanol verdünnt und mit Hilfe eines Komplexbildners in den Stammlösungen stabilisiert. Mit dieser Methode wurden zwei unterschiedliche Katalysatorbibliotheken hergestellt: eine Sol-Gel-Bibliothek mit binären Mischoxiden auf Basis von Titandioxid, Zirkoniumdioxid, Aluminiumoxid und Siliciumdioxid mit insgesamt 50 verschiedenen Elementen als aktive Komponenten (Aktivmetallanteil 3 mol%). Die Sol-Gel-Bibliothek mit ternären bzw. quaternären Mischoxiden auf Basis von Titandioxid und Zirkoniumdioxid enthielt jeweils zwei Elemente der 4. Periode in verschiedenen Mischungsverhältnissen mit (quaternäre Mischoxide der Zusammensetzung AMM-XxYyPzTi/Zr) und ohne (ternäre Mischoxide der Zusammensetzung AMM-XxYyTi/Zr) 1 mol-% Phosphoranteil. So besteht z.B. ein Katalysator der Zusammensetzung AMM-V0,5Cr2,5P1Zr aus 0,5 mol% Vanadiumoxid, 2,5 mol% Chromoxid, 1 mol% Phosphoroxid in einer Matrix aus 96 mol% Zirkoniumoxid. Bei der Sol-Gel-Bibliothek mit binären Mischoxiden wurden von einigen Elementen verschiedene Metallvorstufen eingesetzt, so daß insgesamt 270 binäre, 280 ternäre und 280 quaternäre Sol-Gel-Materialien hergestellt wurden. In fast allen Fällen lagen die hergestellten Materialien als glasartige Gelkörper vor. Einzige Ausnahme bildeten die Katalysatoren auf der Basis von Siliziumdioxid. Hier waren die Bibliotheksbohrungen mit einem dünnen Film beschichtet. Die Sol-Gel-Synthese mit Tetraethoxysilan konnte somit nicht direkt auf den kombinatorischen Maßstab übertragen werden. Die Belegungspläne der beiden Bibliotheken sind Abb. 2.3 und Abb. 2.4 dargestellt.

Abb. 2.3: 	Belegungsplan Sol-Gel-Bibliothek mit binären Mischoxiden der Zusammensetzung AMM-M3X.

Abb. 2.4: 	Belegungsplan der Sol-Gel-Bibliothek mit ternären bzw. quaternären Mischoxiden.

Daneben wurde eine Katalysatorbibliothek mit Tränkkatalysatoren hergestellt. Dazu wurden die Bohrungen des Bibliotheksträger mit Titandioxid- bzw. Zirkoniumdioxidpulver befüllt und anschließend automatisch mit den entsprechenden, wässerigen Metallsalzlösungen imprägniert. Die theoretischen molaren Zusammensetzungen dieser Materialien waren identisch mit denen der ternären/quaternären Sol-Gel-Bibliothek (Abb. 2.4).

## Katalysatorcharakterisierung

Um Katalysatoren reproduzierbar herstellen und vergleichen zu können, müssen diese umfangreich charakterisiert werden. Daneben können aus den Charakterisierungsdaten Informationen über die Wirkungsweise und die für die Katalyse wichtigen physikochemischen Eigenschaften erhalten werden, aus denen sich die weitere Katalysatoroptimierung ergibt. In den konventionellen Gasphasenoxidationen (Abschnitt 2.5) zeigte der Katalysator AMM-V3Si ungewöhnliche Aktivitäten und wurde daher eingehend charakterisiert.

### Physisorptionsmessungen

Wichtige Kriterien für die Qualität der hergestellten Amorphen Mikroporösen Mischoxide sind die Porenstruktur und die spezifische Oberfläche. Diese wurden mit Hilfe von Physisorptionstechniken untersucht, die mittlerweile routinemäßig eingesetzt werden[]. Physisorptionsmessungen an mikroporösen Substanzen erfordern den Einsatz von Argon als Adsorbat bei der Temperatur von siedendem Argon (87,5 K), da Stickstoff aufgrund seines Quadrupolmomentes und der daraus resultierenden Wechselwirkungen nicht für die Unterscheidung geringer Porengrößenunterschiede im Bereich von 0,1 nm geeignet ist[]. Die Porengrößenverteilung für die mikroporösen Materialien wurde mit der Methode von Horvath und Kawazoe[] und die spezifischen Oberflächen mit der BET-Methode[] berechnet. Die Adsorptionsisotherme belegt den rein mikroporösen Charakter des AMM-V3Si. Das wird aus der logarithmischen Auftragung der Isothermen (Abb. 2.5) ersichtlich, da deren Wendepunkt bei einem niedrigen p/po-Wert von ca. 1(10-3 liegt[]. In Abb. 2.6 ist die Porendurchmesserverteilung aufgetragen.

Abb. 2.5: 	Logarithmische Auftragung der Adsorptionsisothermen des AMM-V3Si.

Abb. 2.6: 	Porendurchmesserverteilung des AMM-V3Si nach Horvath-Kawazoe.

Der untersuchte AMM-V3Si Katalysator besitzt eine enge Mikroporenradienverteilung mit einem mittleren Porendurchmesser von 0,89 nm und einem Verteilungsmaximum bei 0,67 nm. Damit liegen die Porengrößen im Bereich kleiner organischer Moleküle. Die hohe BET-Oberfläche von 661 m2/g deutet auf eine hohe Porosität hin.

Auch bei verschiedenen Sol-Gel-Materialien auf der Basis von Vanadiumoxid wurden die BET-Oberflächen als Kriterium für die Qualität des Porensystems bzw. für die Verfügbarkeit der aktiven Metallzentren verwendet. Die dazu durchgeführten BET-Einpunktmessungen[] können routinemäßig in ca. zwei Stunden durchgeführt werden und weisen nur einen geringen Fehler auf, während zur Aufnahme und Auswertung vollständiger Adsorptionsisothermen oftmals bis zu 24 Stunden benötigt werden. Die Ergebnisse sind in Tab. 2.1 dargestellt.

Tab. 2.1: 	Ergebnisse der BET-Einpunktmessungen bei verschiedenen Materialien auf Vanadiumoxidbasis.

| Zusammen-setzung (AMM-) | Katalysator | Kalzinier-temperatur [°C] | BET-Oberfläche [m2/g] |
| --- | --- | --- | --- |
| V100 | Salzsäure | 250 | 55 |
| Fe10V90 | Salzsäure | 250 | 70 |
| Ti10V90 | Salzsäure | 250 | 7 |
| Ti10V90 | Essigsäure | 250 | 9 |
| Cr10V90 | Salzsäure | 250 | 11 |
| Cr10V90 | Essigsäure | 250 | 35 |
| Mo10V90 | Salzsäure | 250 | 10 |
| Mo10V90 | Essigsäure | 250 | 48 |
| Mn10V90 | Salzsäure | 250 | 6 |
| Mn10V90 | Essigsäure | 250 | 42 |
| Cu10V90 | Salzsäure | 250 | 28 |
| V100 | - | 250 | 50 |
| V100 | - | 300 | 32 |
| V100 | - | 350 | 26 |
| V100 | - | 400 | 16 |
| V2O5 | - | - | <1 |

Die Beschreibung der Materialien erfolgt analog der Nomenklatur für die AMM. Es konnten poröse Materialien mit Oberflächen bis zu 70 m2/g hergestellt werden. Diese Oberflächen sind verglichen mit käuflichem Vanadiumpentoxid (<1 m2/g) zwar hoch, eine weitere Optimierung wurde aufgrund der geringen Temperaturstabilität der Porenstruktur aber nicht vorgenommen (vgl. Abschnitt 2.1.2).

### Röntgenpulverdiffraktometrie

Um die morphologischen Eigenschaften des AMM-V3Si zu untersuchen, wurden Röntgenpulverdiffraktogramme aufgenommen. Aufgrund der amorphen Struktur der AMM sollte das Spektrum keine scharfen Signale liefern. Daneben sollte die Frage geklärt werden, ob während der Gasphasenreaktion ein Strukturwechsel des Katalysators unter Ausbildung kristalliner Bereiche stattfindet.

Aus den beiden Röntgenpulverdiffraktogrammen des AMM-V3Si (Abb. 2.7) wird ersichtlich, daß weder vor noch nach dem Einsatz in der Gasphasenoxidation von Benzol bei 500°C kristalline Bereiche des Matrixmaterials oder aktiven Metalls vorhanden sind. Der amorphe Charakter bleibt demnach auch bei relativ hohen Temperaturen unter Reaktionsbedingungen erhalten.

Dem Diffraktogramm des bei 500°C benutzten Katalysators können auch Hinweise auf die Elementverteilung des eingebauten Metalls entnommen werden, da Domänen von Vanadiumoxid schon bei relativ niedrigen Temperaturen (ab ca. 350°C) zur Kristallisation neigen[]. Da keine entsprechenden Röntgenreflexe vorhanden sind, kann im Rahmen der Analyseempfindlichkeit von einer homogenen Elementverteilung ausgegangen werden.

Abb. 2.7: 	XRD-Diffraktogramme des Katalysators AMM-V3Si vor und nach Einsatz in der Gasphasenoxidation.

### Hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie und Röntgenrückstreuanalytik

Eine Methode zur Überprüfung des amorphen Charakters und der Homogenität des Katalysators ist die hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie (HRTEM). Aus den TEM-Aufnahmen der AMM-V3Si bei 500 000-facher Vergrößerung (Abb. 2.8) wird ersichtlich, daß weder im frisch präparierten, noch im bei 500°C eingesetzten Katalysator geordnete, mikrokristalline Bereiche von Silicium- oder Vanadiumoxid vorhanden sind. Wie die Röntgenpulverdiffraktometrie (s. Kapitel 2.3.2) bestätigt auch diese Analysemethode den vollständig amorphen Charakter der Materialien.

Um die Elementverteilung innerhalb des Katalysators zu untersuchen, wurden zusätzlich Röntgenrückstreubereichsanalysen von 50 bis 250 nm2 bei 120 000 bis 150 000-facher Vergrößerung und Punktanalysen von 3 bis 5 nm2 bei 1 000 000 bis 1 500 000-facher Vergrößerung durchgeführt. Die Ergebnisse der EDX-Analysen sind in Abb. 2.9 und Tab. 2.2 dargestellt. Die Abweichungen vom durch die Katalysatorpräparation berechneten Wert von 3 mol-% können damit erklärt werden, daß die Intensität der charakteristischen Röntgenstrahlung nicht nur eine Funktion der Konzentration, sondern auch der Probendicke ist. Außerdem werden unter den standardlosen Bedingungen die unterschiedlichen matrixabhängigen Anregungsenergien nicht beachtet. Die gemessenen Werte stimmen aber innerhalb der Fehlergrenzen mit dem berechneten überein. Zur genaueren Bestimmung der Zusammensetzung müßte eine Kalibrierung mit Vanadium/Silicium-Mischoxiden bekannter Zusammensetzung gemacht werden. Da sich die Ergebnisse der Punkt- und Bereichsanalysen nicht stark voneinander unterscheiden, kann von einer homogenen Elementverteilung im AMM-V3Si ausgegangen werden.

Abb. 2.8: 	HRTEM-Aufnahme des Katalysators AMM-V3Si vor und nach Einsatz in der Gasphasenoxidation.

Tab. 2.2: 	Ergebnisse der EDX-Analysen des Katalysators AMM-V3Si.

| Katalysator | Vanadiumgehalt Bereichsanalyse [mol-%] | Vanadiumgehalt Punktanalyse [mol-%] |
| --- | --- | --- |
| AMM-V3Si | 4,5 ( 2,7 | 2,9 ( 1,7 |
| AMM-V3Si, nach der Reaktion | 3,8 ( 2,1 | 1,8 ( 1,1 |

Abb. 2.9: 	Typisches EDX-Spektrum (Bereichsanalyse) des Katalysators AMM-V3Si.

### Röntgenfluoreszenzspektroskopie

Eine zerstörungsfreie Methode zur Bestimmung der Elementzusammensetzung von Feststoffen ist die Röntgenfluoreszenzspektroskopie (RFA). Das Röntgenfluoreszenzspektrum eines Elementes besteht im Gegensatz zu dem linienreichen optischen Spektrum aus nur wenigen charakteristischen Linien, anhand derer es eindeutig identifiziert werden kann. Zur quantitativen Analyse wird neben der Wellenlänge auch die Intensität der emittierten Strahlung gemessen, denn diese ist proportional dem Gehalt des betreffenden Elements in der Probe, d.h. dem Produkt aus Schichtdicke und Konzentration.

Der konventionell hergestellte Katalysator AMM-V3Si wurde zur Messung in eine Acrylglasplatte, die entsprechende Vertiefungen aufwies, gefüllt, da diese keine charakteristische Fluoreszenzstrahlung im untersuchten Bereich emittiert. Das charakteristische Spektrum und die daraus berechnete Zusammensetzung des Katalysators sind in Abb. 2.10 und Tab. 2.3 dargestellt.

Abb. 2.10: 	Röntgenfluoreszenzspektrum des Katalysators AMM-V3Si.

Die gemessene Zusammensetzung stimmt innerhalb der Fehlergrenzen sehr gut mit der über den Sol-Gel-Ansatz berechneten überein.

Mit dem verwendeten Mikroröntgenfluoreszenzspektrometer können auch Katalysatorzusammensetzungen auf kombinatorisch hergestellten Bibliotheken bestimmt werden, da der Anregungsstrahl mit einem Durchmesser von 300 µm nur einen kleinen Bereich der einzelnen Proben analysiert. Somit können auch Aussagen über die Homogenität der Materialien gemacht werden.

Tab. 2.3: 	Ergebnisse der RFA-Analyse des Katalysators AMM-V3Si.

| Element | Anteil [Gew.-%] | Anteil [Mol-%] | Fehler [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Silicium | 94,67 | 96,99 | 0,30 |
| Vanadium | 5,33 | 3,01 | 0,44 |

Die Röntgenfluoreszenzanalysen wurden exemplarisch auf einer Sol-Gel-Bibliothek mit ternären bzw. quaternären Materialien durchgeführt. Dabei weist der benutzte Stahlträger, auf dem die Bibliothek synthetisiert wurde, zwei Nachteile auf. Zum einen zeigt er eine sehr hohe Eigenfluoreszenz und überlagert damit das Spektrum der eigentlichen Probe, so daß die Metalle Eisen, Chrom, Nickel, Mangan und Cobalt nicht exakt bestimmt werden konnten. Zum anderen gibt es durch die Lochgeometrie Abschattungseffekte und Sekundäranregungen durch die emittierte Fluoreszenzstrahlung, da der Röntgenstrahl in einem Winkel von 60° zum Träger auf die Probe trifft und der Detektor seinerseits in einem Winkel von 60° zum Träger positioniert ist.

Exemplarisch wurden vanadium-, kupfer- und zinkhaltige Katalysatoren analysiert. Die Ergebnisse sind in Tab. 2.4 dargestellt (die Beschreibung der Materialien erfolgt analog der Nomenklatur für die AMM).

Tab. 2.4: 	Ergebnisse der RFA-Untersuchungen auf einer Sol-Gel-Materialbibliothek.

| Zusammensetzung (ber. aus Ansatz) | Element | Anteil [mol-%] | Fehler [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| V3Ti | Ti V | 97,03 2,97 | 1,36 7,40 |
| V3Zr | Zr V | 96,89 3,08 | 2,63 1,69 |
| Zn3Zr | Zr Zn | 96,95 3,05 | 2,34 30,37 |
| Cu3P1Ti | Ti Cu P | 93,12 2,95 3,93 | 0,63 2,58 9,04 |
| V1,5Zn1,5Zr | Zr V Zn | 92,71 1,72 5,57 | 0,36 10,23 1,67 |
| V1,5Cu1,5Ti | Ti V Cu | 97,02 1,54 1,44 | 0,39 2,58 2,33 |

Die bestimmten Zusammensetzungen stimmen in den meisten Fällen innerhalb der Fehlergrenzen mit den aus dem Sol-Gel-Ansatz berechneten überein. Wird die Analyse auf einem Bibliothekspunkt an verschiedenen Stellen durchgeführt, so werden leicht unterschiedliche lokale Werte erhalten (z.B. für Vanadium im V3Si 1,92-3,88 mol-%), insgesamt sind die Proben aber relativ homogen. Die Homogenität ist ein Indiz dafür, daß die Sol-Gel-Synthese auf den kombinatorischen Maßstab übertragen werden konnte, ohne daß große Metalldomänen gebildet wurden. Dies war aufgrund der kleinen Reaktionsvolumina nicht unbedingt zu erwarten, da die Sole während des Ansatzes nicht effektiv durchmischt werden konnten.

Die Abweichung des Phosphoranteils vom theoretischen Wert im Cu3P1Ti ist darauf zurückzuführen, daß unter standardfreien Bedingungen unter Heranziehung unterschiedlicher Anregungsempfindlichkeiten gearbeitet wurde. Da Phosphor Fluoreszenzstrahlung mit geringer Energie emittiert und diese stärker von der Probe absorbiert wird als energiereiche, wird das Signal von der Auswertesoftware automatisch verstärkt. Zur genauen Bestimmung des Phosphoranteils müßte eine Kalibrierung mit entsprechenden Phosphorstandards in Titandioxid durchgeführt werden.

### Infrarotspektroskopie

Mit Hilfe der FTIR-Spektroskopie können in diffuser Reflexion strukturelle Informationen über die Verknüpfung der Vanadiumspezies im Mischoxid erhalten werden. Da die Oberflächensilanolgruppen eine breite Bande im Bereich von 930-960 cm-1 verursachen[], kann es zu einer Überlagerung der Si-O-V-Bande kommen[]. Um diesem Einfluß entgegenzuwirken, wurden die Proben vor den Messungen bei 400°C ausgeheizt und damit die Si-OH-Gruppen zu Siloxangruppen kondensiert. In Abb. 2.11 sind die Spektren des Katalysators AMM-V3Si vor und nach Gebrauch in der Gasphasenoxidation bei 500°C sowie der Referenzsubstanzen AMM-Si und Vanadiumpentoxid dargestellt. Die Spektren der AMM-V3Si zeigen eine große Ähnlichkeit mit der Referenzsubstanz AMM-Si. Im Unterschied zu diesem Material weisen sie eine zusätzliche schwache Bande bei ca. 930 cm-1 auf, die auf eine asymmetrische Streckschwingung vanadiumverknüpfter SiO4-Tetraeder zurückzuführen ist[,]. Diese Bande läßt auf den isomorphen Einbau des Vanadiums in das Siliciumdioxidgitter schließen. Der amorphe Charakter der Proben ist anhand der breiten Signale zu erkennen.

Abb. 2.11: 	DRIFTS-Spektren der AMM-V3Si und der Referenzsubstanzen AMM-Si V2O5.

## Gasphasenoxidation ohne Katalysator – Autoxidation

Bevor die hergestellten Katalysatoren in den konventionellen Versuchen sinnvoll eingesetzt werden konnten, mußte zunächst die nicht katalysierte Reaktion von Benzol mit Luftsauerstoff untersucht werden, um Fehlinterpretationen der Versuchsergebnisse mit Katalysator zu vermeiden. Dabei konnte aufgrund der starken Abhängigkeit der Autoxidation von den Versuchsbedingungen und des Reaktors[56] nicht auf Literaturdaten zurückgegriffen werden. Um in der Wahl der Versuchsbedingungen variabel zu sein, mußte im ersten Schritt eine Versuchsanlage aufgebaut werden, die es ermöglichte, Versuche in großen Temperatur- und Druckintervallen durchzuführen. Die Reaktionsprodukte sollten dabei direkt („Online“) untersucht werden.

### Aufbau der Versuchsanlage – Analytik

Zur Durchführung der konventionellen Gasphasenversuche wurden Strömungsrohrreaktoren eingesetzt. Diese wurden entsprechend den hohen Anforderungen bezüglich der Heizung, Druckfestigkeit und –regelung in den Werkstätten des MPI für Kohlenforschung konstruiert. Die Konstruktionszeichnungen der drei verwendeten Reaktoren befinden sich im Anhang. Zu Anfang der Untersuchungen stand ein 1 m langer Strömungsrohrreaktor mit einer Heizung über die gesamte Länge (bis 700°C; Reaktor I) zur Verfügung. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen wurden dann zwei weitere Reaktoren entwickelt. Im Gegensatz zum Reaktor I bestand der Reaktor II aus einem nur 30 cm langen mit fünf verschiedenen Heizzonen ausgestatteten Strömungsrohrreaktor. Für weitere Versuche wurde dann noch ein dritter Reaktor (Reaktor III) eingesetzt, in dem Versuche bis 900°C möglich waren. Der genaue Aufbau der Versuchsanlage ist in Abschnitt 3.4 beschrieben. Auf eine Vorheizung der Edukte konnte verzichtet werden, da massenspektrometrische Untersuchungen ergaben, daß die Reaktandenkonzentrationen im Reaktor nicht schwankten (es wurde kein sog. „Pulsen“ der Edukte beobachtet, d.h. stationäre Reaktandenkonzentrationen).

Die Analyse der Reaktionsprodukte erfolgte während der ersten Versuche mittels Online-Gaschromatographie. In Kontrollexperimenten wurde dann aber gefunden, daß Phenol aufgrund des als Nebenprodukt entstehenden Wassers online nicht exakt bestimmt werden kann, da Wasser unter anderem das Trennverhalten der Säule beeinflußt und die Temperatur des Flammenionisationsdetektors herabsetzt und damit die Analyse verfälscht[]. Zur gaschromatographischen Bestimmung der auskondensierten Produkte wurden die flüssigen Proben erst mit Aceton in eine Phase gebracht und anschließend mit N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid (MSTFA) silyliert, um das in der Probe enthaltene Wasser umzusetzen. Für die Analyse der gasförmigen Produkte stand ein Kohlendioxidsensor zur Verfügung. Die Angabe der Umsätze und Ausbeuten erfolgt in den weiteren Abschnitten in mol% bezogen auf Benzol, unter Berücksichtigung des gebildeten Kohlendioxids. Für die spätere Aufstellung der Massenbilanzen wurde dann zusätzlich ein Kohlenmonoxid- und ein Sauerstoffsensor eingesetzt. Daneben konnten die flüchtigen Reaktionsprodukte während der Reaktion auch halbquantitativ mit Hilfe eines Quadrupolmassenspektrometers mit beheizter Kapillare verfolgt werden.

Aus Sicherheitsgründen wurden alle Versuche außerhalb des Explosionsbereiches von Benzol in Luft (1,4 bis 6,7 vol%[]) durchgeführt, und zwar oberhalb der oberen Explosionsgrenze, d. h. mit einem minimalen Benzol/Sauerstoff-Molverhältnis von 0,36.

### Vorversuche

Im ersten Schritt wurde untersucht, inwieweit das Reaktormaterial einen Einfluß auf die Autoxidation hat. Dabei bestätigte sich, daß das Wandmaterial die Reaktion stark beeinflußt[56,57]. Die besten Phenolausbeuten und -selektivitäten wurden mit einem Reaktorinnenrohr aus Quarzglas erzielt, welches vor der Reaktion entweder mit konzentrierter Salpetersäure gereinigt oder mit Borsäure beschichtet wurde. Stahl eignete sich aufgrund seiner hohen Eigenaktivität und der damit verbundenen erhöhten Kohlendioxidbildung nicht als Wandmaterial. Auch ein Einfluß der Thermoelemente auf die Reaktion mußte ausgeschlossen werden. Wasserglas bzw. Goldbeschichtungen, die schon erfolgreich eingesetzt wurden[], brachten nicht den gewünschten Erfolg. Daher wurden die Thermoelemente in den Reaktoren II und III durch dünne Quarzglasröhrchen vom Reaktionsraum getrennt, während im Reaktor I die Temperaturmessung außen am Stahlmantel erfolgte.

Die Autoxidation ohne Katalysator begann ab einer Temperatur von 350°C mit der Bildung von Kohlendioxid. Phenol bildete sich ab einer Temperatur von ca. 600°C bei Normaldruck. Eine Erhöhung des Druckes führte zu einem starken Anstieg der Umsätze und zu einer Produktbildung bei niedrigeren Reaktionstemperaturen. Außerdem konnte bei den Versuchen bei hoher Temperatur und hohem Druck eine Bildung unlöslicher Reaktionsprodukte beobachtet werden (Verkokung). Desweiteren beeinflußten das Benzol/Sauerstoff-Verhältnis und die Verweilzeit die Autoxidation. Insgesamt verlief die Autoxidation unter Bildung einer Reihe von Nebenprodukten. In Abb. 2.12 sind sämtliche flüchtige Nebenprodukte gezeigt, die mit Hilfe der GC-MS-Kopplung identifiziert werden konnten.

Abb. 2.12: 	Identifizierte Nebenprodukte der Autoxidation von Benzol zu Phenol.

Das Hauptprodukt war bei allen Reaktionen Kohlendioxid. Das entstehende Wasser wurde bei den Auswertungen nicht quantifiziert. Neben Phenol trat auch Biphenyl in größeren Mengen auf. Alle anderen Produkte waren meistens nur als Spuren vorhanden.

Aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse der Vorversuche wurde die Autoxidation im weiteren Verlauf der Arbeit eingehender untersucht.

### Autoxidation unter Druck

Die Autoxidationsversuche wurden in den Reakoren I und II durchgeführt. Da sich der Temperaturfühler am Reaktor I außen an der Stahlwand befand, stimmten die Messwerte der Temperatur nicht mit den tatsächlichen Reaktionstemperaturen überein. Um die Ergebnisse der Versuche aus Reaktor I und Reaktor II (Temperaturmessung in der Reaktionszone) vergleichen zu können, wurden die tatsächlichen Reaktionstemperaturen durch Kontrollmessungen ermittelt und die Werte korrigiert. In allen Diagrammen sind die korrigierten Reaktionstemperaturen aufgetragen.

Ausgehend von den Vorversuchen wurden folgende Startbedingungen für die Versuche zur Variation der Versuchsparameter gewählt: Der Reaktor wurde mit einem Innenrohr aus Quarzglas versehen, welches vor jedem Versuch mit konzentrierter Salpetersäure gereinigt wurde. Zur Minimierung der Totaloxidation wurde mit einem Unterschuß an Sauerstoff bezogen auf das eingesetzte Benzol gearbeitet. Das Benzol/Sauerstoff-Verhältnis betrug dabei 7,9 (1/0,13). Um bei niedrigen Temperaturen zu arbeiten, mußte der Druck auf 5 bar erhöht werden (s. o.). Bei einer Reaktionstemperatur von 625°C und einer hydrodynamische Verweilzeit von 34 s konnte schon ein mittler Benzolumsatz zu beobachtet werden.

Bei den weiteren Untersuchungen wurde jeweils ein Versuchsparameter variiert, während die drei anderen konstant gehalten wurden. Abb. 2.13 ist der Einfluß der Reaktionstemperatur auf die Phenolausbeute und –selektivität dargestellt. Wie bei einer kinetisch kontrollierten Reaktion zu erwarten, nahm die Phenolselektivität mit steigender Temperatur ab, während die Ausbeute in einem Temperaturbereich von 625 bis 735°C konstant bei ca. 2,7 mol% lag. Nebenprodukte waren vor allem Biphenyl, dessen Bildung mit steigender Temperatur zunahm (von 1,56 mol% bei 625°C auf 5,62 mol% bei 735°C) und Kohlendioxid. Ähnliche Kurvenverläufe sind für die Druckabhängigkeiten zu sehen (Abb. 2.14). Die Ausbeute blieb über einen großen Bereich konstant (5 bis 17 bar), während die Selektivität stetig abnahm. Der Bereich zwischen 1 und 5 bar, in dem die Selektivität bei gleicher Ausbeute theoretisch noch höher sein könnte, wurde nicht weiter untersucht (s. u.).

Bei Variation des Benzol/Sauerstoff-Verhältnisses durchliefen sowohl die Ausbeuten als auch die Selektivitäten Maxima (Abb. 2.15). Das Optimum der Selektivität, die primär für die Wirtschaftlichkeit eines Verfahrens wichtig ist, lag hier bei einem Benzol/Sauerstoff-Verhältnis von 3,9 (1/0,26). Wurde der Sauerstoffanteil noch weiter erhöht, lief die Totaloxidation zu Kohlendioxid bevorzugt ab, und es wurde eine vermehrte Bildung unlöslicher Verkokungsrückstände beobachtet, die in den Ausbeute- und Selektivitätsberechnungen nicht beachtet wurden (die tatsächlichen Werte lagen also noch darunter).

Der Einfluß der Verweilzeit auf die Autoxidation (Abb. 2.16) ist typisch für eine kinetisch kontrollierte Radikalreaktion. Je kürzer die Verweilzeit, desto höher war die Phenolselektivität, da die Produkte den Reaktor schneller wieder verlassen, als das gebildete Phenol abgebaut werden kann. Ab einer hydrodynamischen Verweilzeit von ca. 5 s blieben Ausbeute und Selektivität nahezu konstant. Diese Beobachtung deutete auf einen vollständigen Sauerstoffumsatz bei hohen Verweilzeiten hin, der durch die Verwendung eines Sauerstoffsensors bzw. das Aufstellen von Massenbilanzen bestätigt werden konnte(s. Kapitel 2.4.5).

Der Einfluß von Wasser als Radikalfänger wurde ebenfalls untersucht. Aus Abb. 2.17 wird ersichtlich, daß das Wasser nicht nur die unerwünschten Folgereaktionen verminderte, sondern auch die Bildung von Phenol. Sowohl die Phenolausbeuten als auch die Selektivitäten nahmen mit steigendem Wasseranteil ab.

Abb. 2.13: 	Phenolausbeute und –selektivität in Abhängigkeit von der Temperatur bei der Autoxidation bei einem Druck von 5 bar, einem Benzol/Sauerstoff-Verhältnis von 7,9 und einer hydrodynamischen Verweilzeit von 34 s.

Abb. 2.14: 	Phenolausbeute und –selektivität in Abhängigkeit vom Druck bei der Autoxidation bei einer Temperatur von 625°C, einem Benzol/Sauerstoff-Verhältnis von 7,9 und einer hydrodynamischen Verweilzeit von 34 s.

Abb. 2.15: 	Phenolausbeute und –selektivität in Abhängigkeit vom Benzol/Sauerstoff-Verhältnis bei der Autoxidation bei einer Temperatur von 625°C, einem Druck von 5 bar und einer hydrodynamischen Verweilzeit von 34 s.

Abb. 2.16: 	Phenolausbeute und –selektivität in Abhängigkeit von der hydrodynamischen Verweilzeit bei der Autoxidation bei einer Temperatur von 625°C, einem Druck von 5 bar und einem Benzol/Sauerstoff-Verhältnis von 7,9.

Abb. 2.17: 	Phenolausbeute und –selektivität in Abhängigkeit vom Wasser/Benzol-Verhältnis bei der Autoxidation bei einer Temperatur von 625°C, einem Druck von 5 bar, einem Benzol/Sauerstoff-Verhältnis von 7,9 und einer hydrodynamischen Verweilzeit von 34 s.

### Autoxidation bei Normaldruck

Die weitaus besten Ergebnisse wurden bei Normaldruck und einem stöchiometrischen Sauerstoffüberschuß erzielt. Da für diese Versuche aber extrem hohe Temperaturen (700-800°C) benötigt wurden, die ein entsprechendes Verfahren im Vergleich zu einem Niedertemperaturprozeß unwirtschaftlich machen, wurde dieser Bereich nicht intensiv untersucht. Die entsprechende Temperaturabhängigkeit bei einem Benzol/Sauerstoff-Verhältnis von 0,4 ist in Abb. 2.18 aufgetragen. Bei einer Phenolselektivität von 67% konnte eine maximale Ausbeute von 15,4 mol% erreicht werden. Bis zu einem fünffachen molaren Überschuß an Wasser (bezogen auf Benzol) war die Bildung der Reaktionsprodukte fast unabhängig vom Wasseranteil im Reaktionsgemisch (Abb. 2.19). Bei höheren Wasseranteilen entstanden analog zu den Druckversuchen bei 5 bar weniger Reaktionsprodukte.

Abb. 2.18: 	Phenolausbeute und –selektivität in Abhängigkeit von der Temperatur bei der Autoxidation bei Normaldruck, einem Benzol/Sauerstoff-Verhältnis von 0,4 und einer hydrodynamischen Verweilzeit von 15 s.

Der Einsatz von Methanol als Radikalbildner sollte die Reaktionstemperatur herabsetzten und bei Verwendung eines kontinuierlichen Rührkessels gleichzeitig Phenolausbeuten von bis zu 6,4 mol% ermöglichen[65]. Die Resultate der entsprechenden Versuche sind in Abb. 2.20 dargestellt. Durch Verwendung eines Strömungsrohres konnten die Ergebnisse signifikant verbessert werden, und bei einer Reaktionstemperatur von 725°C konnte eine Phenolausbeute von 12,5 mol% bei einer Selektivität von 59,7% erreicht werden.

Abb. 2.19: 	Phenolausbeute und –selektivität in Abhängigkeit vom Benzol/Wasser-Verhältnis bei der Autoxidation bei Normaldruck, einer Temperatur von 775°C, einem Benzol/Sauerstoff-Verhältnis von 1 und einer hydrodynamischen Verweilzeit von 15 s.

Abb. 2.20: 	Phenolausbeute und –selektivität in Abhängigkeit von der Temperatur bei der Autoxidation bei Normaldruck und einem Benzol/Methanol/Sauerstoff-Verhältnis von 1/0,25/2,5.

### Weiterführende Untersuchungen ( Massenbilanzen

Aufgrund der überaus positiven Ergebnisse sollte die Autoxidation weiter untersucht und eventuell mit Hilfe der faktoriellen Versuchsplanung[] optimiert werden. Um die bisherigen Ergebnisse zu bestätigen, wurden Massenbilanzen für einige ausgewählte Versuche aufgestellt, indem die Reaktionsprodukte in einer definierten Zeit in Kühlfallen aufgefangen und anschließend ausgewogen wurden. Mit Hilfe der gaschromatographischen Ergebnisse und der Kohlendioxidmeßwerte konnte dann die theoretische Produktmenge mit dem tatsächlich ausgewogenen Produktgemisch verglichen werden. Die aufgestellten Kohlenstoffbilanzen lagen in allen Fällen unter 50%. Durch Blindversuche, in denen die synthetische Luft durch Stickstoff ausgetauscht wurde und somit keine Reaktion stattfinden konnte, wurde sichergestellt, daß alle flüssigen Produkte in den Kühlfallen auskondensiert wurden (Massenbilanz: 96,8%). Massenspektrometrische Untersuchungen (Differenzspektren der Reaktionsprodukte) deuteten auf eine starke Kohlenmonoxidbildung hin, die in den bisherigen Versuchen aufgrund der fehlenden Analytik nicht detektiert werden konnte. Da diese Kohlenmonoxidbildung aufgrund der gleichen Masse/Ladungs-Verhältnisse von Stickstoff und Kohlenmonoxid (m/z=28) massenspektrometrisch nicht quantifiziert werden konnte, wurden Versuche durchgeführt, in denen die synthetische Luft durch ein Argon/Sauerstoffgemisch ausgetauscht wurde. Im Unterschied zu den vorangegangenen Versuchen wurde bei diesen überraschenderweise eine starke Verkokung im Reaktor festgestellt und es konnten keine flüssigen Produkte aufgefangen werden. Dieses Phänomen wurde nicht weiter untersucht, da die Kohlenmonoxidbildung bei allen weiteren Versuchen mit Hilfe eines elektrochemischen CO-Sensors quantifiziert wurde. Für die besten Einzelversuche bei Normaldruck und unter Druck wurden erneut Kohlenstoffmassenbilanzen aufgestellt. Diese lagen zwischen 88 und 93% und können unter Beachtung der Fehlerquellen beim Aufstellen solcher Bilanzen als geschlossen betrachtet werden. In Tab. 2.5 sind die Werte für die Phenolausbeuten und –selektivitäten mit und ohne Kohlenmonoxidsensor aufgetragen. Die besten erhaltenen Selektivitäten lagen nur noch bei 31,3%. Durch die Messung des Kohlenmonoxid- und des Sauerstoffgehaltes wurden auch geschlossene Sauerstoffbilanzen erhalten, mit denen ein vollständiger Sauerstoffumsatz bei hohen Verweilzeiten nachgewiesen wurde (vgl. Kapitel 2.4.3). Aufgrund der Tatsache, daß die Benzoloxidation zu Phenol mit einer Selektivität von über 80% (bei Ausbeuten von mindestens 10%) ablaufen muß, um wirtschaftlich zu sein[], wurden die Versuche in der Gasphase ohne Katalysator eingestellt, da hier kein großes Optimierungspotential zu erwarten war.

Ausgehend von den experimentellen Daten sollte überprüft werden, ob sich die Autoxidation von Benzol mit Luftsauerstoff in der Gasphase mit Hilfe einfacher kinetischer Modelle beschreiben läßt. Nahezu alle bisher entwickelten Mechanismen basieren auf den experimentellen Daten von Bittner und Howard[58] oder Brezinsky[59]. Aus diesen Arbeiten wird deutlich, daß die Benzoloxidation über eine Vielzahl von Zwischenstufen abläuft. Nur durch entsprechend umfangreiche Reaktionsnetzwerke, bestehend aus bis zu 514 Teilreaktionen (vgl. Abschnitt 1.1.2), läßt sich die Kinetik der Benzoloxidation gut beschreiben. Nach eingehender Prüfung erschien eine kinetische Beschreibung der Autoxidation durch wenige vereinfachte Teilreaktionen aufgrund der Komplexität des Mechanismus und der zur Aufstellung von Kinetiken nicht ausreichenden experimentellen Daten nicht sinnvoll.

Tab. 2.5: 	Vergleich der Ergebnisse mit und ohne Kohlenmonoxidsensor.

| Versuchsbedingungen | ohne Kohlenmonoxidsensor | mit Kohlenmonoxidsensor |
| --- | --- | --- |
| Benzol/Sauerstoff: 3,9 Druck: 5 bar Temperatur: 625°C | Phenolausbeute: 4,4 mol% Phenolselektivität: 56,6% | Phenolausbeute: 3,53 mol% Phenolselektivität: 31,3% |
| Benzol/Sauerstoff: 0,4 Druck: 1 bar Temperatur: 775°C | Phenolausbeute: 17,7 mol% Phenolselektivität: 63,0% | Phenolausbeute: 6,71 mol% Phenolselektivität: 11,6% |
| Benzol/Sauerstoff: 0,4 Benzol/Methanol: 4 Druck: 1 bar Temperatur: 725°C | Phenolausbeute: 12,5 mol% Phenolselektivität: 57,9% | Phenolausbeute: 4,65 mol% Phenolselektivität: 12,4% |

## Gasphasenoxidation im katalytischen Festbettreaktor

Durch die detaillierte Untersuchung der Autoxidation in der Gasphase war es möglich, die Katalysatoren in Bereichen einzusetzen, in denen keine Autoxidation stattfindet. Im ersten Schritt sollten literaturbekannte Katalysatorsysteme und Versuchsbedingungen nachgestellt werden, um diese objektiv zu bewerten und die entsprechenden Aktivkomponenten gegebenenfalls in AMM einzubauen.

### Nachstellungen von literaturbekannten Katalysatorsystemen

Ein von der I. G. Farben beschriebener heterogener Katalysator, der eine Selektivität (75%, ohne Angabe von Ausbeute und Umsatz) bezüglich der Phenolbildung zeigt, besteht aus Wolframsäure, die mit einer Ammoniumchromatlösung getränkt und anschließend bei 750°C kalziniert wird. Dieser Katalysator wurde entsprechend der Patentliteratur[69] nachgestellt und in der Gasphasenoxidation eingesetzt. Es konnte keine Phenolbildung beobachtet werden. Auch eine Variation der Versuchsparameter, wie z. B. der Zusatz von Wasser zum Eduktgemisch, Druckversuche oder der Einsatz eines AMM-Katalysators mit dem gleichen Verhältnis der Aktivkomponenten (AMM-W4,5Cr2,5Si) brachte keine Verbesserung.

Nach einem Patent der Sun Oil Company wurde ein Katalysator eingesetzt, der durch Verreiben von Kohlenstoff mit Bleichlorid hergestellt wird[71]. Da in der Patentschrift weder Angaben zu Ausbeuten noch zu Selektivitäten gemacht werden und der Katalysator in entsprechenden Versuchen keinerlei Phenol bildete, wurden keine weiteren Versuche mit diesem System durchgeführt.

In zwei Literaturstellen beschreiben Fukushi et al. einen Katalysator, der durch Imprägnierung eines Siliciumdioxidträgers mit Tellursäure hergestellt wird[73,74] (5 mol% H6TeO6 auf SiO2). Da in beiden Zitaten widersprüchliche Angaben bezüglich der erhaltenen Ausbeuten und Selektivitäten gemacht werden, sollten die Versuche nachgestellt werden. Die Phenolausbeute betrug bei Selektivitäten unter 5% 0,03 mol%. Damit konnten die Ergebnisse der Veröffentlichung, aber nicht die der Patentschrift reproduziert werden. Ein analoger AMM-Te5Si zeigte keinerlei Aktivität bezüglich der Phenolbildung.

Ein sehr vielversprechendes System wurde von der Firma Mitsui Toatsu Chem. Inc. angemeldet[72]. Der beschriebene Katalysator besteht aus 38 mol% Eisenoxid und 62 mol% Kupferphosphat und wird vor der Reaktion bei 550°C kalziniert. Mit diesem System werden bei Zugabe von Wasser zum Reaktionsgemisch Phenolausbeuten von maximal 5,1 mol% bei Selektivitäten von 69% erreicht. Die entsprechende Nachstellung der Patentversuche ergab im Strömungsrohrreaktor unter stationären Bedingungen bei 500°C eine Phenolausbeute von 0,6 mol% bei einer Selektivität von ca. 8%. Da die beobachteten Ergebnisse erheblich von den im Patent beschriebenen abweichen, wurde in einem Langzeitversuch untersucht, ob mit dem Katalysator erst nach einer längeren Induktionsperiode die angegebenen Selektivitäten und Ausbeuten erreicht werden. Die Ergebnisse des Versuches sind in Abb. 2.21 dargestellt. Auch nach einer Reaktionszeit von über 60 Stunden konnte keine Erhöhung der Ausbeute und der Selektivität, deren Werte in diesem Zeitraum nur geringfügig schwanken, festgestellt werden. Analoge Versuche mit diesem Katalysatorsystem wurden von U. Notheis bei der Bayer AG im Rahmen des BMBF-Projektes O3 D 0064 9 durchgeführt und führten zu ähnlichen Ausbeuten und Selektivitäten. Die Patentangaben sind dementsprechend kritisch zu betrachten. Durch Verwendung von AMM-Katalysatoren mit gleichem Eisen/Kupfer/Phosphor-Verhältnis konnte keine Verbesserung der Ergebnisse erzielt werden.

Um zu überprüfen, inwieweit eventuell gebildetes Phenol auf der Katalysatoroberfläche zu Kohlendioxid abgebaut wird, wurden ( ebenfalls von U. Notheis ( Versuche zur Phenolzersetzung am oben beschriebenen Katalysator durchgeführt, indem dem Eduktgemisch eine bestimmte Menge Phenol zugesetzt und dieses am Reaktorausgang quantifiziert wurde. Das Phenol/Sauerstoff-Verhältnis betrug bei diesen Versuchen 0,2. Aus wird ersichtlich, daß bei einer Reaktionstemperatur von 450°C je nach Verweilzeit bis zu 80% des zugesetzten Phenols am Katalysator zu Kohlendioxid zersetzt werden. Dabei sinkt der Phenolgehalt mit steigender Verweilzeit. Diese Versuche sprechen dafür, daß ein Teil des in Gasphasenoxidationen von Benzol mit Sauerstoff gebildeten Phenols direkt auf der Katalysatoroberfläche zu Kohlendioxid weiteroxidiert wird.

Abb. 2.21: 	Abhängigkeit der Phenolausbeute und –selektivität von der Reaktionszeit in einem Langzeitversuch mit einem Eisenoxid/Kupferphosphat-Katalysator.

Abb. 2.22: 	Produktgaszusammensetzung in Abhängigkeit von der Verweilzeit am Eisenoxid/Kupferphosphat-Katalysator bei einer Temperatur von 450°C.

### Katalysatorvorversuche

Die Katalysatorvorversuche wurden unter stationären Bedingungen im Strömungsrohr durchgeführt. Bei allen Untersuchungen unter Normaldruck wurde ein Temperaturprogramm von 250 bis 550°C in 50°C-Schritten durchlaufen. Die Reaktionsprodukte wurden analog zu den Autoxidationsversuchen am Reaktorende auskondensiert und gaschromatographisch analysiert. In den Standardreaktionen wurden jeweils 100 mg Katalysator (Kugelmühlenfraktion: Partikelgrößen 1-5 µm) mit 900 mg Inertmaterial (Quarzsand) verdünnt, um zu hohe Druckverluste im Katalysatorbett zu vermeiden. Durch Blindversuche unter den Standardbedingungen von 1 bar Druck, einem Benzol/Sauerstoff-Verhältnis von 2 und einer hydrodynamischen Verweilzeit von 0,3 s (bei 500°C) im Katalysatorbett wurde ein Einfluß des Inertmaterials und der Quarzglaswolle, mit der die Katalysatorschüttung im Reaktor fixiert wurde, auf die Reaktion ausgeschlossen.

Die Matrixmaterialien Siliciumdioxid, Titandioxid, Zirkoniumdioxid und Aluminiumoxid zeigten erst bei höheren Temperaturen (ab ca. 400°C bei Normaldruck) eine leichte Aktivität, bildeten aber ausschließlich Kohlendioxid.

Neben den AMM und den Mischoxiden auf Basis von Vanadiumoxid wurden auch andere Oxidationskatalysatoren eingesetzt, wie z. B. Vanadiumphosphatkatalysatoren, die technisch in der Butanoxidation zu Maleinsäureanhydrid eingesetzt werden. Zusätzlich wurden verschiedene technische (Ethylenoxidkatalysatoren) und AMM-Silberkatalysatoren untersucht. In Tab. 2.6 sind die Ergebnisse der ersten Vorversuchsreihe bei Normaldruck dargestellt. An allen Katalysatoren wird bevorzugt Kohlendioxid gebildet. Mit einigen vanadiumhaltigen Katalysatoren wurden Spuren von Trihydroxyverbindungen gebildet und am AMM-V3Si 0,27 mol% Phenol. Alle anderen untersuchten Katalysatoren bildeten nur Kohlendioxid (für diese Katalysatoren wurde in der Tabelle die Kohlendioxidausbeute bei der niedrigsten Temperatur angegeben), wobei die Edelmetallkatalysatoren die höchsten Aktivitäten zeigten.

Tab. 2.6: 	Ergebnisse der Katalysatorvorversuche im katalytischen Festbettreaktor bei Normaldruck.

| Katalysator | Aktivitäts- | Reaktions- | Ausbeute bei Reaktionstemperatur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | beginn [°C] | temperatur [°C] | Phenol [mol%] | Dihydroxy-verbindungen [mol%] | Trihydroxy-verbindungen [mol%] | Kohlen- dioxid [mol%] |
| AMM-V3Si | 400 | 550 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| AMM-Cr3Ti | 350 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| AMM-Cr3Si | 350 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| AMM-Mn3Ti | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| AMM-Mn3Si | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| AMM-Fe3Ti | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| AMM-Cu3Ti | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| AMM-Cu4Si | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| AMM-Ag2Ti | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| AMM-Au1Ti | 350 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| AMM-Pd3Si | 250 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| AMM-Pt1Si | 250 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| V2O5 | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,32 |
| VPOI | 450 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,48 |
| Pd/VPOII | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| Pt/VPOIII | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| Ag/Al2O3IV | 250 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ag/Al2O3V | 250 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| AMM-Mo10V | 350 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 2,10 |
| AMM-P10V | 450 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,62 |
| AMM-Fe10V | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| AMM-Ag3MeSi50Si | 350 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| AMM-Pd3MeSi50Si | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |

Aufgrund der hohen Aktivität bei niedrigen Temperaturen wurden auch hydrophobe, methylgruppenhaltige AMM-Katalysatoren mit Silber und Palladium als aktive Komponenten hergestellt und unter Standardbedingungen eingesetzt. Diese Versuche konnten nur bei niedrigen Temperaturen durchgeführt werden, da unter den Reaktionsbedingungen die Oberflächenmethylgruppen ab einer Temperatur von 350°C oxidiert werden. Ein Einfluß der Oberflächenpolarität auf die Benzoloxidation konnte nicht festgestellt werden.

Da die vanadiumhaltigen Katalysatoren neben Kohlendioxid auch Produkte der selektiven Oxidation bildeten, wurden diese eingehender untersucht. Um den Einfluß des Druckes auf die heterogen katalysierte Gasphasenoxidation von Benzol mit Luftsauerstoff zu untersuchen, wurden Druckversuche bei 5 bar durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tab. 2.7 dargestellt. Bis auf den platinhaltigen Vanadiumphosphatkatalysator, der Spuren von Phenol bildete, entstand bei allen anderen Katalysatoren nur Kohlendioxid und keine Produkte der selektiven Oxidation. Ein Druck von 5 bar wirkte sich also negativ aus und favorisierte die Totaloxidation.

Tab. 2.7: 	Ergebnisse der Katalysatorvorversuche im katalytischen Festbettreaktor bei einem Druck von 5 bar.

| Katalysator | Aktivitäts- | Reaktions- | Ausbeute bei Reaktionstemperatur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | beginn [°C] | temperatur [°C] | Phenol [mol%] | Dihydroxy-verbindungen [mol%] | Trihydroxy-verbindungen [mol%] | Kohlen- dioxid [mol%] |
| AMM-V3Si | 350 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| V2O5 | 350 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| VPOI | 350 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| Pd/VPOII | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| Pt/VPOIII | 350 | 500 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| Mo10V | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |

### Optimierung des Katalysators AMM-V3Si und Variation der Versuchsparameter

Da mit dem Katalysator AMM-V3Si in den Vorversuchen unter Normaldruck die höchsten Phenolausbeuten (0,27 mol%) erhalten wurden, sollte die Katalysatorzusammensetzung variiert und optimiert werden.

Der Einfluß des Matrixmaterials wurde durch die Herstellung und den Einsatz der AMM-Katalysatoren V3Ti, V5Al und V5Zr untersucht. Unter den Standardbedingungen konnten mit diesen Katalysatoren keine Produkte der selektiven Oxidation von Benzol erhalten werden (s. Tab. 2.8). Einziges Reaktionsprodukt war Kohlendioxid. Die Aktivität der Katalysatoren nahm vom AMM-V5Al über den AMM-V5Zr zum AMM-V3Ti zu. Durch Imprägnierung mit Phosphorsäure wurden am AMM-V3Ti bei höheren Temperaturen nur Spuren von Phenol (0,02 mol%) gebildet. Aufgrund dieser Ergebnisse wurden keine weiteren Versuche mit den Vanadiumkatalysatoren auf der Basis von Titandioxid, Zirkoniumdioxid und Aluminiumoxid durchgeführt.

In technisch eingesetzten vanadiumhaltigen Oxidationskatalysatoren werden häufig Molybdän, Wolfram und Phosphor als weitere oxidische Hauptbestandteile eingebaut[82]. Aus diesem Grund wurden ternäre Vanadiummischoxidkatalysatoren mit Siliciumdioxid als Matrixmaterial untersucht. Daneben wurden auch mit Cäsium dotierte AMM-V3Si eingesetzt, da Cäsium in Oxidationskatalysatoren oft als Promotor oder Stabilisator dient und Katalysatoren in geringen Mengen zugesetzt wird[]. Die Ergebnisse der Versuche sind in Tab. 2.8 dargestellt. Die Cäsiumdotierung des AMM-V3Si hatte nur einen geringen Einfluß auf die Gasphasenoxidation von Benzol mit Luftsauerstoff. Die Ergebnisse unterscheiden sich kaum von denen, die mit dem undotierten Katalysator erhalten wurden. Durch den Einbau von Molybdän und Wolfram änderte sich das Reaktionsverhalten der Katalysatoren. Während am Katalysator AMM-V3Mo1,5Si ausschließlich Kohlendioxid gebildet wurde, wurde die Phenolausbeute am AMM-V3W1,5Si im Vergleich zum reinen AMM-V3Si auf 0,35 mol% geringfügig erhöht.

Das Matrixmaterial hat einen großen Einfluß auf die Selektivität in Gasphasenoxidationen. Von entscheidender Bedeutung kann dabei auch die Porenstruktur und die Oberfläche sein. So besteht das Trägermaterial technisch eingesetzter Silberkatalysatoren für die Produktion von Ethylenoxid aus (-Aluminiumoxid, das eine Oberfläche von maximal 2 m2/g besitzt. Die Selektivität bezüglich des Ethylenoxids sinkt dabei mit steigender Oberfläche, da die Oxidationsprodukte nur langsam aus kleinen Poren des Katalysators diffundieren und damit leicht zu Kohlendioxid weiteroxidiert werden können[3].

Tab. 2.8: 	Ergebnisse der Katalysatorversuche im katalytischen Festbettreaktor ( Vergleich verschiedener Vanadiumkatalysatoren.

| Katalysator | Aktivitäts- | Reaktions- | Ausbeute bei Reaktionstemperatur |
| --- | --- | --- | --- |
| AMM- | beginn [°C] | temperatur [°C] | Phenol [mol%] | Dihydroxy-verbindungen [mol%] | Trihydroxy-verbindungen [mol%] | Kohlen- dioxid [mol%] |
| V3Si | 400 | 550 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| V3Ti | 350 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| V3Al | 450 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| V3Zr | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| V3Ti/P | 450 | 500 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| V3Mo1,5Si | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| V3W1,5Si | 400 | 550 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| V3Si/Cs | 400 | 550 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |

Um die Oberfläche zu verringern wurde der Katalysator AMM-V3Si bei 1000°C kalziniert. Nach der Kalzinierung war die Porenstruktur vollständig zusammengebrochen und die BET-Oberfläche betrug weniger als 1 m2/g (nach Kalzinierung bei 250°C: 661 m2/g). Dieser Katalysator wurde dann in den Oxidationsreaktionen eingesetzt. In diesen Versuchen betrug die Phenolausbeute maximal 0,08 mol% und die Selektivität 4,5%. Ein Grund für die niedrige Phenolausbeute könnte eine geringere Anzahl an zugänglichen aktiven Vanadiumzentren im gesinterten Katalysator sein. Da aber gleichzeitig auch die Selektivität im Vergleich zu den Versuchen mit dem AMM-V3Si geringer war (4,5% gegenüber 9,2%) konnte kein positiver Einfluß der geringen Oberfläche auf die Reaktion festgestellt werden (dabei ist zu beachten, daß auch die Struktur der aktiven Zentren bei einer Kalzinierung bei 1000°C geändert werden kann, was aber nicht weiter untersucht wurde).

Durch Einsatz vanadiumhaltiger Silicalite (VS-1, mikroporöser Zeolith) und MCM-41-Materialien (V2MCM-41, mesoporös) wurde der Einfluß der Porenstrukur auf die Reaktion untersucht. In beiden Materialien, wie auch im AMM-V3Si, ist die aktive Vanadiumspezies homogen und domänenfrei in das Matrixmaterial eingebaut. In allen Fällen ist die aktive Vanadiumspezies vierfach koordiniert und besitzt eine Vanadium-Sauerstoff-Doppelbindung[,]. Unterschiede im Reaktionsverhalten können damit auf die unterschiedlichen Porenstrukturen zurückgeführt werden. Im Vergleich zum AMM-V3Si konnte mit dem V2MCM-41 eine Phenolausbeute von 0,02 mol% bei einer Selektivität von 1,0% erreicht werden, während am VS-1 ausschließlich Kohlendioxid gebildet wurde. Die besten Ergebnisse wurden somit mit dem amorphen AMM-V3Si erhalten.

Der Einfluß der Versuchsparameter Temperatur, Verweilzeit und Eduktgaszusammensetzung auf die heterogen katalysierte Gasphasenreaktion von Benzol mit Luftsauerstoff wurde am Katalysator AMM-V3Si untersucht.

Die Oxidation von Benzol zu Kohlendioxid begann bei einer Temperatur von 400°C. Die Phenolbildung setzte erst bei 450°C ein. Bei der höchsten untersuchten Temperatur von 550°C war die Phenolausbeute maximal und betrug 0,27 mol% bei einer Selektivität von 9,2%.

Der Einfluß der Verweilzeit auf die Phenolselektivität und –ausbeute ist in Abb. 2.23 dargestellt. Mit steigender Verweilzeit stiegen auch die Phenolausbeute und -selektivität an. Die Maxima der beiden Meßgrößen konnten nicht bestimmt werden, da Versuche mit höheren Verweilzeiten aufgrund der Reaktorgeometrie (Länge der Reaktionszone) und der Auslegung der Massendurchflußregler nicht durchgeführt werden konnten.

Durch die Variation der Eduktgaszusammensetzung wurde ein Optimum des Benzol/Sauerstoff-Verhältnisses von 2 gefunden. Eine weitere Erhöhung des Sauerstoffanteils führte zu einer Verringerung der Phenolausbeute und der –selektivität. Der in der Literatur beschriebene Einfluß von Methanol[76] (als Promotor) und von Wasser[72] (um die Desorption von Phenol zu erleichtern) auf die heterogen katalysierte Gasphasenoxidation von Benzol mit Sauerstoff wurde untersucht.

Abb. 2.23: 	Phenolausbeute und -selektivität in Abhängigkeit von der hydrodynamischen Verweilzeit am AMM-V3Si bei 550°C.

In Versuchen, die mit einem dreifachen molaren Überschuß Wasser bezogen auf das eingesetzte Benzol durchgeführt wurden, konnte keine Phenolbildung festgestellt werden. Der Zusatz von 0,5 mol Methanol (auf 1 mol Benzol) senkte die Reaktionstemperatur. Eine Kohlendioxid- und Phenolbildung konnte schon ab 350°C beobachtet werden, das Maximum der Phenolausbeute lag bei 0,2 mol%.

Alle bisher beobachteten Phenolausbeuten und –selektivitäten waren zu gering, um eine weitere Optimierung des AMM-V3Si zu rechtfertigen. Die geringe Phenolbildung und die hohen Kohlendioxidausbeuten deuten darauf hin, daß im ersten Schritt der Oxidation zwar Phenol gebildet wird, dieses aber direkt zum Totaloxidationsprodukt weiteroxidiert wird. Ein Grund dafür könnte eine stärkere Adsorption des Phenols gegenüber Kohlendioxid und Benzol auf der Katalysatoroberfläche sein. Insgesamt konnte aus Zeitgründen keine ausreichende Anzahl von Strömungsrohrversuchen gemacht werden, um alle Reaktionsparameter eingehend zu untersuchen.

### Pulsexperimente am AMM-V3Si

Durch eine Änderung der Reaktionsführung sollte überprüft werden, ob es möglich ist, die Phenolbildung am AMM-V3Si unter Verwendung von Gittersauerstoff (d.h. Ausschluß von Gasphasensauerstoff) zu favorisieren. Dazu wurde eine Pulsanlage aufgebaut, deren Fließbild in Abb. 2.24 gezeigt ist.

Abb. 2.24: 	Fließbild der Pulsanlage.

Mit Hilfe des Dreiwegemagnetventils war es möglich, kurze (minimal 1 s) Benzol oder Luftpulse mit definierten Stoffmengen über den im Reaktor befindlichen Katalysator zu leiten. Die entstandenen Reaktionsprodukte wurden mit Hilfe eines Quadrupol-Massenspektrometers mit beheizter Kapillare detektiert. Die Untersuchungen am Katalysator wurden auf drei unterschiedliche Weisen durchgeführt:

(a) Der Katalysator wurde mit Sauerstoff beladen und anschließend wurden im Inertgasstrom Benzolpulse in den Reaktor geleitet.

(b) Luft wurde kontinuierlich durch den Reaktor geleitet und gleichzeitig wurden Benzolpulse über den Katalysator gegeben.

(c) Benzol wurde im Inertgasstrom kontinuierlich durch den Reaktor geleitet und gleichzeitig wurden Luftpulse über den Katalysator gegeben.

In den ersten Versuchen wurden 100 mg Katalysator entsprechend den Standardversuchen mit Quarzsand verdünnt und bei 500°C untersucht. Kleine Benzolpulse konnten so allerdings nicht detektiert werden, da der Ionenstrom bedingt durch die breite Verweilzeitverteilung in der Katalysatorschüttung über einen längeren Zeitraum fast unmerklich anstieg. Deshalb wurden die weiteren Untersuchungen am unverdünnten Katalysator durchgeführt.

Im ersten Experiment (a) wurde der Katalysator bei 500°C mit Sauerstoff beladen und anschließend wurden im Inertgasstrom Benzolpulse zugegeben. Die pro Puls zugegebene Anzahl der Benzolmoleküle betrug ein Zehntel der theoretischen Anzahl der aktiven Vanadiumzentren. Die Ergebnisse sind in Abb. 2.25 dargestellt. Es konnte weder Phenol- noch Kohlendioxidbildung beobachtet werden. Obwohl keine Reaktionsprodukte detektiert werden konnten, konnte eine Beteiligung von Gittersauerstoff an der Oxidation nicht ausgeschlossen werden. Eventuell gebildetes Phenol könnte auf der Katalysatoroberfläche so stark adsorbiert gewesen sein, daß es unter den Reaktionsbedingungen nicht desorbierte. Außerdem könnte die Menge an gebildetem Phenol für eine massenspektrometrische Detektion zu gering gewesen sein.

Mit Hilfe der Abb. 2.25 können auch Aussagen über das Verweilzeitverhalten im Strömungsrohrreaktor gemacht werden. Dabei spiegelt der Benzolionenstrom als Antwortsignal auf den Benzolpuls von 1 s die breite Verweilzeitverteilung im Reaktor wieder. Auffällig ist, daß selbst nach 60 s der Ionenstrom noch nicht wieder auf den Anfangswert abgesunken ist. Diese starke Abweichung vom idealen Verhalten (Pfropfenströmung) kann einerseits auf das Strömungsverhalten im realen Strömungsrohr mit Schüttschicht und andererseits auf Adsorptions/Desorptions- und Diffusionsvorgänge in der porösen Katalysatorschüttung zurückgeführt werden.

Abb. 2.25: 	Ionenströme der Masse/Ladungs-Verhältnisse 32 (O2), 44(CO2), 78 (Benzol) und 94 (Phenol) in Abhängigkeit von der Zeit bei der Pulsation von Benzol im Inertgasstrom am AMM-V3Si.

Abb. 2.26: 	Ionenströme der Masse/Ladungs-Verhältnisse 32 (O2), 44(CO2), 78 (Benzol) und 94 (Phenol) in Abhängigkeit von der Zeit bei der Pulsation von Benzol im Luftstrom am AMM-V3Si.

In Abb. 2.26 sind die Ergebnisse der Benzolpulsation in den mit Luft durchströmten Reaktor (b) dargestellt. Während der Benzolpulse entstand Kohlendioxid und Gasphasensauerstoff wurde verbraucht. Die Bildung von Phenol konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden, da das Untergrundrauschen des Ionenstroms im Bereich von 10-12 A zu hoch war, um geringe Änderungen unterscheiden zu können.

Analoge Ergebnisse ergaben sich auch für die dritte Betriebsweise (c) der Pulsanlage. Die Anwesenheit von Gasphasensauerstoff war also notwendig, damit die Totaloxidation von Benzol bzw. des gebildeten Phenols ablaufen konnte.

### Adsorptions/Desorptionsversuche am AMM-V3Si

Um zu überprüfen, wie stark Phenol im Vergleich zu Benzol auf der Oberfläche des AMM-V3Si adsorbiert, wurden entsprechende Desorptionsversuche durchgeführt. Dazu wurde der Katalysator im Strömungsrohrreaktor im Luftstrom bei 500°C ausgeheizt und im Inertgasstrom bei 300°C Benzol bzw. Phenol bis zur Sättigung adsorbiert. Die Desorption erfolgte dann ebenfalls im Inertgas durch Abfahren einer Temperaturrampe im Bereich von 300-550°C (25°C-Schritte, jeweils 5 min Haltezeit) und wurde mit Hilfe eines Quadrupol-Massenspektrometers am Reaktorausgang verfolgt. Die periodischen, wellenförmigen Schwankungen der Ionenströme sind dabei auf Meßartefakte und Temperaturschwankungen im Reaktor zurückzuführen.

Die Ergebnisse der Benzol- und Phenoldesorption sind in Abb. 2.27 und Abb. 2.28 dargestellt. Die kleineren Schwankungen im Ionenstrom sind auf Temperaturschwankungen im Reaktor zurückzuführen. Während bei der Benzoldesorption ein Anstieg des Ionenstroms ab einer Temperatur von 450°C zu beobachten war, wurde Phenol erst ab 500°C desorbiert. Daraus kann geschlossen werden, daß bei der heterogen katalysierten Gasphasenoxidation unter Standardbedingungen gebildetes Phenol nicht durch Benzol von der Katalysatoroberfläche verdrängt werden kann und so einem erneuten Angriff von Sauerstoff ausgeliefert ist, der dann zur beobachteten Totaloxidation führt.

Um den Einfluß von Sauerstoff zu untersuchen, wurden analoge Desorptionsversuche mit Phenol im Luftstrom durchgeführt. Während im Inertgasstrom ein Anstieg des Ionenstroms von Phenol zu beobachten war, blieb er beim Durchfahren der Temperaturrampe im Luftstrom konstant (Abb. 2.29). Ab 350-400°C wurde eine Kohlendioxidbildung beobachtet. Das auf dem Katalysator adsorbierte Phenol wird also weit unterhalb seiner Desorptionstemperatur (500°C) zu Kohlendioxid oxidiert, d.h. selbst wenn am Katalysator größere Mengen Phenol gebildet werden, wird der größte Teil sofort weiteroxidiert. Das erklärt auch, warum bei allen Versuchen die höchsten Phenolausbeuten erst ab einer Temperatur von 500°C nachgewiesen wurden (vgl. Kapitel 2.5.2 und 2.5.3), obwohl die Benzoloxidation schon bei niedrigen Temperaturen begann.

In einem weiteren Versuch wurde der Einfluß von Wasser auf die Desorption im Inertgasstrom untersucht (Abb. 2.30). Dazu wurde während der Desorption ein Wasser/Stickstoff-Gemisch über den Katalysator geleitet. Im Gegensatz zu dem Versuch ohne Wasser beginnt die Desorption hier schon bei einer Temperatur von 450°C. Allerdings liegt auch diese Temperatur noch zu hoch, um die Totaloxidation, die schon bei 350-400°C beginnt, zu verhindern.

Abb. 2.27: 	Benzolionenstrom (Masse/Ladungs-Verhältnis = 78) in Abhängigkeit von der Zeit bzw. der Temperatur bei der Benzoldesorption im Stickstoffstrom.

Abb. 2.28: 	Phenolionenstrom (Masse/Ladungs-Verhältnis = 94) in Abhängigkeit von der Zeit bzw. der Temperatur bei der Phenoldesorption im Stickstoffstrom.

Abb. 2.29: 	Kohlendioxid- (Masse/Ladungs-Verhältnis = 44) und Phenolionenstrom (Masse/Ladungs-Verhältnis = 94) in Abhängigkeit von der Zeit bzw. der Temperatur bei der Phenoldesorption im Luftstrom.

Abb. 2.30: 	Phenolionenstrom (Masse/Ladungs-Verhältnis = 94) in Abhängigkeit von der Zeit bzw. der Temperatur bei der Phenoldesorption im Wasser/Stickstoff-Strom.

## Gasphasenoxidation im kombinatorischen Maßstab

Aufgrund des hohen Zeitaufwandes der im vorherigen Kapitel beschriebenen Versuche konnten nicht alle Aspekte mit konventionellen Methoden eingehend untersucht werden. So konnte maximal ein Katalysator pro Tag in Strömungsrohrversuchen eingesetzt werden. Um den Durchsatz zu erhöhen, wurde die Synthese der Katalysatoren miniaturisiert und vollautomatisch mit Hilfe eines Pipettierroboters durchgeführt (s. Kapitel 2.2). Um die hergestellten Materialien auf katalytische Aktivitäten testen zu können, sollte eine Hochdurchsatzmethode entwickelt werden, die es erlaubt, sowohl Aussagen über Aktivitäten, als auch über Selektivitäten bezüglich der Zielprodukte zu machen. Als Analysemethode wurde die Massenspektrometrie gewählt, da sie nur geringe Probenmengen erfordert und alle Produkte identifiziert und bei entsprechender Kalibrierung auch quantifiziert werden können. Daneben ist die Ansprechzeit gering, so daß die Reaktionszeiten pro Bibliothekspunkt klein sein können.

### Allgemeiner Versuchsaufbau

In Abb. 2.31 ist schematisch der Versuchsaufbau wiedergegeben.

Abb. 2.31: 	Schematische Aufbauskizze zur ortsaufgelösten Messung der Massenspektren auf einer Katalysatorbibliothek durch Steuerung des Kapillarbündels mit einem Syntheseroboter.

Damit die Reaktion auf den einzelnen Bibliothekspunkten durchgeführt werden konnte, mußte die Dosierung der Reaktanden und die Produktabführung über entsprechend dünne Kapillaren erfolgen. Diese wurden dann in einer umgebenden Kapillaren gebündelt (Kapillarbündel). Das Kapillarbündel (Abb. 2.32; Länge 15 cm) bestand aus einer äußeren Stahlkapillare (2 mm Außen-, 1,5 mm Innendurchmesser), in deren Inneren sich zwei Stahlkapillaren (Außendurchmesser: 0,7 mm, Innendurchmesser: 0,4 mm) und die MS-Kapillare (Quarzkapillare, Außendurchmesser 0,3 mm) befanden. Für die Untersuchungen wurde eine der innenliegenden Kapillaren als Reaktionsgaseinlaß, die andere als Führung für die MS-Kapillare genutzt. Das verwendete Massenspektrometer war ein kommerzielles Gasanalysengerät (Pfeiffer/Balzers), das über eine 2 m lange Quarz-Kapillare (Innendurchmesser 75 µm) kontinuierlich Proben zog. In Abb. 2.32 ist der schematische Aufbau des Reaktors während einer Messung an einem Katalysator gezeigt. Die Versuche konnten unter Laborbedingungen, ohne Verwendung einer Inertgasatmosphäre, direkt auf der Katalysatorbibliothek durchgeführt werden. Die Luft im Reaktionsraum über den Katalysatoren wurde durch das Kapillarbündel und das Eduktgas verdrängt. Das Produktgemisch verließ die Katalysatorbibliothek durch den Zwischenraum zwischen dem Kapillarbündel und den Lochwänden der Bibliothek. Die Materialbibliothek wurde über eine elektrische Heizplatte von unten beheizt. Die Temperaturabstrahlung über dem Trägermaterial der Bibliothek wurde über eine Keramikmaske minimiert. Diese lag auf der Bibliothek, ließ aber die einzelnen Bibliothekspunkte infolge der identischen Lochmaskenanordnung frei. Gleichzeitig vergrößerte diese Keramikmaske (Lochdurchmesser 2,4 mm) den Reaktionsraum über dem Katalysator. Durch diese Anordnung wurde die Bibliothek in ein Array von Mikroreaktoren einfachster Bauart umgewandelt, in denen Aktivität und Selektivität der einzelnen Komponenten (Katalysatoren) sehr einfach und schnell überprüft werden konnten. Die genaue Dosierung der Reaktanden erfolgte durch elektronische Massendurchflußregler. Dadurch ließen sich sehr geringe Eduktströme (>100 µL/min) einstellen. Die über die Kapillarzugänge zugeführten Reaktionsedukte gelangten jeweils nur zu einem Punkt der Bibliothek. Um die Ortsinformation über die Materialbibliothek, die im Bibliothekssyntheseprogramm des Roboters bereits vorhanden war, nutzen zu können, wurde die Pipettiernadel des verwendeten kommerziellen Pipettierroboters (Ortsauflösung in xyz-Richtung: 0,1 mm) durch das Kapillarbündel ausgetauscht. Dadurch konnte die gesamte Bibliothek für die katalytische Testreaktion vollautomatisch abgefahren werden (Abb. 2.33). Die Edukte wurden über flexible Polypropylenschläuche mit einem Innendurchmesser von 2 mm in das Kapillarbündel dosiert, um die Beweglichkeit des Roboters nicht zu beeinträchtigen. Über die MS-Kapillare konnte die Zusammensetzung des Produktgemisches kontinuierlich überwacht werden. Wahlweise wurde die Materialbibliothek komplett Punkt für Punkt oder nach einer gezielten Auswahl der Bibliothekskomponenten untersucht. Die MS-Spektren der Produkte wurden kontinuierlich aufgezeichnet und nach den Messungen manuell ausgewertet.

Abb. 2.32: 	Schematische Darstellung der Positionierung des Kapillarbündels über den Komponenten einer Bibliothek.

Abb. 2.33: 	Photo des Roboters bei der Messung auf einer Materialbibliothek.

### Modellreaktion selektive Oxidation von Propen

Um die Leistungsfähigkeit der Anordnung zu demonstrieren, wurde die selektive Oxidation von Propen mit synthetischer Luft als Reaktion von technischem Interesse ausgewählt. Als Referenz dienten die in bereits konventionell durchgeführten Einzeluntersuchungen berichteten Selektivitäten von AMM-Katalysatoren bei der Gasphasenoxidation von Propen unter Normaldruck in einem Strömungsrohr[167]. Es sollte untersucht werden, ob sich für die Katalysatoren identische Produktverteilungen erhalten lassen, wenn die Reaktionen in der oben beschriebenen Versuchsanlage (Kapitel 2.6.1) durchgeführt werden. Bei der Oxidation von Propen traten neben dem Produkt der Totaloxidation (CO2) folgende Produkte auf: Acrolein, 1,5-Hexadien und Benzol (Abb. 2.34).

Abb. 2.34: 	Detektierte Produkte der Oxidation von Propen mit Luftsauerstoff (angegeben sind die Masse/Ladung-Verhältnisse der Hauptpeaks der Massenspektren der Reinsubstanzen).

Allylalkohol und Propenoxid konnten bei keinem Versuch detektiert werden. Zur Durchführung dieser Reaktion im kombinatorischen Maßstab wurde eine Sol-Gel-Bibliothek auf einer Schieferplatte hergestellt. Die Schieferplatte besaß Bohrungen von 2 mm Durchmesser und Tiefe. Die Löcher wurden mit je 2 mg amorphem, mikroporösen Mischoxid-(AMM)-Katalysatorpulver gefüllt. Diese Materialien wurden konventionell synthetisiert, kalziniert und gemahlen. Eine Matrix mit 33 Katalysatoren wurde für die Untersuchung ausgewählt. Die molaren Zusammensetzungen der Katalysatoren sind in Tab. 2.9 aufgeführt. Über die Massendurchflußregler wurde ein Propen/Luft-Verhältnis von 0,4 bei einem Gesamtfluß von bis zu 7 mL/min in der zuführenden Kapillare eingestellt. Aufgrund der niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten der Eduktgase waren keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen nötig.

Tab. 2.9: 	AMM-Katalysatorbibliothek.

In Abb. 2.35 sind die Massenspektren des kupferhaltigen Katalysators (AMM-Cu6Si) bei verschiedenen Reaktionstemperaturen dargestellt. Diese wurden erhalten, indem vor der Messung ein Eduktspektrum aufgenommen und dieses von den Produktspektren subtrahiert wurde. Dadurch wurde eine Fehlinterpretation der Ergebnisse, die durch Verunreinigungen der Eduktgase verursacht werden kann, bei der Auswertung vermieden.

Abb. 2.35: 	Änderung der Massenspektren mit der Temperatur über dem AMM-Cu6Si auf der Pulverkatalysatorbibliothek.

Die Temperaturachse ist nicht linear, da keine konstante Aufheizgeschwindigkeit gewählt wurde. Die Untersuchung begann bei 550°C und wurde bis zur Abkühlung auf 250°C verfolgt (Gesamtzeit 15 min). Die selektive Oxidation von Propen setzte bei etwa 255°C ein. Zunächst bildete sich bei geringen Umsätzen ausschließlich Acrolein (m/z = 56). Ab ca. 300°C entstand als Produkt der Totaloxidation zusätzlich CO2 (m/z = 44), wobei die Totaloxidation über den gesamten Bereich Nebenreaktion blieb. Bei ca. 400°C setzte die Benzolbildung ein. Bei der höchsten Reaktionstemperatur von 550°C trat neben den bereits erwähnten Produkten auch 1,5-Hexadien (m/z = 67) in Spuren auf. In weiteren Experimenten wurde auch das Zeit- und Regenerationsverhalten des AMM-Cu6Si bei 500°C verfolgt. Die anfänglich hohe Aktivität für die Bildung von Acrolein fiel innerhalb von 4 min auf etwa 40% des Anfangswertes ab und blieb dann konstant. Danach wurde der Katalysator bei 500°C für mehrere Minuten zur Regenerierung der Luft ausgesetzt. Die anschließend gemessene Aktivität für Acrolein begann bei etwa 80% des ursprünglichen Wertes und sank dann wieder auf 40% ab. Die Desaktivierung ist ein Hinweis auf eine Verkokung der Katalysatoroberfläche. Durch das Ausheizen in Luft scheint ein Teil der Verkokungsrückstände zu Kohlendioxid verbrannt zu werden, so daß die Katalysatoraktivität wieder steigt.

Die Auftragung (Abb. 2.36) für den indiumhaltigen Katalysator (AMM-In2Si) zeigt eine völlig andere Produktzusammensetzung beim Abfahren eines Temperaturintervalls von 380°C bis 550°C (diesmal wurde die Bibliothek mit maximaler Geschwindigkeit aufgeheizt, Gesamtdauer 8 min). Erste Produkte waren bei ca. 380°C zu erkennen (CO2 (m/z = 44) und Acrolein (m/z = 56)). Im Gegensatz zum kupferhaltigen Katalysator dominierte bei diesem Katalysator die Totaloxidation. Ab 420°C bildeten sich Spuren von 1,5-Hexadien (m/z = 67) und Benzol (m/z = 78). Im Vergleich zum Kupferkatalysator war die Selektivität beim indiumhaltigen Katalysator bezüglich der 1,5-Hexadienbildung aber deutlich höher. Diese Ergebnisse stimmen mit Versuchen unter herkömmlichen Bedingungen im Strömungsrohr überein[167]. Diese Untersuchungen des katalytischen Verhaltens individueller Komponenten belegen, daß auch Zeit- und Temperaturverhalten von Bibliothekskomponenten über beliebig ausdehnbare Bereiche automatisiert erfaßt werden können, eine Option von potentieller Bedeutung für die Erfassung von Induktions, Regenerations- und Deaktivierungsphänomenen. Allerdings sollten solche Untersuchungen vorzugsweise unter konventionellen Bedingungen durchgeführt werden, da bei entsprechenden Versuchen für jeden Katalysator die gesamte Bibliothek aufgeheizt und abgekühlt werden muß.

Abb. 2.36: 	Änderung der Massenspektren mit der Temperatur über dem AMM-In2Si auf der Pulverkatalysatorbibliothek.

In einer weiteren Versuchsreihe wurde die Katalysatorbibliothek auf 500°C aufgeheizt und mit einer Meßzeit von je einer Minute pro Meßpunkt automatisch vermessen. Die Gesamtmeßzeit für alle untersuchten Katalysatoren betrug also nur 33 Minuten. Obwohl aufgrund der hohen Reaktionstemperatur und der gewählten Bedingungen Totaloxidation die Produktverteilung dominierte, war die Reproduktion der aus herkömmlichen Gasphasenreaktionen bekannten Selektivitäten der einzelnen Katalysatoren gut[167]. In Abb. 2.37 und Abb. 2.38 sind ausgewählte Spektren dargestellt. Zum Vergleich ist das mit dem reinen, mikroporösen Siliziumdioxid erhaltene Massenspektrum gezeigt, in dem, wie auch beim AMM-V5Si, nur Totaloxidation zu erkennen ist. Neben dem AMM-Cu6Si (Abb. 2.35) und AMM-Cr2Si konnte mit dem AMM-Te2Si-Katalysator die höchste Selektivität bezüglich der Acroleinbildung erhalten werden.

Abb. 2.37: 	Ausgewählte Differenzmassenspektren der mit Pulverkatalysatoren erhaltenen Produkte bei der Oxidation von Propen.

Abb. 2.38: 	Ausgewählte Differenzmassenspektren der mit Pulverkatalysatoren erhaltenen Produkte bei der Oxidation von Propen.

Während diese Selektivität für chrom- und kupferhaltige Katalysatoren bereits bekannt war, war diese Beobachtung für tellurhaltige Katalysatoren neu. Daneben konnte auch auf den Katalysatoren AMM-Mo3Ti und AMM-Sb3Ti eine Acroleinbildung beobachtet werden. Im Gegensatz zum AMM-Cr2Si wurde am chromhaltigen Titandioxidkatalysator AMM-Cr2Ti nur Totaloxidation beobachtet. Dies weist auf einen starken Matrixeffekt für die Aktivität und Selektivität isolierter Chromzentren hin. Im Gegensatz dazu konnte auf den eisenhaltigen Katalysatoren AMM-Fe3Si und AMM-Fe3Ti ein identisches Reaktionsverhalten (Acroleinbildung) detektiert werden. Ein völlig anderes Selektivitätsverhalten zeigte der Rhodiumkatalysator AMM-Rh2Si. Im Gegensatz zu allen anderen untersuchten Katalysatoren bildete er neben Acrolein mit hoher Selektivität Benzol, ein Hinweis auf oxidative Dehydrocyclisierung.

Neben AMM-Katalysatoren wurden auch kupferhaltige Tränkkatalysatoren untersucht. Diese wurden durch Imprägnierung der entsprechenden Basisoxide auf dem Bibliotheksträger und anschließende Trocknung erhalten (s. Kapitel 3.2). Aus der Auftragung der erhaltenen Massenspektren (Abb. 2.39) wird ersichtlich, daß mit dem beschriebenen Versuchsaufbau auch auf Tränkkatalysatorbibliotheken unterschiedliche Selektivitätsverhalten einzelner Katalysatoren detektierbar waren. An den drei untersuchten Kupferkatalysatoren auf der Basis von Siliciumdioxid, Titandioxid und Zirkoniumdioxid wurde als selektives Oxidationsprodukt Acrolein mit unterschiedlichen Ausbeuten gebildet. Wie auch am AMM-Cu6Si war am Tränkkatalysator auf der Basis von Siliciumdioxid das Hauptprodukt Acrolein, während auf den Katalysatoren auf der Basis von Titandioxid und Zirkoniumdioxid die Kohlendioxidbildung dominierte.

Abb. 2.39: 		Differenzmassenspektren der mit Tränkkatalysatoren erhaltenen Produkte bei der Oxidation von Propen.

### Modellreaktion Hydrierung von Propen

Um die Vielseitigkeit der entwickelten Methode zu untersuchen, wurden neben der Propenoxidation auch die Hydrierung von Propen mit AMM-Katalysatoren durchgeführt. Dabei wurden die hydrieraktiven Metalle Palladium und Platin als aktive Spezies untersucht. Wie bei den Oxidationen betrug die Meßzeit pro Bibliothekspunkt eine Minute. Die Versuche wurden bei einer Reaktionstemperatur von 70°C ohne eine vorherige Reduktion der aktiven Spezies durchgeführt. Die Ergebnisse von ausgewählten Versuchen sind in Abb. 2.40 dargestellt. Auch hier handelt es sich bei den aufgetragenen Spektren um Differenzspektren, so daß die Eduktpeaks in der Auftragung nicht vorhanden sind. Die Bildung des Hydrierungsproduktes Propan wurde anhand des Hauptpeaks im reinen Propanspektrum bei einem Masse/Ladung-Verhältnis von 29 verfolgt.

Abb. 2.40: 	Differenzmassenspektren der mit Pulverkatalysatoren erhaltenen Produkte bei der Hydrierung von Propen.

Selbst bei dieser niedrigen Reaktionstemperatur konnten schon Selektivitätsunterschiede beobachtet werden. Dabei hat das Basisoxid einen entscheidenen Einfluß auf die Reaktion. In allen Fällen sind die Katalysatoren auf der Basis von Titandioxid weniger aktiv als die Silciumdioxidkatalysatoren. So ist der Katalysator AMM-Pt1Ti unter den Reaktionsbedingungen praktisch inaktiv, während der AMM-Pt1Si die Propanbildung deutlich katalysiert. Bei den palladiumhaltigen Katalysatoren ist dieser Effekt nicht ganz so ausgeprägt, da beide Katalysatoren deutlich aktiver als die entsprechenden Platinkatalysatoren sind.

### Modellreaktion selektive Oxidation von Propen auf robotersynthetisierten Katalysatorbibliotheken ( Optimierung der Versuchsanlage

Die bisher durchgeführten Versuche wurden fast ausschließlich mit konventionell hergestellten Pulverkatalysatoren durchgeführt, um die Anwendbarkeit der entwickelten Methode zu beweisen. In weiteren Untersuchungen sollte diese Methode auch auf robotersynthetisierte Bibliotheken angewendet werden, da nur durch die Kombination der vollautomatisierten Materialsynthese im Miniaturmaßstab mit dem Hochdurchsatztest eine Zeit- und Kostenersparnis gegenüber konventionellen Methoden erreicht wird.

Die Herstellung der untersuchten Materialbibliotheken ist in Kapitel 2.2 beschrieben. Die Propenoxidation wurde auf der Sol-Gel-Bibliothek mit binären Mischoxiden untersucht. Dabei waren die Bedingungen identisch zu den Versuchen mit den Pulverkatalysatoren (Kapitel 2.6.2). Im Gegensatz zu diesen Versuchen waren die beobachteten Katalysatoraktivitäten zu gering, um die Produkte der selektiven Oxidation mit Hilfe des verwendeten Quadrupolmassenspektrometers nachzuweisen. Diese Beobachtung wurde auf die geringen Katalysatormengen und die kleinen äußeren Oberflächen der robotersynthetisierten Materialien zurückgeführt, da diese als grobkörnige Gelkörper mit einer Masse von ca. 1 mg und nicht als Pulver (Durchmesser 1-5 µm) vorlagen (s. Abb. 2.41).

Abb. 2.41: 	Photos von Bibliothekspunkten einer Sol-Gel-Bibliothek (links) und der verwendeten Pulverkatalysatorbibliothek (rechts).

Durch eine Optimierung der Versuchsanlage (mit Pulverkatalysatoren) wurde versucht, höhere, nachweisbare Produktkonzentrationen im zu analysierenden Gasgemisch zu erhalten. Dabei wurden der Gesamtvolumenstrom und die Höhe der Massenspektrometerkapillare im Kapillarbündel variiert. Die besten Ergebnisse wurden erzielt, wenn die Kapillare zwei Zentimeter höher als die Eduktzuführung im Kapillarbündel angebracht war. Bei gleicher Höhe der Kapillaren (vgl. Abb. 2.32), wie in den vorangegangenen Versuchen, konnte ein Teil des Eduktgasgemisches direkt aus der Eduktzuführung angesaugt werden, ohne das dieses über den Katalysator strömen mußte. Bei der optimalen Kapillarbündelgeometrie wurden die höchsten Ionenströme bei einem Gesamtvolumenstrom von 2 mL/min gemessen.

Unter diesen optimierten Bedingungen wurden weitere Versuche mit der robotersynthetisierten Sol-Gel-Bibliothek mit binären Mischoxiden durchgeführt, die zu ähnlichen Ergebnissen wie unter nicht optimierten Bedingungen führten. Die geringen Produktmengen konnten aufgrund der niedrigen Auflösung und der hohen Untergrundsignale des Quadrupolmassenspektrometers nicht detektiert werden. Um die Produkte dennoch nachweisen zu können, wurde ein doppelt fokussierendes Sektorfeldmassenspektrometer (AMD Intectra Sektorfeld-MS) eingesetzt, bei dem sowohl eine Richtungsfokussierung von Ionen mit gleichem Masse/Ladung-Verhältnis im Magnetfeld, als auch eine Energie-(bzw. Geschwindigkeits-)Fokussierung im elektrostatischen Feld erfolgt. Dadurch wird eine Auflösung von 10-4 Massen erreicht (so ist z. B. Kohlenmonoxid neben Stickstoff detektierbar). Dieses Gerät hatte außerdem eine wesentlich höhere Empfindlichkeit als das bisher verwendete Quadrupolmassenspektrometer.

Die Versuche mit der robotersynthetisierten Katalysatorbibliothek wurden unter Verwendung des Sektorfeldmassenspektrometers bei 500°C wiederholt. In Abb. 2.42 sind ausgewählte Differenzspektren dargestellt, die über verschiedenen Bibliothekspunkten durch Subtraktion des Eduktspektrums erhalten wurden (aufgetragen ist hier die Intensität der Peaks anstelle des Ionenstroms). Die untersuchte Bibliothek bestand aus 270 binären Mischoxiden und wurde mit einer Meßzeit von 30 s pro Katalysator getestet. Aus den Spektren werden die unterschiedlichen Produktselektivitäten der Katalysatoren ersichtlich. Hauptprodukt war auf allen untersuchten Katalysatoren Kohlendioxid. Da die Intensitäten der CO2-Peaks (m/z = 44) oberhalb des Meßbereiches lagen, wurden sie in den Spektren nicht mit aufgetragen. Die Katalysatoren auf der Basis von Titandioxid und Zirkoniumdioxid, die auch schon als Pulverkatalysatoren untersucht wurden, bildeten zum größten Teil die erwarteten Produkte. Daneben zeigten noch eine Reihe weiterer Katalysatoren Aktivitäten bezüglich der Acroleinbildung. In Abb. 2.43 und Abb. 2.44 sind die Acrolein- und die Benzolbildungen auf den Katalysatorbibliotheken graphisch dargestellt. Im Gegensatz zu den Pulverkatalysatoren wurde beim robotersynthetisierten, reinen Siliciumdioxid eine Aktivität bezüglich der Acroleinbildung beobachtet, so daß davon ausgegangen werden kann, daß die Sol-Gel-Synthese mit Tetraethoxysilan nicht direkt auf den kombinatorischen Maßstab übertragen werden konnte (s. Kapitel 2.2.2). Dementsprechend kritisch sind die Acroleinbildungen auf den Siliciumdioxidkatalysatoren zu betrachten. Hauptprodukt war bei allen verwendeten Materialien Kohlendioxid. Daneben konnte bei einigen Katalysatoren eine deutliche Benzolbildung beobachtet werden (Abb. 2.44).

Um die Langzeitstabilität der Katalysatoren zu testen, wurde die Materialbibliothek für ca. 30 Stunden bei einer Temperatur von 500°C ausgeheizt. Anschließend wurden ausgewählte Katalysatoren nochmals untersucht. Die erhaltenen Produktspektren unterscheiden sich bezüglich Aktivitäts- und Selektivitätsverhalten erheblich von denen, die mit den frisch hergestellten Katalysatoren erhalten wurden. So konnte z. B. auf dem Katalysator AMM-Rh3Ti im Gegensatz zum nicht ausgeheizten (Abb. 2.42) keine Benzolbildung mehr beobachtet werden. Ein möglicher Grund für dieses Verhalten könnte die Sinterung der porösen Materialien sein.

Abb. 2.42: 	Ausgewählte Differenzmassenspektren der mit robotersynthetisierten Sol-Gel-Katalysatoren erhaltenen Produkte bei der Oxidation von Propen.

Abb. 2.43: 	Acroleinbildung auf der robotersynthetisierten Katalysatorbibliothek; Intensität:  = 5000-15000,  = 16000-30000,  > 30000.

Für eine gezielte Optimierung von selektiven Katalysatoren, die aus Propen Benzol bilden, sind die erhaltenen Ergebnisse ideal, da nur wenige Katalysatoren (13) eine Aktivität zeigen. Eine Variation der Zusammensetzung würde sich bei weiteren Bibliotheken auf diese aktiven Spezies beschränken. Ganz anders sieht das im Falle der Acroleinbildung aus. Da fast alle untersuchten Materialien aktiv waren, ist eine weitere Optimierung schwierig. Da die Propenoxidation nur als Modellreaktion dienen sollte, wurden keine weiteren Optimierungen an diesem System gemacht. Die allgemeine Anwendbarkeit der Hochdurchsatzmethode konnte gezeigt werden.

Abb. 2.44: 	Benzolbildung auf der robotersynthetisierten Katalysatorbibliothek; Intensität:  = 5000-15000,  = 16000-30000,  > 30000.

### Erweiterung der Versuchsanlage für die selektive Oxidation von Benzol

Nachdem die allgemeine Anwendbarkeit am Beispiel der selektiven Oxidation von Propen mit Luftsauerstoff gezeigt werden konnte, wurde die Methode der ortsaufgelösten Massenspektrometrie auch auf die Gasphasenoxidation von Benzol mit Sauerstoff angewendet. Da das eingesetzte Benzol unter normalen Bedingungen flüssig ist und auch die Produkte der selektiven Oxidation erst bei höheren Temperaturen sieden, mußte die Versuchsanlage (allgemeiner Aufbau: Kapitel 2.6.1) durch eine Spritzenpumpe zur Dosierung des Benzols und eine Heizung erweitert werden. Dabei war zu beachten, daß sowohl die Eduktzuführung und das Kapillarbündel, als auch die Massenspektrometerkapillare beheizt werden mußten. Die Eduktzuführung aus Polypropylenschläuchen wurde durch eine Quarzglaskapillare (Innendurchmesser 200 µm) ausgetauscht. Aufgrund der beschränkten Belastbarkeit des Roboterarms mußten extrem leichte Heizungen eingebaut werden, die nicht kommerziell erhältlich waren. Der schematische Aufbau der in den Werkstätten des MPI entwickelten Heizungen ist in Abb. 2.45 gezeigt. Die Eduktkapillare bzw. die MS-Kapillare wurde zusammen mit 0,5 mm dicken Thermoelementen in Teflonschrumpfschläuche eingeschweißt bzw. in das Kapillarbündel gesteckt. Durch Anlegen einer Spannung an das Thermoelement konnten so Temperaturen von bis zu 300°C erreicht werden. Daneben wurde die Fahrgenauigkeit des Roboters durch die Herabsetzung der Fahrgeschwindigkeit und die Verkürzung des Fahrweges in vertikaler Richtung erhöht. Die Auswertung der Spektren erfolgte manuell. Da der Gesamtionenstrom während einer Messung über den Bibliothekspunkten einen anderen Wert hatte als während der Fahrbewegung des Roboters, war eine Zuordnung der Massenspektren zu einzelnen Bibliothekspunkten möglich (dies gilt auch für die Untersuchungen mit dem Sektorfeldmassenspektrometer in Kapitel 2.6.4). Da die Ansprechzeit des Massenspektrometers bei Phenol ca. 30 s betrug, wurde die Meßzeit auf 1 min pro Bibliothekspunkt erhöht. Bei einer Fahrzeit des Roboters von ca. 1 min werden pro Katalysator 2 min benötigt. Da es sich bei Benzol um einen krebserregenden Stoff handelt, wurden die Versuche im Gegensatz zur Propenoxidation im Abzug durchgeführt.

Abb. 2.45: 	Schematische Darstellung der am MPI entwickelten Kapillarheizungen.

### Selektive Oxidation von Benzol

Bevor die Katalysatorbibliotheken getestet wurden, wurde die Detektierbarkeit des Zielproduktes Phenol untersucht. Bei einer Kapillartemperatur von 200°C konnte Phenol, im Gegensatz zu Versuchen bei Raumtemperatur, ohne Probleme detektiert werden. Allerdings lagen die Ansprechzeit des Phenols sowie die Abklingzeit des Phenolsignals bei ca. 30 s, so daß die Reaktionszeit auf 1 min erhöht werden mußte. Analog zu den Versuchen mit konventionellen Methoden wurden die Untersuchungen oberhalb der oberen Explosionsgrenze von Benzol in Luft durchgeführt. Das Benzol/Sauerstoff-Verhältnis betrug 2 und der Gesamtvolumenstrom im Reaktor 2 mL/min. Die Untersuchungen wurden ausschließlich auf den robotersynthetisierten Sol-Gel- und Tränkkatalysatorbibliotheken durchgeführt. Die Reaktionen wurden bei Temperaturen bis 400°C durchgeführt, um die Sinterung der Sol-Gel-Materialien bei höheren Temperaturen zu verhindern.

Im ersten Schritt wurde die Sol-Gel-Bibliothek mit binären Mischoxiden bei 350 und 400°C untersucht. Bei den gewählten Reaktionstemperaturen war der Stahlbibliotheksträger nahezu inaktiv. Eine deutliche Aktivität bezüglich der Totaloxidation konnte ab einer Temperatur von 450°C beobachtet werden. Einziges Reaktionsprodukt war bei allen Katalysatoren Kohlendioxid. Die verschiedenen Signalintensitäten für das Masse/Ladung-Verhältnis 44 (Kohlendioxid) bei 350°C sind in Abb. 2.46 und bei 400°C in Abb. 2.47 graphisch dargestellt. Sie wurden durch Subtraktion des Eduktspektrums, welches bei Reaktionstemperatur auf einem Bbiliothekspunkt ohne Katalysator aufgezeichnet wurde, berechnet. Bei 350°C waren die hohen Aktivitäten der Materialien auf der Basis von Siliciumdioxid auffällig, während auf den reinen Matrixmaterialien nur eine geringe Kohlendioxidbildung beobachtet werden konnte.

Abb. 2.46: 	Kohlendioxidbildung auf der Sol-Gel-Bibliothek mit binären Mischoxiden der Zusammensetzung AMM-M3X bei einer Reaktionstemperatur von 350°C; Intensität:  = 5000-20000,  = 21000-50000,  > 50000.

Daneben waren, wie auch schon in den konventionellen Katalysatorversuchen, hauptsächlich die Edelmetallkatalysatoren mit Palladium und Platin bei der niedrigen Reaktionstemperatur aktiv. Deutliche Trends wurden auch bei 400°C gefunden. Die hohen Aktivitäten der meisten Katalysatoren waren aufgrund der starken Kohlendioxidbildung auf den reinen Oxiden, mit Ausnahme von Aluminiumoxid, zu erwarten (auf den Bibliotheken waren jeweils vier Basisoxide ohne Aktivmetall vorhanden, s. Abb.). Die niedrigeren Aktivitäten der meisten Titandioxid- und Zirkoniumdioxid-Katalysatoren mit den Elementen der 4. Periode deuten auf eine desaktivierende Wirkung dieser Metalle bezüglich der Totaloxidation hin, da die reinen Basisoxide ohne Aktivmetall eine stärkere Kohlendioxidbildung zeigten.

Abb. 2.47: 	Kohlendioxidbildung auf der Sol-Gel-Bibliothek mit binären Mischoxiden der Zusammensetzung AMM-M3X bei einer Reaktionstemperatur von 400°C; Intensität:  = 5000-20000,  = 21000-50000,  > 50000.

Phenolbildung konnte mit keinem Katalysator ( aufgrund der niedrigen Reaktionstemperaturen auch nicht am V3Si ( festgestellt werden. Die Ergebnisse dieser Versuche decken sich weitgehend mit den konventionell durchgeführten Versuchen mit den AMM-Katalysatoren im Strömungsrohr. Aufgrund der hohen Eigenaktivität des Bibliotheksträgers wurden keine Versuche bei Temperaturen über 400°C gemacht. Dies ist aber durch Verwendung von anderen Trägermaterialien prinzipiell möglich.

Analoge Versuche wurden auf der Sol-Gel-Bibliothek mit ternären bzw. quaternären Mischoxiden durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abb. 2.48 und Abb. 2.49 dargestellt. Mit keinem Katalysator wurden selektive Oxidationsprodukte gebildet. Die Aktivität bezüglich der Kohlendioxidbildung hing allerdings stark vom Matrixmaterial und vom Aktivmetall ab. Bei einer Reaktionstemperatur von 350°C (Abb. 2.48) waren die Katalysatoren auf Basis von Titandioxid deutlich aktiver als die Zirkoniumdioxidkatalysatoren. Die höchsten Aktivitäten wurden bei den Katalysatoren mit Kupfer, Eisen und Mangan gefunden, während die vanadiumhaltigen nur geringe Aktivitäten zeigten. Das Verhalten der phosphorhaltigen Materialien war uneinheitlich. Bei den Zirkoniumdioxidkatalysatoren wirkte sich der Einbau von Phosphor desaktivierend aus, während sich die Kohlendioxidbildung bei den Materialien auf Basis von Titandioxid nicht wesentlich von den phosphorfreien unterschied. Bei einer Reaktionstemperatur von 400°C wurden analoge Trends beobachtet (Abb. 2.49). Mit Ausnahme einiger Katalysatoren mit Vanadium und Chrom als aktive Metalle wurde auf allen Titandioxidmaterialien eine starke Kohlendioxidbildung beobachtet. Im Vergleich zu den Versuchen bei 350°C stieg auch bei den Zirkoniumdioxidkatalysatoren die Aktivität. Die Intensitätsverhältnisse der Kohlendioxidbildung wurden nahezu beibehalten.

Neben den Sol-Gel-Bibliotheken wurden auch Tränkkatalysatoren untersucht, die aufgrund der geringen Porosität der verwendeten Basisoxide eine bessere Langzeitstabilität erwarten ließen. Die Ergebnisse bezüglich der Kohlendioxidbildung bei einer Reaktionstemperatur von 350°C sind in Abb. 2.50 graphisch dargestellt. Wie bei den Versuchen mit den Sol-Gel-Katalysatoren mit gleicher Elementzusammensetzung dominierte auch bei den Tränkkatalysatoren die Kohlendioxidbildung. Die Aktivitäten auf den Tränkkatalysatoren waren insgesamt höher und die Kohlendioxidbildung war nahezu unabhängig vom verwendeten Matrixoxid und hing nur vom Aktivmetall ab. Neben Kohlendioxid bildeten sich auf drei vanadiumhaltigen Zirkoniumdioxidkatalysatoren Spuren von Dihydroxybenzolen (Abb. 2.51). Deutlicher war diese selektive Oxidation bei einer Reaktionstemperatur von 400°C. Während die Aktivität bezüglich der Kohlendioxidbildung nur leicht stieg (Abb. 2.52), wurde bei neun verschiedenen Katalysatoren die Dihydroxybenzolbildung beobachtet (Abb. 2.53). Von den sieben Katalysatoren mit der Zusammensetzung V3Zr konnte auf vier Materialien die selektive Oxidation nachgewiesen werden (und auf zwei Katalysatoren der Zusammensetzung V2,5(Cr,Mn)0,5Zr). Die Selektivitäten, die grob anhand der Intensitäten, unter Vernachlässigung der unterschiedlichen Ionisierungswahrscheinlichkeiten der Moleküle, abgeschätzt werden konnten, lagen bei ca. 5%. Die Bildung der Dihydroxybenzole konnte nur auf den Zirkoniumdioxidmaterialien beobachtet werden. Dieser Matrixeffekt deutet auf ein unterschiedliches Desorptionsverhalten der Dihydroxybenzole auf den verwendeten Matrixoxiden hin. So könnten die Produkte der selektiven Oxidation auf den Titandioxidkatalysatoren stärker adsorbiert sein als auf den Zirkoniumdioxidkatalysatoren und somit leichter zum Kohlendioxid weiteroxidiert werden.

Um die Desorption der Produkte der selektiven Oxidation zu favorisieren, wurde dem Reaktionsgemisch Wasser zugesetzt (vgl. Kapitel 2.5.3). Die Versuchsergebnisse bei einer Reaktionstemperatur von 400°C auf der Tränkkatalysatorbibliothek sind in Abb. 2.54 dargestellt. Die Kohlendioxidbildung wurde im Vergleich zu den Versuchen ohne Wasser deutlich verringert. Allerdings konnten ( auch bei den vanadiumhaltigen Katalysatoren ( keine Produkte der selektiven Oxidation detektiert werden. Wie bei den konventionell durchgeführten Versuchen mit dem AMM-V3Si wurde durch das Wasser die Gesamtaktivität der Katalysatoren herabgesetzt.

Insgesamt wurden mit den Hochdurchsatzversuchen gute Reproduzierbarkeiten erhalten. Eine Phenolbildung konnte allerdings mit keinem Katalysator erreicht werden. Die Versuche bestätigen die Ergebnisse, die mit Hilfe der konventionellen Methoden erhalten wurden. Eine Phenolbildung kann aufgrund der erhöhten Desorption bei höheren Reaktionstemperaturen erwartet werden. Diese Versuche konnten aufgrund der hohen Aktivität des Bibliotheksträgers (Stahl) bei Temperaturen über 400°C nicht durchgeführt werden. Durch Verwendung anderer inerter Trägermaterialien, z. B. Aluminium, das sich unter den Reaktionsbedingungen mit einer inerten Oxidschicht überzieht, könnten auch Oxidationsreaktionen bei höheren Temperaturen durchgeführt werden.

Abb. 2.48: 	Kohlendioxidbildung auf der Sol-Gel-Bibliothek mit ternären bzw. quaternären Mischoxiden bei einer Reaktionstemperatur von 350°C; Intensität:  = 5000-20000,  = 21000-50000,  > 50000.

Abb. 2.49: 	Kohlendioxidbildung auf der Sol-Gel-Bibliothek mit ternären bzw. quaternären Mischoxiden bei einer Reaktionstemperatur von 400°C; Intensität:  = 5000-20000,  = 21000-50000,  > 50000.

Abb. 2.50: 	Kohlendioxidbildung auf der Tränkkatalysator-Bibliothek bei einer Reaktionstemperatur von 350°C; Intensität:  = 5000-20000,  = 21000-50000,  > 50000.

Abb. 2.51: 	Dihydroxybenzolbildung auf der Tränkkatalysator-Bibliothek bei einer Reaktionstemperatur von 350°C; Intensität:  = 300-500,  = 600-1000,  > 1000.

Abb. 2.52: 	Kohlendioxidbildung auf der Tränkkatalysator-Bibliothek bei einer Reaktionstemperatur von 400°C; Intensität:  = 5000-20000,  = 21000-50000,  > 50000.

Abb. 2.53: 	Dihydroxybenzolbildung auf der Tränkkatalysator-Bibliothek bei einer Reaktionstemperatur von 400°C; Intensität:  = 300-500,  = 600-1000,  > 1000.

Abb. 2.54: 	Kohlendioxidbildung auf der Tränkkatalysator-Bibliothek bei der Benzoloxidation mit einem Luft/Wasser-Gemisch und einer Reaktionstemperatur von 400°C; Intensität:  = 5000-20000,  = 21000-50000,  > 50000.

# Footnotes

I Vanadiumphosphatkatalysator, zur Verfügung gestellt von S. Heß, Universität Erlangen Nürnberg

II VPO-Katalysator, mit 0,5 Gew.% Pd imprägniert, s. Abschnitt 3.1

III VPO-Katalysator, mit 0,5 Gew.% Pd imprägniert, s. Abschnitt 3.1

IV Tränkkatalysator, s. Abschnitt 3.1

V Patentkatalysator, US 4859786

I Vanadiumphosphatkatalysator, zur Verfügung gestellt von S. Heß, Universität Erlangen Nürnberg

II VPO-Katalysator, mit 0,5 Gew.% Pd imprägniert, s. Abschnitt 3.1

III VPO-Katalysator, mit 0,5 Gew.% Pd imprägniert, s. Abschnitt 3.1

# Endnotes

[] 	J. Seifert, G. Emig, Chem. Ing. Tech. 59 (1987), 475

[] 	S. Storck, H. Bretinger, W. F. Maier, Appl. Catal. A 174 (1998), 137

[] 	G. Horvath, K. Kawazoe, J. Chem. Eng. Jpn. 16 (1983), 470

[] 	S. Brunauer, P. H. Emmett, E. Teller, J. Am. Chem. Soc. 60 (1938),309

[] 	A. Saito, H. C. Foley, Microporous Mater. 3 (1995), 531

[] 	S. Lowell, J. E. Shields, Powder Surfase ans Porosity, Chapman & Hall, New York 1991

[] 	J. Livage, Chem. Mater. 3 (1991), 578

[] 	S. Storck, Dissertation, Universität GH Essen, Verlag Mainz, Aachen (1999)

[] 	C. C. Perry, X. Liu, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 87 (1991), 761

[] 	P. R. H. P. Rao, A. V. Ramaswamy, P. Ratnasamy, J. Catal. 137 (1992), 225

[] 	D. C. M. Dutoit, M. Schneider, P. Fabrizioli, A. Baiker, J. Mater. Chem. 7 (1997), 271

[] 	mündliche Mitteilung Dipl.-Ing. U. Häusig, MPI für Kohlenforschung

[] 	H. O. Folkins, Ullmann’s Enzyclopedia of Industrial Chemistry, 5. Auflage, VCH Weinheim, Vol A3 (1985), 475

[] 	H. Orzesek, Dissertation, Universität GH Essen, Verlag Mainz, Aachen (1998)

[] 	F. Bandermann, Ullmann’s Enzyclopedia of Industrial Chemistry, 5. Auflage, VCH Weinheim, Vol A1 (1985), 293

[] 	mündliche Mitteilung Dr. U. Notheis (Bayer AG)

[] 	A. B. Stiles, Catalyst Manufacture, Marcel Dekker, Inc, New York and Basel (1983)

[] 	R. D. Oldroyd, G. Sankar, J. M. Thomas, M. Hunnius, W. F. Maier, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 94 (1998), 3177

[] 	S. G. Zhang, M. Ariyuki, H. Mishima, S. Higashimoto, H. Yamashita, M. Anpo, Microporous and Mesoporous Materials 21 (1998), 621