# Glasübergangstemperaturen der dargestellten Copolymere

Eine lacktechnisch wichtige Eigenschaft ist die Glasübergangstemperatur, der in bezug auf die spätere Anwendung eine besondere Bedeutung zukommt. Die Glasübergangstemperaturen der kontinuierlich dargestellten Copolymere zeigt Tabelle 12.1. Zur besseren Übersicht sind die Glasübergangstemperaturen in Copolymer mit und ohne PES eingeteilt.

Tabelle 12.1 	Glasübergangstemperaturen der kontinuierlich dargestellten S/GMA-Copolymere

und Terpolymer S/GMA/MMA (V-16)

| Vers. Nr. | Polyester [Gew.-%] | TgAnf. [°C] | TgEnd [°C] | Tg [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V-2 | 22 | 2,7 | 67,1 | 38 |
| V-13 | 30 | 3,3 | 47,9 | 28 |
| V-14 | 30 | -5,9 | 48 | 18 |
| V-15 | 30 | -5,1 | 30,7 | 14 |
| V-16 | 30 | -10,1 | 34 | 10 |
| V-7 | 0 | 31 | 69,7 | 48 |
| V-8 | 0 | 32 | 62,4 | 44 |
| V-9 | 0 | 18,4 | 59,2 | 34 |
| V-10 | 0 | 44,9 | 79,3 | 58 |
| V-11 | 0 | 29,7 | 66,9 | 45 |
| V-12 | 0 | 44,7 | 78,5 | 60 |
| V-17 | 0 | 49,5 | 88,9 | 64 |
| V-18 | 0 | 36,7 | 89,9 | 61 |

Wie schon im Abschnitt 11.1 erläutert, hängt die Glasübergangstemperatur von der Molmasse sowie von der Zusammensetzung der Copolymere ab. Die Glasübergangstemperaturen der S/GMA-Copolymere, die bei gleichen Reaktionsbedingungen hergestellt wurden (z.B. V-7, V-8 und V-9, s. auch Abb. 12.1), nehmen mit dem GMA-Anteil ab. Dieses Verhalten läßt sich mit der weichmachenden Wirkung des GMA erklären, worauf auch die Glasübergangstemperaturen der Homopolymeren hinweisen:

Polystyrol[79]:				Tg = 105 °C

Polyglycidylmethacrylat[79]:		Tg = 63 °C.

Abbildung 12.1	Glasübergangstemperaturen der S/GMA-Copolymeren aus den Versuchen V-7,

V-8 und V-9

Im Falle einer Mischung zweier Polymere (Blend) kann die Glasübergangstemperatur ebenfalls über die Fox-Gleichung beschrieben werden. Durch die niedrige Tg des Polyesters ((-40 °C) sind die Glasübergangstemperaturen der in PES dargestellten S/GMA-Copolymere deutlich niedriger als die der entsprechenden Copolymere ohne PES. Auch hier wird beobachtet, daß die Glasübergangstemperatur mit zunehmendem GMA-Anteil im Copolymer abnimmt (V-13 bis V-15).

Durch die genaue Einstellung der Zusammensetzung der Zulaufmonomermischung, läßt sich für gegebene Reaktionsbedingungen (Temperatur, Verweilzeit, Initiatorkonzentration usw.) der GMA-Anteil im Copolymer und damit auch die Glasübergangstemperatur variieren.

In bezug auf die gewünschte Glasübergangstemperatur von 50-60 °C der Copolymere mit PES, zeigte es sich, daß die Tg deutlich niedriger ist. Um Produkte bzw. Copolymere mit einer höheren Tg darzustellen, ergeben sich zwei Einflußmöglichkeiten:

- Erhöhung der Molmasse der Copolymere

- Änderung der Zusammensetzung, Copolymer- und/oder Produktzusammensetzung (Anteil an PES)

Eine Erhöhung der Molmasse erfolgt bei den thermischen Copolymerisationen (230 °C) durch eine Verkürzung der Verweilzeit. In Falle der Polymerisationen mit Initiator (190 °C) ergibt sich zusätzlich durch Reduzierung der Initiatormenge eine weitere Einflußmöglichkeit. Beide Änderungen führen zu einer Umsatzreduzierung, was für die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens nicht von Vorteil ist. Da eine niedrige Molmasse die zentrale Forderung an das Verfahren war, muß die Erhöhung der Glasübergangstemperatur über die Zusammensetzung des Copolymers oder des Produktes erfolgen.

Die Zusammensetzung des Copolymers ist meistens durch die Anzahl an Epoxidgruppen, die für eine Vernetzung notwendig sind, vorgegeben. Aus diesem Grunde muß die Einstellung der Glasübergangstemperatur über die Menge an PES erfolgen. Ein Gewichtsanteil von 30 % ist deutlich zu viel, selbst die Menge von 20 % PES (siehe V-2) scheint noch zu hoch zu sein. Jedoch muß stets beachtet werden, daß eine beliebige Reduzierung der Polyestermenge aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich ist. Eine andere Alternative besteht darin, einen anderen Polyester mit einer höheren Tg einzusetzen, um Produkte mit der gewünschten Glasübergangstemperatur darstellen zu können.

12	Glasübergangstemperaturen der dargestellten Copolymere	101