# Anhang

## Chemikalien

Die Aufarbeitung und die Durchführung der Versuche zur Anfangskinetik erfolgten in zuvor ausgeheizten Glasgeräte unter Schutzgas. Die Monomere wurden wie folgt vorbereitet:

1. S:		Trocknung 24 h über CaH2, Destillation bei Unterdruck

2. GMA:	Sättigung mit Ar, Destillation bei Unterdruck

Die bei den diskontinuierlichen Versuchen zur Hochumsatzkinetik und bei kontinuierlichen Versuchen verwendeten Chemikalien, Monomere, Xylol (Fa. Fluka), Initiator (t-BPO, Fa. Fluka), Polyester wurden wie erhalten eingesetzt.

Der eingesetzte Polyester wurde wie folgt charakterisiert:

- Molmassen:	Mn = 483 g/mol, Mw = 713 g/mol

- Dispersionsindex:	D = 1,91

## Analytik

Die Bestimmung der Molmassen bzw. -verteilungen erfolgte mittels Gelpermeationschromatographie. Dabei wurde das Verfahren der universellen Eichung herangezogen. Die wichtigsten Merkmale der GPC-Analyse sind:

1.	Detektorkombination:		Differentialrefraktometer/Viskosimeter

2.	GPC-Säulen:			MZ Sbplus, linear, 3x, MZ Analysetechnik, Mainz

3. 	Elutionsmittel:			CHCl3

4.	Elutionsvolumenstrom:	1ml/min

5.	Probenkonzentration:		2,5 mg/ml

6.	Injektionsvolumen:		0,2 ml

7. 	Meßtemperatur:		30 °C

8. 	Pumpe:			Knauer 64

9. 	Injektor:			Knauer A0263

Die 13C-NMR Spektren wurden mit einem 500 MHz Gerät, DRX 500 der Fa. Bruker aufgenommen. Die Polymere wurden dabei in CDCl3 (Fa. Aldrich) aufgelöst.

Die Elementaranalysen wurden mittels dem Gerät EA-MOD-1106 der Fa. Carlo-Erba durchgeführt.

Die Glasübergangstemperaturen wurden mittels dem Geräts Perkin-Elmer DSC-7 bestimmt.

## Bestimmung der Zusammensetzung

### Zusammensetzung der S/GMA-Copolymere

Die Zusammensetzung der S/GMA-Copolymere wurde mittels 13C-NMR-Spektroskopie oder EA bestimmt. Die unten stehenden Abbildungen zeigen exemplarisch ein 13C-NMR Spektrum eines S/GMA-Copolymer mit und ohne PES.

Abbildung 14.1	13C-NMR Spektrum des S/GMA-Copolymers aus V-10 (ohne PES)

Abbildung 14.2	13C-NMR Spektrum des S/GMA-Copolymers aus V-14 (mit PES)

Die Signalzuordnung gelingt mittels dem in der Literatur[48] veröffentlichen Spektrum. Zur Berechnung der S/GMA-Copolymerzusammensetzung wurden die Intensitäten folgender C-atome herangezogen:

( Styrol:	aromatische C-Atome 			(128 und 126 ppm)

( GMA		C-Atom des Esterrestes am Sauerstoff	(65 ppm)

### Zusammensetzung des S/GMA/MMA-Terpolymers

Wegen sich überlagender Signale des MMA und GMA Monomerbausteins im 13C-NMR Spektrum wurde die Zusammensetzung über IR- und 13C-NMR Spektroskopie bestimmt. Der Stoffmengenanteil an GMA wurde mittels IR-Spektroskopie bestimmt. Zunächst wurden von S/GMA-Copolymeren bekannter Zusammensetzung und von dem Terpolymer ein IR-Spektrum aufgenommen (Abbildung 14.3). Eine Eichkurve wurde ermittelt, indem die Fläche der Epoxybande (910 cm-1, s. Abbildung 14.4), normiert durch die Dicke der Preßlinge und die Masse an S/GMA-Copolymer, gegen die Zusammensetzung aufgetragen wurde (s. Abbildung 14.5). Daraus ließ sich der Stoffmengenanteil an GMA bestimmen. Der Stoffmengenanteil an S wurde anschließend über das Verhältnis der Intensitäten der charakteristischen Signale im 13C-NMR Spektrum bestimmt. Über die Differenz konnte anschließend auch der Stoffmengenanteil an MMA bestimmt werden.

Abbildung 14.3	IR-Spektren von S/GMA-Copolymeren und S/GMA/MMA-Terpolymer (V-16)

Abbildung 14.4	Für die Bestimmung der Zusammensetzung herangezogene Epoxybande bei 910 cm-1

Abbildung 14.5	Eichgerade zur Bestimmung der Zusammensetzung ( S/GMA-Copolymere,

( S/GMA/MMA-Terpolymer

14	Anhang	106

14.1	Chemikalien	106

14.2	Analytik	106

14.3	Bestimmung der Zusammensetzung	107

14.3.1	Zusammensetzung der S/GMA-Copolymere	107

14.3.2	Zusammensetzung des S/GMA/MMA-Terpolymers	108