#### 9.	Anhang

Chemikalien

Methylmethacrylat (MMA)

Das von der Degussa AG bezogene MMA wurde über CaH2 getrocknet und anschließend im Vakuum destilliert und unter Schutzgas bis zur Verwendung aufbewahrt.

n-Butylacrylat (nBA)

Das n-Butylacrylat wurde von der BASF AG zur Verfügung gestellt.

Die Reinigung erfolgte ebenfalls durch Trocknen über CaH2 und anschließende Destillation im Vakuum und Aufbewahrung unter Schutzgas.

Tetrahydrofuran (THF)

Das THF wurde über CaH2 getrocknet und vor dem Einsatz destilliert.

Xylol

Das Xylol wurde von der Firma Fluka als p.a. Ware bezogen und direkt verwendet.

Polyvinylpyrrolidon K90 (PVP)

Das PVP wurde von der Firma Fluka bezogen und direkt verwendet.

Dibenzoylperoxid (BPO)

Das BPO wurde von der Firma Fluka bezogen und ohne weitere Reinigung direkt eingesetzt.

Dodecylmercaptan

Das Dodecylmercaptan wurde von der Firma Fluka bezogen und wurde ohne weitere Reinigung direkt verwendet.

Araldite CY212

Das Araldite wurde bei der Firma Plano bezogen.

## Polymere

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Das PMMA (Lucryl: Mn = 52.270 g mol-1, Mw = 87.807 g mol-1, D = 1,68) wurde von der BASF AG zur Verfügung gestellt und lag als Granulat vor.

Poly(n-butylacrylat) (PnBA)

Das unter dem Handelsnamen Acronal 4F erhältliche PnBA (Mn = 20.710 g mol-1,

Mw = 82.580 g mol-1 und D = 4) wurde von der BASF AG  zur Verfügung gestellt.

Neben diesem Produkt standen noch zwei weitere zur Verfügung, das Acronal 4Fvar1 (Mn = 45.600 g mol-1, Mw = 123.600 g mol-1 und D = 2,7), sowie das Acronal 4var2

(Mn = 50.900 g mol-1, Mw = 147.400 g mol-1 und D = 2,9) welche ebenfalls von der BASF AG zur Verfügung gestellt wurden.

Geräte:

1H-NMR-Spektrum

Die 1H-NMR-Spektren wurden an einem 300 MHz Gerät der Firma Varian (Typ XL-200) aufgenommen.

Gelpermeationschromatographie (GPC)

Detektor	: Knauer Differentialrefraktometer / Viscometer

Eluent	: Chloroform p.a

### Temperatur	: 30°C

### P	: 5 bis 10 MPa (normal) und 16 MPa maximal

### Säulen	: MZ SDplus, 1816263, 5 (m, 300/8 mm, 1,4 MPa,

### linear 100 – 2.000000 (g mol-1)

### MZ SDplus, 1816264, 5 (m, 300/8 mm, 1,4 MPa,

linear 100 – 2.000000 (g mol-1)

### MZ SDplus, 1816265, 5 (m, 300/8 mm, 1,4 MPa,

linear 100 – 2.000000 (g mol-1)

Theoretische Bodenzahl (Tangentenmethode / Basislinie)  : N = 61.500 (/1000 mm)

(DIN 55672)                                 : N = 68.200 (/1000 mm)

##### Kalibrierungen

Universelle Kalibrierung:

Die Kalibrierungsfunktion ist erstellt aus 49 Substanzen, davon 3 im Oligomerbereich. Die restlichen 46 sind Polymerstandards aus Poly(styrol), Poly(methylmethacrylat), Poly(butadien) und Poly(isopren).

Klassische Kalibrierung:

PB, PI, PS, PMMA, PMA, PBA, PVAc

Auswertung erfolgt mit Hilfe eines Computers und entsprechenden Softwareprogrammen.

##### Mikroskop

Zur Bestimmung der Morphologien der Suspensionsprodukte (Polymerblends) wurde ein Olympus System Mikroskop CX 40 verwendet. Dieses konnte als Phasenkontrast-, Dunkelfeld- und Hellfeldmikroskop verwendet werden. Es standen folgende Olympus Objektive zur Verfügung: Ach: 4x, 10x, 20x, 40x und 100x. Als Okular wurde ein CWH 10x verwendet. Aufgrund dieser Konstellation ergaben sich Vergrößerungen von 40, 100, 200, 400 und 1.000fach. Das Mikroskop war mit einer Kamera vom Typ Olympus OM System Sc 35 ausgestattet. Es wurde eine automatische Belichtungszeit ausgewählt und ein Iso 50 / 18° PanF 36exp Film verwendet. Mit dieser Ausrüstung war es möglich, bei 1.000facher Vergrößerung eine Auflösung bis zu 1 m zu erhalten (1.000fache Vergrößerung: 1 cm = 10 m).

##### Ultramikrotom

Die Schnitte bei Zimmertemperatur wurden an dem Ultramikrotom UCT der Firma Leica angefertigt.

# Umsatz-Zeit-Kurven von PMMA und PnBA bei der GTP

Hier sind beispielhaft die Umsatz-Zeit-Kurven von PMMA und PnBA dargestellt, die bei der GTP erhalten wurden.

Abb. A-1: Umsatz-Zeit-Kurve von PMMA und PnBA bei der GTP

Den Kurven ist zu entnehmen, dass eine Reaktionszeit von 60 Minuten bei der Herstellung des PMMA-Blocks ausreicht, um einen 100%igen Umsatz zu erreichen. Im Gegensatz dazu wird beim PnBA-Block eine Reaktionszeit von 24 Stunden benötigt um einen Umsatz von mindestens 80 % zu erhalten. Diese Ergebnisse sind noch einmal in der Tab. A-1 dargestellt. Es wurde nachfolgend aufgeführter Reaktionsansatz verwendet:

c (nBA)	= 	1,79 mol L-1

c (MMA)	= 	1,79 mol L-1

c (TBABB)	= 	5,95 * 10-5 mol L-1

c (MTS)	= 	5,95 * 10-3 mol L-1

V (THF)	= 	210 ml

Tab. A-1: Umsatz-Zeit-Daten der PMMA- und PnBA-Herstellung mit Hilfe der GTP

| Zeit [min] | Umsatz (MMA) [%] | Umsatz (nBA) [%] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 20 | 65,7 | 41,7 |
| 40 | 95,2 | 55,6 |
| 60 | 99,97 | 65,1 |
| 120 | 100 | 76,7 |
| 1120 | - | 83,5 |
| 1440 | - | 85,4 |

##### Reaktionsansätze zur Herstellung der Polymerblends

Nachfolgend werden die Reaktionsansätze aufgeführt, die bei der Suspensionspolymerisation verwendet wurden. Dabei sind folgende Werte, die konstant gehalten wurden, nicht aufgeführt: V (MMA) = 150 ml und V (Wasser) = 450 ml.

Tab. A-2: Reaktionsansätze zur Polymerblendherstellung

| Versuch | Polymerverhältnis | c (Dodecyl- mercaptan) [mol L-1] | c (PVP) [g L-1] | c (BPO) [mol L-1] | m (PnBA) [g] | m (DB) [g] | T [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PMMA | - | 2,00* | 0,020 | - | - | 80 |
| 2 | PMMA | 0,010 | 2,00* | 0,020 | - | - | 80 |
| 3 | PMMA | 0,021 | 2,00* | 0,020 | - | - | 80 |
| 4 | PMMA | 0,031 | 0,31 | 0,020 | - | - | 80 |
| 5 | PMMA | 0,031 | 1,01 | 0,020 | - | - | 80 |
| 6 | PMMA | 0,031 | 0,50 | 0,020 | - | - | 80 |
| 7 | PMMA | 0,031 | 0,31 | 0,019 | - | - | 80 |
| 8 | 90/10/0 | 0,048 | 0,29 | 0,019 | 7,46 | - | 80 |
| 9 | 91/9/0 | 0,048 | 0,30 | 0,019 | 7,42 | - | 80 |
| 10 | 85/10/5 | 0,048 | 0,30 | 0,019 | 7,28 | 7,13 | 80 |
| 11 | 90/10/0 | 0,020 | 0,34 | 0,019 | 14,4 | - | 80 |
| 12 | 87/12/1 | 0,025 | 2,00* | 0,020 | 14,9 | 1,62 | 80 |
| 13 | 88/11/1 | 0,022 | 0,30 | 0,020 | 7,22 | 1,65 | 80 |
| 14 | 85/10/5 | 0,020 | 0,33 | 0,019 | 15,2 | 7,86 | 80 |
| 15 | 89/10/1 | 0,022 | 0,30 | 0,020 | 14,3 | 1,55 | 80 |
| 16 | 84/11/5 | 0,020 | 0,31 | 0,019 | 14,49 | 7,81 | 80 |
| 17 | 90/10/0 | 0,020 | 0,30 | 0,019 | 14,1 | - | 60 |
| 18 | 86/9/5 | 0,020 | 0,32 | 0,020 | 7,05 | 7,41 | 60 |
| 19 | 93/7/0 | 0,025 | 0,30 | 0,019 | 7,13 | - | 80 |
| 20 | 94/6/0 | 0,020 | 0,33 | 0,020 | 7,15 | - | 80 |
| 21 | 93/6/1 | 0,020 | 0,30 | 0,019 | 7,08 | 1,48 | 80 |
| 22 | 90/5/5 | 0,020 | 0,34 | 0,020 | 7,13 | 7,48 | 80 |
| 23 | 90/5/5 | 0,020 | 0,31 | 0,019 | 7,54 | 7,55 | 80 |
| 24 | 93/7/0 | 0,020 | 0,30 | 0,019 | 8,19 | - | 60 |
| 25 | 89/6/5 | 0,020 | 0,30 | 0,019 | 7,44 | 7,57 | 60 |

##### Bestimmung der Charpy-Schlagzähigkeiten

Nachfolgend werden die bei der Messung der Schlagzähigkeit nach der Charpy-Methode erhalten Meßwerte sowie die ermittelten Stäbchendicken, die zur Berechnung der Charpy-Schlagzähigkeiten benötigt wurden, aufgeführt. Die Charpy-Schlagzähigkeit wurde nach folgender Gleichung berechnet:

(Meßwert/Stäbchendicke) * 100 = Charpy-Schlagzähigkeit [J]

Meßwerte:

Tab. A-3: Erhaltene Meßwerte bei der Charpy-Schlagzähigkeitsmessung

| Versuch | Polymerverhältnis | 1.Messung [J] | 2.Messung [J] | 3.Messung [J] | 4.Messung [J] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | PMMA | 0,322 | 0,157 | 0,124 | - |
| 4 | PMMA | 0,103 | 0,076 | 0,094 | - |
| 9 | 91/9/0 | 0,04 | 0,085 | 0,07 | - |
| 10 | 85/10/5(DB 4) | 0,088 | 0,236 | 0,243 | - |
| 11 | 90/10/0 | 0,112 | 0,161 | 0,157 | - |
| 14 | 85/10/5(DB 1) | 0,134 | 0,144 | 0,147 | - |
| 17 | 90/10/0 | 0,138 | 0,144 | - | - |
| 19 | 93/7/0 | 0,425 | 0,164 | 0,210 | 0,318 |
| 20 | 94/6/0 | 0,326 | 0,359 | 0,330 | - |
| 22 | 90/5/5(DB 3) | 0,128 | 0,154 | 0,141 | 0,151 |
| 23 | 90/5/5(DB 1) | 0,106 | 0,100 | 0,091 | - |
| 24 | 93/7/0 | 0,154 | 0,192 | 0,171 | - |
| 25 | 89/6/5(DB 1) | 0,154 | 0,151 | 0,134 | - |
| THF | 94/6/0 | 0,265 | 0,26 | 0,263 | - |
| THF | 89/6/5(DB 1) | 0,36 | 0,358 | 0,356 | - |

##### Stäbchendicken

Die Stäbchendicken wurden mit Hilfe einer elektronischen Schieblehre ermittelt.

Tab.A-4: Dicke der Meßstäbchen zur Bestimmung der Charpy-Schlagzähigkeiten

| Versuch | Polymerverhältnis | 1.Messung [mm] | 2.Messung [mm] | 3.Messung [mm] | 4.Messung [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | PMMA | 4,23 | 4,24 | 4,24 | - |
| 4 | PMMA | 4,30 | 4,36 | 4,31 | - |
| 9 | 91/9/0 | 4,16 | 4,20 | 4,18 | - |
| 10 | 85/10/5(DB 4) | 4,28 | 4,18 | 4,21 | - |
| 11 | 90/10/0 | 3,90 | 4,21 | 4,28 | - |
| 14 | 90/10/5(DB 1) | 4,23 | 4,13 | 4,40 | - |
| 17 | 90/10/0 | 4,20 | 4,13 | - |  |
| 19 | 93/7/0 | 4,21 | 4,29 | 4,34 | 4,21 |
| 20 | 94/6/0 | 4,22 | 4,18 | 4,18 | - |
| 22 | 90/5/5(DB 3) | 4,22 | 4,20 | 4,20 | 4,25 |
| 23 | 90/5/5(DB 1) | 4,26 | 4,15 | 4,11 | - |
| 24 | 93/7/0 | 4,26 | 4,18 | 4,15 | - |
| 25 | 89/6/5(DB 1) | 4,29 | 4,26 | 4,27 | - |
| THF | 94/6/0 | 4,20 | 4,13 | 4,17 | - |
| THF | 89/6/5(DB 1) | 4,18 | 4,16 | 4,14 | - |

Tab. A-5: Reaktionsansätze zur Herstellung der Diblockcopolymeren mit Hilfe der GTP

| DB | c (MMA) [mol L-1] | c (n-BA) [mol L-1] | c (MTS) [mol L-1] | c (TBABB) [mol L-1] | Ptheo (DB) | Mn*theo (DB) [g mol-1] | T [°C] | t 1.Block [min] | t 2.Block [min] | V (THF) [ml] | Mnprak (DB) [g mol-1] | Mn1prak PMMA [g mol-1] | Mnprak PnBA [g mol-1] | Umsatz n-BA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,00 | 2,00 | 6,64 10-3 | 6,64 10-5 | 602 | 68.875 | 20 | 60 | 1.440 | 113 | 53.571 | 28.393 | 25.178 | 80 |
| 2 | 2,00 | 2,00 | 7,50 10-3 | 6,80 10-5 | 534 | 61.092 | 20 | 60 | 1.440 | 113 | 56.370 | 30.440 | 25.930 | 83 |
| 3 | 1,33 | 1,33 | 0,01 | 6,80 10-5 | 266 | 30.432 | 20 | 60 | 2.880 | 135 | 26.260 | 13.393 | 12.867 | 84 |
| 4 | 1,33 | 1,33 | 6,00 10-3 | 6,80 10-5 | 444 | 50.796 | 20 | 60 | 2.880 | 135 | 42.630 | 23.873 | 18.757 | 76 |
| 5 | 1,34 | 1,34 | 0,0133 | 6,82 10-5 | 202 | 23.110 | 20 | 60 | 2.880 | 37,4 | 19.680 | 10.037 | 9.643 | 78 |
| 6 | 0,80 | 1,33 | 7,80 10-3 | 6,80 10-5 | 273 | 32.319 | 20 | 60 | 1.440 | 150 | 26.560 | 11.952 | 14.608 | 73 |
| 7 | 1,33 | 1,33 | 7,00 10-3 | 7,26 10-5 | 380 | 43.474 | 20 | 60 | 1.440 | 24,6 | 26.940 | 17.511 | 9.429 | 40 |

Referent	: Prof. Dr. F. Bandermann

Korreferent	: Prof. Dr. H. Rehage

„Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln durchgeführt habe“.

#### Andreas Strunk-Westermann

# Lebenslauf

## Persönliche Daten

Name	:	Andreas Strunk-Westermann, geb. Strunk

Anschrift	:	Rotenbühlerweg 50

66123 Saarbrücken

Geburtsdatum	:	22.07.1968

Geburtsort	:	44536 Lünen

### Staatsangehörigkeit	:	Deutsch

Familienstand	:	Verheiratet

## Schulausbildung

1975 – 1979	:	Grundschule Lünen

1979 – 1985	:	Realschule Lünen

1988 – 1989	:	Fachoberschule 1 für Technik, Bochum

### Abschluß: Fachhochschulreife

## Berufsausbildung

1985 – 1988	:	Berufsfachschule 1 für Technik, Bochum

### Abschluß: Chemisch-Technischer Assistent

## Hochschulausbildung

10/89 – 09/91	:	Grundstudium Chemische Ingenieurwissenschaften

10/91 – 01/93	:	Grundstudium Chemie mit Vordiplom

02/93 – 09/95	:	Hauptstudium Chemie

11/95 – 07/96	:	Diplomarbeit

### Thema: Radikalische Lösungscopolymerisation von

### Butadien mit Acrylnitril (in Chlorbenzol unter nicht-

### azeotropischen Bedingungen)

07/96	Abschluß: Diplom-Chemiker

10/96 – 09/99	:	Dissertation am Institut für Technische Chemie der Universität GH Essen unter der Anleitung von Herrn Prof. Dr. F.

Bandermann

Thema: „In-situ“-Polymerisation von Methylmethacrylat in Gegenwart von Poly(n-butylacrylat) mit Poly(methyl-methacrylat-block-n-butylacrylat) als Verträglichkeitsvermittler

10/96 – 09/99	:	Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe von

Prof. Dr. F. Bandermann, Technische Chemie, UGH Essen

seit 10/99	:	Industrietätigkeit bei der Fa. Trespaphan GmbH, Neunkirchen

# Footnotes

* Hierbei setzt sich die Dispergatorkonzentration zu gleichen Anteilen aus PVP und Hydroxylappatit

zusammen

*  Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dieser Wert nicht erreicht werden kann, da der PnBA-Block keinen 100%igen Umsatz liefert

1  Der MMA-Umsatz betrug immer 100 %