# Einleitung und Problemstellung

Die technologischen Entwicklungen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass anwendungsorientierte wissenschaftliche Aufgaben der Zukunft nur interdisziplinär zu lösen sind. Nur durch das Zusammenwachsen der konventionell separierten naturwissenschaftlichen Bereiche Biologie, Chemie und Physik kann den Anforderungen an moderne Materialien entsprochen werden. Die Nanotechnologie gewinnt in diesem Zusammenhang zunehmend an Bedeutung, da sie mehr als den konsequenten Übergang von der Mikro- zur Nanometerskala in Folge einer ständig voranschreitenden Miniaturisierung von Bauteilen repräsentiert1.

Mit der Verkleinerung der Materie in den Nanometerbereich ist oftmals eine drastische Veränderung der chemischen und physikalischen Materialeigenschaften verbunden, die insbesondere bei Halbleitern und Metallen seit Anfang der achtziger Jahre intensiv untersucht werden2-16. Ursache für die als Größenquantisierungseffekt bezeichnete Abhängigkeit physikalischer Eigenschaften von der räumlichen Strukturgröße ist die Änderung der elektronischen Struktur beim Übergang vom makrokristallinen Festkörper zu molekularen bzw. atomaren Dimensionen. Mit abnehmender Kristallitdimension gehen aus den quasikontinuierlichen Bändern des Festkörpers im Bereich der Nanopartikel allmählich diskrete Energieniveaus hervor, da die Elektronen in einem endlichen Volumen lokalisiert sind. Die Miniaturisierung und damit die räumliche Beschränkung der Ladungsträger muss jedoch nicht zwangsläufig unter Bildung von Quantenpunkten in drei Dimensionen erfolgen13. Bei der Verkleinerung der Festkörperstruktur in nur einer Dimension werden zweidimensionale Quantenmulden erhalten. Eindimensionale Quantendrähte folgen aus der zweidimensionalen Lokalisation der Ladungsträger.

Die Änderung der elektronischen Struktur bedingt beispielsweise den Verlust der metallischen Leitfähigkeit beim Übergang vom Festkörper zum molekularen Metallcluster (size induced metal insulator transition - SIMIT-Effekt)9. Bei Halbleiter-Nanopartikeln kommt es mit abnehmender Partikelgröße zu einer Aufweitung der Bandlücke, was sich in einem geänderten Absorptions- und Emissionsverhalten zeigt. So erfahren Cadmiumphosphid-Nanopartikel mit einem Abnehmen des Durchmessers von ca. 3 nm auf 1,5 nm einen Farbübergang von dunkelbraun, über rot, orange nach gelb und schließlich zu farblosen Teilchen, während die Bandlücke von 0,5 eV auf 4 eV ansteigt3.

Neben den elektronischen Veränderungen resultiert aus der Verkleinerung der Materie eine deutliche Zunahme des Oberflächenatomanteils an der Gesamtzahl der Atome. So beträgt der Anteil der Oberflächenatome eines aus 55 Atomen bestehenden Metallclusters 76 %, während ein Cluster aus 2057 Metallatomen noch zu 31 % aus Grenzflächenatomen besteht17. Dies hat Auswirkungen auf die thermodynamischen Eigenschaften. So besitzt ein 1,5 nm großer Goldcluster einen Schmelzpunkt von nur 500-600 °C, wohingegen der Festkörper bei 1064 °C schmilzt2. Der hohe Grenzflächenatomanteil bedingt aber auch eine ausgesprochen hohe chemische Aktivität der Nanoteilchen, die in der heterogenen Katalyse und in der Sensorik genutzt wird17. Durch die Modifizierung der Oberfläche von Halbleiter-Nanopartikeln ist es möglich, Einfluss auf die elektronische Struktur des gesamten Systems zu nehmen, wodurch das Lumineszenzverhalten der Nanokristallite gezielt beeinflusst werden kann3.

Die Darstellung nanostrukturierter Materialien kann sowohl im top-down-Verfahren durch eine Verkleinerung bestehender makrokristalliner Strukturen als auch im bottom-up-Verfahren durch chemische Reaktionen atomarer oder molekularer Bausteine erfolgen7.

Hierbei führt insbesondere die kolloidchemische Präparation durch den Zusatz von Stabilisatoren, die das fortschreitende Teilchenwachstum gezielt beenden und eine Koagulation der Partikel verhindern, zu Nanoteilchen mit einer engen Größenverteilung3,18,19. Auch durch die Zersetzung von Komplexen und metallorganischen Verbindungen, in denen die partikelbildenden Elemente gebunden sind, können Nanoteilchen dargestellt werden20-25.

In alternativen Präparationsverfahren wird versucht, die Teilchengröße durch die Abmessungen des Reaktionsraumes festzulegen. Dabei kommen sowohl micellare Systeme26-31 sowie Gerüstsilikate32-39 mit zwei- bis dreidimensional beschränkten Reaktionsräumen als auch poröse Aluminiumoxide zur Anwendung. Letztere verfügen über parallel zueinander angeordnete kanalartige Hohlräume, so dass eine räumliche Beschränkung in zwei Dimensionen erfolgt. Derartige Templatmaterialien können auch als Matrixmaterial für die gezielte Anordnung von bereits gebildeten Nanopartikeln eingesetzt werden.

So eignen sich die porösen Aluminiumoxide insbesondere für die eindimensionale Anordnung von Materialien im Nanometerbereich40-55. Zudem können sie wegen ihrer aus der hohen Porendichte resultierenden großen inneren Oberfläche und ihrer Transparenz als Träger für lichtemittierende Materialien fungieren. Weiterhin zeichnen sie sich durch eine experimentell einstellbare Porengeometrie und Schichtdicke sowie durch eine enge Porenradienverteilung aus.

Durch das Einbringen von Halbleitern und Metallen in poröse Aluminumoxidmembranen können die elektronischen Eigenschaften von quantisierter Materie durch die auf der Matrix beruhenden Oberflächenvergrößerung verstärkt und für Anwendungen zugänglich gemacht werden. Das Bestreben, Halbleiter-Nanopartikel für eine Nutzung ihrer größenabhängigen Eigenschaften großflächig anzuordnen, ist immens56-61. Derartige Hybridmaterialien gewinnen für den optoelektronischen und photophysikalischen Einsatz in Form von Leuchtdioden oder Displays zunehmend an Bedeutung.

So ist es beispielsweise gelungen, den II-VI-Halbleiter Cadmiumsulfid sowohl durch eine nasschemische Reaktion48 als auch durch elektrochemische Abscheidung49-52 in Aluminiumoxidmembranen einzubringen. Während aus elektrochemischen Abscheidungen kristalline CdS-Nanodrähte hervorgehen, führt die nasschemische Reaktion zu Nanopartikeln mit einem Durchmesser zwischen 5 und 110 nm, die nur in einem räumlich sehr beschränkten Porenbereich inhomogen verteilt vorliegen und von denen keine Photolumineszenzerscheinungen bekannt sind.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist daher die direkte Darstellung des Halbleiters Cadmiumsulfid in nanoporösen Aluminiumoxidmembranen mit dem Ziel, lumineszenzfähige Komposite zu erzeugen (Abb. 1-1, S. 4).

Hierzu waren poröse Aluminiumoxidmembranen durch anodische Oxidation von Aluminium derart herzustellen, dass sie den Anforderungen an ein Matrix- bzw. Templatmaterial für photo- und elektrolumineszente Systeme hinsichtlich Porengeometrie, Oberflächenbeschaffenheit und Porosität entsprachen.

Photolumineszierendes Cadmiumsulfid sollte sowohl durch nasschemische Fällungsreaktionen als auch durch Zersetzung von Precursoren in den oxidischen Membranen erzeugt werden. Durch die pyrolytische Zersetzung von Cadmium-Schwefel-Komplexen ist es möglich, monodisperse und photolumineszierende CdS-Nanopartikel zu erzeugen25. Diese Verbindungen waren im Rahmen der vorliegenden Arbeit ebenso wie die eingesetzten metallorganischen Dotierungsreagenzien zu synthetisieren.

Die Abhängigkeit der Photolumineszenz von den unterschiedlichen Darstellungsparametern war zu untersuchen, so dass eine Verfahrensoptimierung mit dem Ziel der Erzeugung maximal photolumineszenzfähiger Systeme möglich war. Die Charakterisierung der CdS-Al2O3-Nanokomposite sollte während des Optimierungsprozesses hauptsächlich durch die Fluoreszenzspektroskopie erfolgen. Die UV-VIS-Spektroskopie sowie die Transmissionselektronenmikroskopie sollten zusammen mit der EDX-Analyse eine Charakterisierung der Membranfüllung ermöglichen. Insbesondere war zu untersuchen, ob es in den Membranporen zur Bildung von CdS-Nanopartikel kommt und inwieweit Prozess- und Matrixparameter Einfluss auf deren Bildung und Struktur nehmen.

Zudem waren bereitgestellte ligandstabilisierte CdS-Nanopartikel in die Membranen einzubringen und die so gebildeten Komposite hinsichtlich ihrer Photolumineszenz zu untersuchen.

Abb. 1-1: Darstellung sowie Anwendungsmöglichkeiten von CdS-Al2O3-Nanokompositen.

Voraussetzung für die Verwendung der erhaltenen CdS-Al2O3-Nanokomposite in der Optoelektronik ist deren elektrische Kontaktierung. Dazu waren die mit CdS gefüllten Aluminiumoxidmembranen von einer Seite mit dem leitfähigen und optisch transparenten Indiumzinnoxid (ITO) zu beschichten, während die Kontaktierung der gegenüberliegenden Membranseite mit einem Metall zu erfolgen hatte, das über eine geringe Austrittsarbeit für Elektronen verfügt. Abschließend war zu klären, ob die so kontaktierten Komposite elektrolumineszenzfähig sind.