### Ethin und Aceton 25()

Tabelle 9-3: Daten zur Strukturbestimmung von 25.

| Name: Ethin: Aceton 1:2 |  |
| --- | --- |
| Formel: C2H2 : 2[C3H6O] |  |
| Code: eiaxmk1m |  |
| Kristall: oligokrististallin |  |
| Größe [mm]: < 0,3 |  |
| Zuchttemperatur [K]: 162 |  |
| Messung | Zelldaten |
| 1 Run in , 780 Frames,  = 0°, d = 4,410 cm | Raumgruppe: P21/n | a [Å] 5,760(3) |
|  | Z: 4 | b [Å] 10,353(5) |
|  | Volumen [Å3]: 505,6(4) | c [Å] 8,870(4) |
| Messtemperatur [K]: 159(2) | Reflexe (Zelle): 466 |  [°] 90 |
| (Messung)[°] 3,11–28,37 | (Zelle)[°]: 3,1–21,8 |  [°] 107,127(12) |
| Vollständigkeit [%]: 88 | Dichte [gcm-3]: 0,934 |  [°] 90 |
| Datenreduktion | Verfeinerung |
|  [cm-1]: 0,066 | Daten/ Restraints/ Parameter 681/ 0/ 53 |
| Abs-Korrektur: empirisch | Goodness-of-fit: 1,023 |
| Rmerge (vor/nach): 0,036/0,020 | Gewichtung: 0,01028 / 0,0489 |
| Transmission: 0,58/1,00 | R1 /wR2 (beob.): 0,0589 / 0,1596 |
| Reflexe: 1175 | R1 /wR2 (alle): 0,0924 / 0,1948 |
| Unabhängige: 1116 |  |
| Rint: 0,0416 | emin/max [eÅ-3] : -0,107 / 0,199 |
| Die Wasserstoffatome des Acetons wurden in idealisierter Geometrie reitend mit 1,5-fachem isotropen Versetzungsparameter des äquivalenten Uij des entsprechenden Kohlenstoffatoms verfeinert. Sie sind fehlgeordnet mit Besetzungsfaktoren von 0,68/0,32 und 0,89/0,11. Das Ethinylwasserstoffatom wurde aus der Fourierkarte lokalisiert und ohne Constraints mit 1,5-fachem isotropen Versetzungsparameter des äquivalenten Uij des entsprechenden Kohlenstoffatoms verfeinert. |