### Ethin mit Wasser 50

Tabelle 9-14: Daten zur Strukturbestimmung von 50.

| Name: Ethinhydrat |  |
| --- | --- |
| Formel: (C2H2)8 (H2O)46 |  |
| Code: eiwxmk5m |  |
| Kristall: oligokristallin |  |
| Ø [mm]: 0,30 |  |
| Zuchttemperatur [K]: 271 |  |
| Messung | Zelldaten |
| 1 Run in , 780 Frames,  = 0 [°] d = 4,4570 cm | Raumgruppe: | a [Å] 11,895(3) |
|  | Z: 1 | b [Å] 11,895(3) |
|  | Volumen [Å3]: 1683,0(8) | c [Å] 11,895(3) |
| Messtemperatur [K]: 143(2) | Reflexe (Zelle): 978 |  [°] 90 |
| (Messung)[°] 2,42–28,25 | (Zelle)[°]: 3,425–26,941 |  [°] 90 |
| Vollständigkeit [%]: 100 | Dichte [gcm-3]: 1,023 |  [°] 90 |
| Datenreduktion | Verfeinerung |
|  [cm-1]: 0,104 | Daten/ Restraints/ Parameter 248/ 3/ 41 |
| Abs-Korrektur: empirisch | Goodness-of-fit: 1,269 |
| Rmerge (vor/nach): 0,092/0,074 | Gewichtung: 0,042 / 1,0524 |
| Transmission: 0,76/1,00 | R1 /wR2 (beob.): 0,0388 / 0,0886 |
| Reflexe: 406 | R1 /wR2 (alle): 0,0984 / 0,1418 |
| Unabhängige: 406 |  |
| Rint: 0,1093 | emin/max [eÅ-3] : -0,172 / 0,214 |
| Eine detaillierte Beschreibung der Zucht und der Verfeinerung findet sich in Kapitel 6. |