### Propan mit Wasser 51

Tabelle 9-15: Daten zur Strukturbestimmung von 51.

| Name: Propanhydrat |  |
| --- | --- |
| Formel: (C3H8)8 (H2O)136 |  |
| Code: pro4hy4m |  |
| Kristall: oligokristallin |  |
| Ømax [mm]: 0,3 |  |
| Zuchttemperatur [K]: 271 |  |
| Messung | Zelldaten |
| 1 Run in ,  = -32° und 1 Run in ,  = -42°,  = 0° 740 Frames; d = 4,457 cm | Raumgruppe: | a [Å] 17,175(3) |
|  | Z: 1 | b [Å] 17,175(3) |
|  | Volumen [Å3]: 5066,0(15) | c [Å] 17,175(3) |
| Messtemperatur [K]: 123(2) | Reflexe (Zelle): 1078 |  [°] 90 |
| (Messung)[°] 2,05–36,71 | (Zelle)[°]: 3,35–30,9 |  [°] 90 |
| Vollständigkeit [%]: 100 | Dichte [gcm-3]: 0,919 |  [°] 90 |
| Datenreduktion | Verfeinerung |
|  [cm-1]: 0,097 | Daten/ Restraints/ Parameter 278/ 0/ 37 |
| Abs-Korrektur: empirisch | Goodness-of-fit: 1,159 |
| Rmerge (vor/nach): 0,06/0,05 | Gewichtung: 0,0531 / 0,9764 |
| Transmission: 0,81/1,00 | R1 /wR2 (beob.): 0,0465 / 0,0935 |
| Reflexe(merged,cut): 372 | R1 /wR2 (alle): 0,0575 / 0,0985 |
| Unabhängige: 343 |  |
| Rint: 0,0699 | emin/max [eÅ-3] : -0,132 / 0,342 |
| Details zur Zucht, Datenreduktion und Verfeinerung finden sich in Kapitel 6. |