### Methan mit Wasser 49

Tabelle 9-13: Daten zur Strukturbestimmung von 49.

| Name: Methanhydrat |  |
| --- | --- |
| Formel: (CH4)8 (H2O)46 |  |
| Code: xdablt2a |  |
| Kristall: oligokristallin |  |
| Ø[mm]: max. 0,3 |  |
| Zuchttemperatur [K]: 271 |  |
| Messung | Zelldaten |
| 1 Run in , 740 Frames,  = 0 [°] d = 5,121 cm | Raumgruppe: | a [Å] 11,877(3) |
|  | Z: 1 | b [Å] 11,877(3) |
|  | Volumen [Å3]: 1675,6(8) | c [Å] 11,877(3) |
| Messtemperatur [K]: 123(2) | Reflexe (Zelle): 1038 |  [°] 90 |
| (Messung)[°] 3,84–28,23 | (Zelle)[°]: 3,43–26,41 |  [°] 90 |
| Vollständigkeit [%]: 99 | Dichte [gcm-3]: 0,948 |  [°] 90 |
| Datenreduktion | Verfeinerung |
|  [cm-1]: 0,099 | Daten/ Restraints/ Parameter 268/ 0/ 30 |
| Abs-Korrektur: empirisch | Goodness-of-fit: 1,094 |
| Rmerge (vor/nach): 0,09/0,05 | Gewichtung: 0,0367 / 0,1641 |
| Transmission: 0,885 | R1 /wR2 (beob.): 0,0379 / 0,0759 |
| Reflexe: 5581 | R1 /wR2 (alle): 0,0682 / 0,0887 |
| Unabhängige: 399 |  |
| Rint: 0,0743 | emin/max [eÅ-3] : -0,148 / 0,214 |
| Eine detaillierte Beschreibung der Zucht und Verfeinerung findet sich in Kapitel 6. |