# Abkürzungsverzeichnis

Im Folgenden werden, wenn dies nicht anders erläutert, die folgenden Abkürzungen verwendet:

Allgemein:

| ( | Wellenlänge |
| --- | --- |
| Abb. | Abbildung |
| AFM | Rasterkraftmikroskopie (engl.: atomic force microscopy) |
| AG | Arbeitsgruppe |
| al. | alias |
| CCD | charge coupled device |
| CTEM | Konventionelle Transmissionselektronenmikroskopie (engl.: conventional transmission electron microscopy) |
| CVD | Chemische Dampfphasenabscheidung (engl.: chemical vapor deposition) |
| d | Abstand |
| DC | Wechselstrom (engl.: direct current) |
| d. h. | das heißt |
| E | elektrisches Feld |
| EDX | Energiedispersive Röntgenspektrometrie (engl.: energy dispersive X-ray analysis) |
| EELS | Elektronen-Energie-Verlust-Spektroskopie (engl.: Electron energy loss spectroscopy) |
| EFTEM | Energiegefilterte Transmissionselektronenmikroskopie (engl.: energy filtered transmission electron microscopy) |
| EON | Einsatzfeldstärke |
| Fc | 1-Ferrocenyl- |
| FE | Feldemission |
| FED | Feldemissionsdisplay |
| FERM | Feldemissionsrastermikroskop |
| FN | Fowler-Nordheim |
| HOPG | highly oriented pyrolytic graphite |
| HRSEM | Hochauflösende Rasterelektronenmikroskopie (engl.: high resolution scanning electron microscopy) |
| HRTEM | Hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie (engl.: high resolution transmission electron microscopy) |
| I | Stromstärke |
| i. a. | im allgemeinen |
| IMLS | Integrale Meßapparatur mit Leuchtschirm |
| ITO | Indium Tin Oxide |
| j | Stromdichte |
| Kap. | Kapitel |
| Mass-% | Massenprozent |
| max. | maximal |
| Me | Methyl- |
| min. | minimal |
| Min. | Minuten |
| n. b. | nicht berechnet |
| p. a. | pro analysi |
| PP | Polypropylen |
| s. | siehe |
| S. | Seite |
| sec | sekundär |
| SEM | Rasterelektronenmikroskopie (engl.: scanning electron microscopy) |
| T | Temperatur |
| t | Zeit |
| Tab. | Tabelle |
| tert. | tertiär |
| U | Spannung |
| u. U. | unter Umständen |
| UHV | Ultrahochvakuum |
| VE | vollständig entionisiert |
| XRD | Röntgendiffraktometrie (engl.: X-ray diffraction) |

Einheiten:

| A | Ampere |
| --- | --- |
| Å | Angström |
| C | Celsius |
| g | Gramm |
| K | Kelvin |
| L | Liter |
| M | Mol·L-1 |
| m | Meter |
| V | Volt |

Präfixe:

| µ | micro- |
| --- | --- |
| c | zenti- |
| G | giga- |
| k | kilo- |
| m | milli- |
| M | mega- |
| n | nano- |
| p | pico- |

# Inhaltsverzeichnis

Danksagungen	III

Abkürzungsverzeichnis	VIII

Inhaltsverzeichnis	XI

1	Einleitung und Aufgabenstellung	1

2	Allgemeiner Teil	4

2.1	Allotrope Formen des Kohlenstoffs	4

2.2	Kohlenstoffnanoröhren	5

2.3	Bildungsmechanismus	9

2.3.1	Charakterisierung von Kohlenstoffröhren	11

2.3.1.1	Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)	11

2.3.1.2	Elektronen-Energie-Verlust-Spektroskopie (EELS)	12

2.3.1.3	Energiegefilterte TEM (EFTEM)	13

2.3.1.4	Rasterelektronenmikroskopie (SEM)	13

2.3.1.5	Rasterkraftmikroskopie (AFM)	15

2.4	Anordnung von Kohlenstoffröhren	16

2.4.1	Mesoporöses Aluminiumoxid	17

2.5	Feldemission	20

2.5.1	Generelle Aspekte der Feldemission	20

2.5.2	Feldemission aus Kohlenstoffröhren	22

2.5.3	Feldemission aus in porösem Al2O3 angeordneten Kohlenstoffröhren	24

2.5.4	Generelle Untersuchungsmethoden zur Feldemission an Kohlenstoffröhren	26

2.5.4.1	Integrale Meßapparatur mit Leuchtschirm (IMLS)	26

2.5.4.2	Feldemissionsrastermikroskop (FERM)	27

2.6	Untersuchungsmethoden zur Bestimmung mechanischer Stabilitäten von Oberflächen im Nanometerbereich	28

2.7	Chemische Dampfphasenabscheidung (CVD)	29

3	Ergebnisse und Diskussion	31

3.1	Anordnung von Kohlenstoffröhren	31

3.2	Darstellung von Kohlenstoffröhren durch Pyrolyse von Kohlenwasserstoffen über Katalysatorpartikeln	35

3.2.1	Bisherige Untersuchungen der Morphologie	36

3.2.2	Weiterführende Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit	38

3.2.2.1	AFM-Untersuchungen	38

3.2.2.2	Untersuchungen der mechanischen Eigenschaften von gefüllten Kohlenstoffröhren mit einem Nanoindenter	42

3.3	Darstellung von Kohlenstoffröhren aus Einstufenvorläufern	45

3.3.1	Morphologien	46

3.3.1.1	Darstellung von Kohlenstoffröhren durch Pyrolyse eines Gemisches aus Ferrocen und Decacyclen als Vorläufer in einem CVD-Prozeß	57

3.3.1.2	Darstellung von Kohlensstoffröhren durch die Pyrolyse von  [{η5-C5Me5}2-μ2(SFc)2](Co-Co) als Vorläufer in einem CVD-Prozeß	60

3.3.2	Feldemissionsuntersuchungen	65

3.3.2.1	Feldemissionsuntersuchungen an Kohlenstoffröhren, dargestellt durch die Pyrolyse von Chromocen als Vorläufer in einem CVD-Prozeß	65

3.3.2.2	Feldemissionsuntersuchungen an Kohlenstoffröhren, dargestellt durch die Pyrolyse von Nickelocen als Vorläufer in einem CVD-Prozeß	67

3.3.2.3	Feldemissionsuntersuchungen an Kohlenstoffröhren, dargestellt durch die Pyrolyse von Cobaltocen als Vorläufer in einem CVD-Prozeß	69

3.3.2.4	Feldemissionsuntersuchungen an Kohlenstoffröhren, dargestellt durch Pyrolyse von [{η5-C5Me5}2-μ2(SFc)2](Co-Co) als Vorläufer in einem CVD-Prozeß	70

3.3.2.5	Feldemissionsuntersuchungen an Kohlenstoffröhren, dargestellt durch die Pyrolyse eines Gemisches von Ferrocen/Decacyclen als Vorläufer in einem CVD-Prozeß	72

3.4	Studien zur Verbesserung der Feldemission an in poröses Al2O3 eingebetteten Kohlenstoffröhren	80

3.4.1	Experimente mit einer Lochmaske	82

3.4.2	Experimente zum Verschluß der Porenoberfläche mit Al2O3	83

3.4.2.1	Untersuchungen zur Abscheidung von Al2O3 mittels Aluminium-sec-butylat Quelle	84

3.4.2.2	Untersuchungen zur Abscheidung von Al2O3 mittels Aluminium-sec-butylat Quelle durch CVD	93

4	Zusammenfassung	109

5	Experimenteller Teil	113

5.1	Liste der verwendeten Geräte	113

5.2	Experimenteller Aufbau der zur Synthese von Kohlenstoffröhren verwendeten CVD-Apparatur	114

5.3	Beladung einer Membran mit Fe(NO3)3	115

5.4	Darstellung von Kohlenstoffröhren durch Pyrolyse von gasförmigen Kohlenwasserstoffen	115

5.5	Darstellung von Kohlenstoffröhren durch Pyrolyse metallorganischer Einstufenvorläufer	116

5.6	CVD-Abscheidung von Al2O3 auf einer Al2O3-Membran	117

5.7	Präparation der Proben für SEM-Untersuchungen	117

5.8	Präparation der Proben für TEM-Untersuchungen	118

5.9	Präparation der Proben für AFM-, bzw. Nanoindenter-Untersuchungen	118

6	Literatur	119

7	Anhang	124