Einfluss der Qualität von Rohstoffen auf die Schwankung

der Applikations- und Anwendungsparameter von Wasserbasislacken

# DISSERTATION

## zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften

des Fachbereiches Chemie an der

Universität Duisburg-Essen

vorgelegt von Diplom-Chemiker

Tin NGUYEN-TRUNG

aus Morschwiller-le-Bas (Frankreich)

Essen 2003

Einfluss der Qualität von Rohstoffen auf die Schwankung

der Applikations- und Anwendungsparameter von Wasserbasislacken

# DISSERTATION

## zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften

des Fachbereiches Chemie an der

Universität Duisburg-Essen

vorgelegt von Diplom-Chemiker

Tin NGUYEN-TRUNG

aus Morschwiller-le-Bas (Frankreich)

Essen 2003

# Die vorliegende Arbeit wurde von Mai 2000 bis Juni 2003 an der Universität Duisburg-Essen unter Leitung von Herrn Professor Dr. Heinz Wilhelm Siesler und in Zusammenarbeit mit der Abteilung "Qualitätslenkung" der Firma DuPont Performance Coatings GmbH in Wuppertal (unter der Leitung von Herrn C. Voyé und Herrn Dr. M. Chilla) durchgeführt.

### Referent 	:	Prof. Dr. Heinz Wilhelm Siesler

Korreferent	:	Prof. Dr. Gerhard Peschel

Vorsitzende des Prüfungsausschusses:	Prof. Dr. P. Rademacher

Tag der mündlichen Prüfung	: 	25. Februar 2004

#### Danksagung

Die vorliegende Arbeit wurde in der Abteilung Qualitätslenkung der Firma DuPont Performance Coatings GmbH (Wuppertal) und in der Sektion Molekül- und Polymerspektroskopie der Universität Essen durchgeführt. Die wissenschaftliche Betreuung lag bei Herrn Pr. Dr. H.W. Siesler, Institut für Physikalische Chemie, Universität GH Essen.

Herrn Prof. Dr. H.W. Siesler, Herrn C. Voyé und Herrn Dr. M. Chilla danke ich für die Bereitstellung des Themas und die Unterstützung bei der Durchführung dieser Arbeit.

Ganz besonders möchte ich Herrn Pr. Dr, H. W. Siesler danken, für seine kontinuierliche Unterstützung, Diskussions- und Hilfsbereitschaft und die Tatsache, dass er zu jedem möglichen und unmöglichen Zeitpunkt ein offenes Ohr für meine Probleme hatte. Er hat mir eine ausgezeichnete und breite Ausbildung in praktischer und theoretischer Hinsicht vermittelt und ich habe über die wissenschaftliche Seite hinaus durch Gespräche mit ihm viel gelernt.

Herrn Prof. Dr. G. Peschel danke ich sehr für die freundliche Übernahme des Korreferates.

Ganz herzlichen Dank an Herrn Voyé für die Ermöglichung dieser Doktorarbeit. Ohne sein Vertrauen und seine wertvollen Ratschläge würde es mir schwer fallen, diese Arbeit zu vollenden.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. M. Chilla für seine Geduld und Bereitschaft. Er stand mir insbesondere zu Beginn meiner Arbeit stets zur Seite und unterstützte mich bei der Einführung in das neue Arbeitsgebiet.

Ebenso danke ich allen Mitarbeitern der Firma DuPont Performance Coatings GmbH für ihre Hilfe in jeder Hinsicht. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen bei Andreas, Jürgen und Michael, die mich in den letzten drei Jahren ertragen müssen.

Ferner möchte ich mich auch bei allen Mitarbeitern der Arbeitsgruppe von Herrn Pr. Dr. Siesler (Cheffgueny, Sven, Inna, Olga, Michael und Frau Deutschbein) bedanken, die mir durch Rat und Tat beim Anfertigen dieser Arbeit geholfen haben.

Weiterhin möchte ich meinen Eltern und meiner Freundin danken, die mir immer liebevoll zur Seite standen und mich unterstützt haben. Ohne ihre Liebe und Hilfe hätte ich die verschiedenen Schwierigkeit nicht meistern können.

Meinen allerherzlichsten Dank an Gott.

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	 1

## I) Theoretische Grundlagen	 4

1.1) Der Lack 	  4

1.1.1) Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  4

1.1.2) Aufbau eines OEM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  5

1.1.3) Lackbestandteile für die Rohstoffprüfung  . . . . . . . .. . . . . . . . .	  6

1.2) Die Lackiermethode	  7

1.2.1) Die Lackierkabine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  8

1.2.2) Die Lackierautomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  8

1.3) Die Meßmethode	  11

1.3.1) Das Fingerprint Analyse System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  11

1.3.2) Der Fingerprint Scanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  13

1.4) Verschiedene analytische Methode	  19

1.4.1) Chromatographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  19

- Gaschromatographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  18

- High Performance Liquid Chromatographie . . . . . . . . . . . .	  20

1.4.2) Spektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  23

- Spektroskopie im ultravioletten und sichtbaren Bereich . . .	  23

- Massenspektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  25

- Nuclear Magnetic Resonnance Spektroskopie . . . . . . . . . . .	  27

1.5) Die verwendeten spektroskopischen Methoden	 29

1.5.1) Nahe-Infrarot-Spektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  29

- Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  29

- Lambert Beer’sches Gesetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  30

- Spektrometer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  33

- FT-NIR Spektrometer NIRVIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  35

- Spektroskopische Größen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  38

1.5.2) Raman-Spektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  46

- Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  46

- Raman-Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  46

- Auswahlregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  48

- Spektrometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  49

1.5.3) MIR/ATR Spektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  51

- Prinzip der Messung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  51

- ATR-Einheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  54

1.6) Chemometrie und Datenvorbehandlung	 55

1.6.1) Kalibration und Validation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  56

1.6.2) Faktorielle Methoden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  61

1.6.3) Datenvorbehandlung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  67

II) Ergebnisse	 78

2.1) FAS-Methode	  78

2.1.1) Lackrezeptur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  78

2.1.2) Lackierprogramm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  80

2.1.3) Reproducibility & Repeatibility Studie   . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  85

2.1.4) Rohstoff-Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  86

- Rohstoffeingang-Prüfung-Routine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  86

- Viscalex-Einfluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  87

2.2) NIR-Methode	 90

2.2.1) Daotan-Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  91

- FAS-Ergebnisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  91

- NIR-spektroskopische Ergebnisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  95

2.2.2) PUR-Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	107

- FAS-Ergebnisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	107

- NIR-spektroskopische Ergebnisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	110

2.2.3) Überprüfung der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	114

2.2.4) Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	118

2.3) Raman-Methode	119

2.3.1) PUR-Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	119

- FAS-Ergebnisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	119

- Raman-spektroskopische Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . .	122

2.3.2) Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	128

2.4) MIR/ATR- Methode	128

2.4.1) Prüfung der Nasslack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	129

- FAS-Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	129

- MIR/ATR-spektroskopische Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . .	132

2.4.2) Diskussion   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	138

III) Zusammenfassung und Ausblick	139

Literaturverzeichnis	145

Anhänge	154

## Einleitung

Der Qualitätsbegriff hat heute in allen Zweigen der Industrie einen extrem hohen Stellenwert. Dies gilt ganz besonders für die Automobilindustrie, in der die Anforderungen an die Qualität der Produkte laufend steigen. Das macht es auch verständlich, warum regelmässige, betriebssichere Kontrollen bezüglich der Qualität der Lackmaterialien durchgeführt werden, um das bestmögliche Produkt herstellen und liefern zu können.

Die Qualität eines Lackes hängt nicht nur von den Herstellungs- und Applikationsverfahren, sondern auch von der Qualität der Rohstoffe, die für diesen Lack eingesetzt werden, ab. Die vorliegende Doktorarbeit befasst sich im Detail mit Untersuchungen, die den Einfluss einer schlechten Rohstoffqualität auf die Lackeigenschaften nachweisen und die erzielten Erkenntnisse als Grundlage zur Entwicklung analytischer Verfahren der Fehlerfrüherkennung nutzen sollen.

Ein Lack stellt eine komplexe Mischung mehrerer Bestandteile dar, die jeder für sich zum gesamten Eigenschaftsspektrum des fertigen Lackes beitragen. Daher spielen Schwankungen der Qualität dieser verschiedenen Rohstoffe eine wesentliche Rolle bei Variationen der Qualität des Fertigproduktes. Diese Schwankungen können durch die Auswertung verschiedener Applikationseigenschaften des Fertigproduktes, wie zum Beispiel die Läuferneigungs-, die Nadelstich- und die Kochergrenze, die Helligkeit, das Deckvermögen oder durch Strukturoberflächenmessungen nachgewiesen werden.

Zur Zeit gibt es aber noch keine schnelle, reproduzierbare Prüfmethode für die Qualitätsschwankungen der Rohstoffe, deren Ergebnisse eine Korrelation mit der Variation der Applikationseigenschaften erlauben.

Das Hauptziel der vorliegenden Doktorarbeit besteht darin, die Auswirkung der Schwankung der Rohstoff-Qualität auf die Lackeigenschaften mit einem analytischen Verfahren vorherzusagen. Diese Methode soll bestimmte Bedingungen erfüllen:

- die Ergebnisse dieser Prüfmethode sollen in weniger als zwei Tagen verfügbar sein.

- die Ergenisse sollen zuverlässig und reproduzierbar sein.

- die Methode soll auf andere Werkslaboratorien leicht übertragbar sein.

- Die Methode soll kostengünstig sein.

Die Standart-Testmethode von DuPont Performance Coatings für die Rohstoffprüfung stützt sich zur Zeit auf klassische Spezifikationen (Bestätigung des pH-Wertes, der Viskosität, des Feststoffgehaltes, usw). Diese Eigenschaften werden nach festgelegten Prüfvorschriften gemessen und die Ergebnisse müssen den Sollwerten entsprechen. Auf diese Weise können die Rohstoff-Chargen als in Ordnung (i.O.) oder nicht in Ordnung (n.i.O.) sortiert werden. Ein Lack enthält aber viele Komponenten und die o.g. Methoden erlauben nicht, den Einfluß unterschiedlicher Bestandteile und Schwankungen der Rohmaterial-Qualität auf das Fertig-produkt zu prüfen. Außerdem haben die Spezifikationen der unterschiedlichen Rohstoffe nicht alle eine vergleichbare Aussagekraft: die pH-Messung einer Aminlösung sagt z.B. mehr aus, als die eines Harzes.

Um die Aussagekraft und die Bewertungskriterien zu verbessern, wurde das Fingerprint Analyse System (FAS), eine vorbeugende Methode zur Qualitätssicherung, entwickelt. Mit dieser Methode werden nicht nur das Fertigprodukt geprüft, sondern auch die Rohstoff-Chargen. In der Tat werden die Applikationseigenschaften der Fertigprodukte gemessen und dank dieser Daten ist es möglich, die Qualität der Rohstoffe und des Lackes zu überprüfen. Ziel dieser Prüfung ist die Bestimmung einer Korrelation zwischen den mit der FAS-Auswertung erhaltenen Ergebnissen und den Ergebnissen aus der Produktionslinie. Mit der FAS-Methode kommen die Prüfbedingungen der Realität näher, die Methode ist aber sehr aufwendig und teuer: es muss ein Lack für jeden Rohstoff hergestellt und lackiert werden.

Zur Umgehung dieser verschiedenen Probleme, soll eine spektroskopische Prüfmethode eingesetzt werden. Nach einer Bestandsaufnahme der möglichen spektroskopischen Methoden wurden für diese Arbeit drei ausgewählt: die NIR-, die Raman- und die MIR/ATR (Abgewächte Totalreflexion)-Spektroskopie. Diese drei Methoden sollen mit Hilfe der Erstellung von Kalibration über chemometrische Auswerteverfahren bezüglich der Vorhersage quantitativer und qualitativer Ergebnisse der Lackeigenschaften getestet werden. Die Aussagekraft dieser Methoden wird dabei durch den Einsatz der FAS-Methode als Referenzverfahren wesentlich erhöht. Auf diese Weise könnten sowohl der Arbeitsaufwand als auch die Analysenkosten beträchtlich reduziert werden.

Zusammenfassend soll mit den FAS-Messungen und einer spektroskopischen Methode mit chemometrischem Auswerteverfahren eine neue und schnelle Prüfmethode entwickelt werden, die den Einfluss von Schwankungen der Rohmaterial-Qualität auf die Applikations- und Anwendungseigenschaften von Wasserbasislacken analysiert und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt Fehlchargen von Rohstoffen erkennt. Für die Entwicklung einer derartigen Prüfmethode wurden nicht nur die Rohstoffe sondern auch die Nasslacke miteinbezogen.

## I) Theoretische Grundlagen

  - Der Lack

    - Definition

Im modernen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff "Lack" nur eine äußere, sichtbare Schutzschicht und umschließt somit nicht alle Varianten der oberflächenschützenden organischen Überzüge. Entgegen verbreiteter Praxis sollte das Wort Lack nicht als Sammelbegriff für Beschichtungen jedweder Art verwendet werden, sondern für diesen Zweck, entsprechend der Definition in der DIN 55 945, die allgemeine Bezeichnung Beschichtungsstoff benutzt werden [1]. Aber aus Gründen der Bequemlichkeit werden Lack und Beschichtungsstoff in dieser Arbeit die gleiche Bedeutung haben.

Ein Lack muß vielfältige Aufgaben erfüllen :

• eine dekorative Funktion

• eine Schutzfunktion (z.B. gegen die Einflüsse der Witterung, des Wetters und der

Korrosion)

• Spezialfunktionen, wie Brandschutz, Elektroisolierung usw.

Die Verwendungsbereiche sind zahlreich: Auto-, Holz-, Boots- und Möbellacke, Brandschutz-, Rostschutz-Systeme, Fassadenfarben, usw.

Ein Lack besteht im Allgemeinen aus den folgenden Bestandteilen:

• Bindemittel (Filmbildner)

• Lösemittel

• Additive

• Pigmente und Füllstoffe

    - Aufbau eines OEM (Original Equipment Manufacture)-Lacksystems

Die Zahl der Anforderungen, die an Lacküberzüge gestellt werden, sind oft so groß, daß es kaum gelingt, sie mit einem einzigen Beschichtungsstoff ausreichend zu erfüllen. Die Einschichtsysteme in der Lacktechnik sind aus diesem Grund eher eine Seltenheit. Das Zusammenspiel verschiedener Beschichtungsstoffe in mehrlagigen Beschichtungssystemen ermöglicht eine ausgewogene Kombination aller geforderten technologischen Eigenschaften.

Die Abbildung 1-01 zeigt schematisch, wie ein OEM-Lacksystem aufgebaut ist.

Abbildung 1-01: Schematischer Aufbau eines OEM-Lacksystems

Der KTL (kathodischer Elektrotauchlack) bietet im Autoserienbereich eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Für die KTL-Verfahren gilt das Prinzip, daß in dem Becken, in dem der wasserlösliche Elektrotauchlack enthalten ist, das zu lackierende Werkstück und eine Gegenelektrode an die entgegengesetzten Pole einer Gleichspannungsquelle angeschlossen werden. Der Transport der Lacktröpfchen zum Objekt erfolgt durch eine ständige Umwälzung des Lackmaterials im Tauchbecken.

Der Füller hat die Aufgabe, kleine Unebenheiten des Untergrundes auszufüllen, wie schon seine Bezeichnung vermuten läßt.

Der Basis-Lack entspricht der Schicht, die die größte Anzahl an geprüften Eigenschaften besitzt. Er gibt dem System die Farbe und kann von zwei verschiedenen Sorten sein: Wasserbasislack (WBL, mit Wasser als Hauptlösemittel) und konventioneller Basislack (mit nur organischen Lösemitteln).

Der Klarlack bildet die Schlußschicht eines Beschichtungssystems. Diese Schicht hat einerseits die Aufgabe den Basis-Lack zu schützen und darf andererseits die Eigenschaften des Basis-Lackes nicht modifizieren.

    - Lackbestandteile für die Rohstoffprüfung

In dieser Arbeit werden Wasserbasislacke hergestellt, d.h. Lacke mit Wasser als Hauptlösemittel und mit den folgenden hauptsächlichen Rohstoffen [2]:

- Daotan 1686 (polyestermodifiziertes Acrylatdispersion-Bindemittel)

- PUR 413 (Polyurethanharz)

- Viscalex HV 30 (saurer Acrylat-Verdicker)

- Maprenal MF 900 (Melaminharz)

- DMEA Lösung (basisches Amin)

- rotes (95049) und grünes (9231) Iriodin (Pigment)

- Butylglykol, n-Propanol, n-Butanol (Co-Lösemittel)

Daotan 1686 ist ein sprödes, schnell trocknendes Bindemittel, welches für eine gute Effektausrichtung entwickelt wurde. Ein Nachteil ist der negative Einfluß auf den Steinschlag.

PUR 413 ist ein sehr weiches Harz und erzeugt flexible Filme. Diese Dispersion wird verwendet, um die Haftung, den Steinschlag und den Decklackstand zu verbessern. Allerdings reduziert PUR 413 die Härte.

Viscalex HV30 ist ein pH-abhängiger Verdicker im Lack und sorgt für ein strukturviskoses Fließverhalten. Der Verdickergehalt beträgt in Effektlacken (Metallic/Mica) ca 0,6-0,8% (fest) und bei Uniwasserbasislacken ca 0,3-0,5%.

Je höher der Verdickeranteil, desto höher ist auch die Stabilität des WBL (Wasserbasislack), jedoch sinkt dadurch der Festkörperanteil. Der pH-Wert sollte in Metallic/Mica Basislacken im Bereich von 7,6-8,0 liegen, damit eine gute Effektivität gegeben ist.

Das Melaminharz dient zur Steuerung von Applikationseigenschaften. Es macht den Lack klebriger und nasser. Allerdings verschlechtert seine Anwendung das Wolkigkeits-Phänomen und die Läuferneigungsgrenze.

  - Die Lackiermethode

Die Anwendung von Lacken in der Automobilindustrie erfolgt mit unterschiedlichen Applikations- und Verfahrenstechniken. Im Folgenden werden 3 wichtige Verfahren aufgezeigt:

- eine pneumatische Applikation mit einer SATA- oder DEVILLBISS-Pistole

- eine elektrostatische Applikation (ESTA) mit einem ECCOBELL- oder DÜRR-Glockensystem

- eine elektrostatisch unterstützte, pneumatische Applikation mit der KREMLIN-Pistole

Die elektrostatische Lackierung zeichnet sich gegenüber der pneumatischen Zerstäubung durch einen wesentlich höheren Auftragswirkungsgrad aus. Daraus resultieren neben verringerten Lösemittelemissionen auch deutliche Materialeinsparungen infolge des geringen Overspray-Anteils.

    - Lackierkabine [3]

Es handelt sich um eine Trockenabscheidungskabine der Firma Binks GmbH Deutschland. Die Absaugung der Luft erfolgt wahlweise von unten und/oder von hinten. Die Einstellung während der vorliegenden Arbeiten wurde so gewählt, daß sowohl die vordere als auch die hintere Luftklappe vollständig geöffnet sind.

Die Luftsinkgeschwindigkeit beträgt in dieser Einstellung 0,6 m/s bei einem umgesetzten Luftvolumen von 3250 l/min.

Die Kabine ist vollständig klimatisiert, d.h. sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit können variiert werden. Die Wahl des Klimafensters hängt vom Außenklima ab. Die Klimaeinstellung wurde während der gesamten Versuchsdauer auf 23°C Lufttemperatur und 63 % Luftfeuchtigkeit festgelegt.

    - Lackierautomat [4]

Um eine reproduzierbare und gleichmäßige Applikation zu erreichen, wurde der Herberts Lab-Application Robot (LAR) (Abbildung 1-02) benutzt. Dieser bietet die Möglichkeit, wahlweise mit rein pneumatischer Zerstäubung oder mit elektrostatischer Unterstützung zu arbeiten.

Abbildung 1-02: Herberts Lab-Application Robot

## Die Tabelle 1 zeigt die verschiedenen Parameter, die für den LAR eingestellt werden können.

### Tabelle 1: Veränderbare Lackierparameter des LAR

| Parameter | Einstellmöglichkeit |
| --- | --- |
| Spritzfeldbreite (X) | 10-940mm (10mm – Schritte) |
| Spritzfeldhöhe (Y) | 10-740mm (10mm – Schritte) |
| Startpunkt (Ymax) | in 10mm – Schritten von Referenz |
| Vertikalsprung | 10-90mm (10mm – Schritte) |
| Horizontalgeschwindigkeit | 1-15m/min (1m/min – Schritte) |
| Zerstäuberluftdruck | 0-6 bar (0,1 bar – Schritte) |
| Hornluftdruck | 0-6 bar (0,1 bar – Schritte) |
| Abluftzeit zwischen den Zyklen | 0-999s (1s – Schritte) |
| Spritzpistole | Position 1 oder 2 |
| Lackausflußmenge | 0-600ml/min (1ml – Schritte) |
| Hochspannung | 0kV oder 80kV |

Diese Parameter können in Programmen des Roboters gespeichert und bei Bedarf wieder aufgerufen werden. Die Programmierung erfolgt in 1 bis 7 Zyklen, wobei jeder Zyklus separat eingestellt wird (üblich sind zwei Zyklen).

Es ist möglich zwei Spritzpistolen gleichzeitig auf dem Automaten zu montieren, so daß ein zügiger Pistolenwechsel gewährleistet ist.

Die verwendete Pistole ist die konventionelle Kremlin KAV-Pistole "swirling fan", die wahlweise eine pneumatische oder elektrostatische Unterstützung erlaubt (Abbildung 1-03). Die Luftkappe ist aus der Baureihe KP3 und die eingesetzte Düse hat einen Durchmesser von 1,5 mm. In der Folge wird diese Pistole als ESTA-Kit bezeichnet, wenn die Hochspannung (80kV) zugeschaltet ist.

Abbildung 1-03: Kremlin Spritzpistole

Für die Fingerprint-Analyse wurde von Herberts ein spezielles Prüfblech entwickelt, das definierte Anforderungen bezüglich Abmessungen, Oberflächenstruktur und Beschichtungs-qualität erfüllt. Im Rahmen dieser Arbeit werden nur solche Fingerprintbleche mit einem Basislack-Keil verwendet. Der Keil erlaubt, genau zu bestimmen, ab welchen Schichtdicken die Störungen (wie Läuferneigung, Nadelstiche, Kocher) sichtbar werden. Dafür wird das Fingerprintblech in zwei Spritzgängen (der Unterschied zwischen den zwei Zyklen ist der Spritzfeldhöhe-Wert Y) lackiert. Während der Endabluftzeit wird das Blech aufgehängt. Damit soll der Ablauf des Lackes die Erzielung eines Basislack-Keiles gewährleisten. Anschließend wird der Klarlack lackiert (Abbildung 1-04).

### Abbildung 1-04: Beispiel der Vorbereitung eines Fingerprintbleches

mit einem Basislack-Keil

  - Die Meßmethode

    - Das Fingerprint Analyse System (FAS) [5]

Die Applikation von Lacken in der Automobilindustrie erfolgt in unterschiedlichen Lackier-anlagen unter Einsatz verschiedener Applikations- und Verfahrenstechniken. Um qualitativ hochwertige Lackierergebnisse bei angemessener Produktivität zu erzielen, müssen Lack-material und Applikationsprozeß optimal aufeinander abgestimmt werden. Hierzu fehlte es bislang an einer einfachen Methode, mit der bereits im Vorfeld zu einem Linieneinsatz die Wechselwirkungen zwischen Lackeigenschaften und Applikationsbedingungen simuliert und objektiv bewertet werden können.

Mit der Entwicklung des Herberts Fingerprint Analyse Systems ist es gelungen, eine Methode zur frühzeitigen Prognose der Prozeßeigenschaften von Lacksystemen zu realisieren. Die Methode basiert auf der Erfahrung, daß die Schichtdicke einer Lackierung eine zentrale Steuergröße im Applikationsprozeß darstellt, von der wesentliche Lackeigenschaften direkt oder indirekt abhängen.

Die Idee war, diese Abhängigkeit in Form einer Korrelation von statistisch gemessenen Oberflächeneigenschaften und Schichtdicken zu analysieren (Abbildung 1-05).

Abbildung 1-05: Prozeßabhängige Lackeigenschaften in Relation zur Schichtdicke

Das Ergebnis einer solchen Analyse wird "Fingerprint" genannt, da sich für jeden Lack sehr individuelle statistische Verteilungen der gemessen Werte zeigen - vergleichbar mit der Individualität eines menschlichen Fingerabdruckes.

Das FAS macht das Zusammenwirken von Lack und Verarbeitungsprozeß meßbar und ermöglicht somit eine frühzeitige Prognose über die Prozeßeignung von Autoserienlacken.

Als Hilfsmittel für die Lackentwicklung und Applikationsprozeßanalyse liefert die Methode eine aussagefähige Basis für den Dialog zwischen Lackhersteller und Lackverarbeiter.

Da für die Simulation von Linienresultaten im Labormaßstab nur geringe Materialmengen benötigt werden, bietet das FAS eine einzigartige Möglichkeit, potentielle Prozeßrisiken bereits im Frühstadium der Produktentwicklung zu minimieren. Hierdurch lassen sich Zeit und Kosten einsparen.

    - Der Fingerprint Scanner

Der Herberts Fingerprint Scanner besteht aus einem Meßtisch und einer Steuereinheit. Die Bleche werden vollautomatisch vermessen. Mit dem DELTASCOPE MP30 (Schichtdicke), micro-metallic (Helligkeit), wave-scan plus (Oberflächenstrukturen), und dem X-Rite MA 68 II (Farbwerte) werden bis zu 2500 Meßwerte an 500 Meßstellen pro Blech erfaßt (Abbildung 1-06).

Abbildung 1-06: Fingerprint Scanner

Das Deltascope MP30-Gerät dient zur Bestimmung der Dicke von nichtmagnetischen Schichten oder Isolierschichten auf ferromagnetischen Untergründen: es funktioniert nach dem magnetisch-induktiven Verfahren. Das Meßprinzip beruht darauf, daß sich der magnetische Fluß zwischen einem Magneten und dem magnetischen Untergrund mit zunehmendem Abstand verringert [6].

Mit dem micro-metallic-Gerät ist es möglich, die Helligkeit der lackierten Bleche zu bestimmen. Die Prüfoberfläche wird unter einem Winkel von 45° beleuchtet und die Intensität des reflektierten Lichtes unter einem Winkel von 25° zum Glanzwinkel gemessen [7] (Abbildung 1-07).

Abbildung 1-07: Winkelabhängige Lichtverteilung [8]

Der optische Eindruck einer Lackierung hängt nicht nur von Farbton und Glanz, sondern auch von der Glätte der Oberfläche ab. Ist die Welligkeit zu stark, spricht man oft von Orangenhautstruktur, welche allgemein als unschön empfunden wird. Ein Gerät zur Beurteilung von Oberflächenstrukturen ist das wave-scan plus der Firma BYK-Gardner [9]. Dieses Gerät beleuchtet die Probe mit einer Laser-Punktlichtquelle unter einem Winkel von 60°. Auf der Gegenseite befindet sich unter dem selben Winkel ein Detektor. Das Meßgerät wird über eine Strecke von 10 cm bewegt und 1250 Meßpunkte werden aufgenommen. Es entsteht ein optisches Profil der reflektierten Lichtintensität.

Das gemessene Helligkeitsprofil wird in einen Anteil für kurzwellige (0,1–0,6 mm) und einen Anteil für langwellige (0,6-10 mm) Strukturen aufgeteilt. Das menschliche Auge bezieht den Tiefeneindruck der Strukturen aus den Helligkeitskontrasten. Diese Kontraste können durch die statistische Größe Varianz gut wiedergegeben werden. Im wave-scan werden zwei charakteristische Kennwerte ermittelt. Die Langwelligkeit (LW) ist die Varianz der Lichtintensität für Strukturen von 0,6-10 mm. Die Kurzwelligkeit (SW) ist die Varianz der Lichtintensität für Strukturen von 0,1-0,6mm (Abbildung 1-08). Diese Werte sind dimensionslos und je niedriger und regelmä(iger sind sie, desto flacher ist die Oberfläche und desto besser ist die Filmstruktur.

Abbildung 1-08: Reflexion an einer strukturierten Oberfläche

Das X-Rite MA 68 II-Gerät wird verwendet, um die Farbe zu bewerten. Dabei handelt es sich um ein Fünfwinkel-Spektralphotometer. Es sind Beobachtungswinkel zwischen 15° und 110° möglich. Diese Winkel haben eine Genauigkeit von +/- 0,15°. Der Durchmesser der Meßfläche beträgt 12 mm. Die Beleuchtungsquelle ist eine gasgefüllte Wolframlampe, die eine Farbtemperatur von 4000 K besitzt. Im Wellenlängenbereich zwischen 400 und 640 nm wird in 10 nm-Schritten und zwischen 640 und 700 nm wird in 20 nm-Schritten gemessen (Abbildung 1-09) [10].

Abbildung 1-09: Betrachtungswinkel des X-Rite MA 68 II-Gerätes

Die Auswertung erfolgt mittels einer standardisierten Fingerprint-Chart [5], die aus dem Kontroll-, Helligkeits- und dem Appearancediagramm besteht (Abbildung 1-10). Das Kontrolldiagramm (a) enthält Informationen zur Schichtdicke und zum Oberflächenprofil: diese Chart erlaubt, einen Zusammenhang zwischen der Basislack- und Klarlackschichtdicke (basecoat- und clearcoat-thickness) und der Länge (in cm) des Fingerprintbleches zu erhalten. In diesem Diagramm ist es auch möglich, die Struktur des Klarlackes auf dem Referenzstreifen durch die long wave- und short wave-Auswertung zu prüfen Diese Information zeigt, wie gut die Struktur der Klarlackschichtdicke ist. In der Abbildung 1-10 gibt es zwischen 21 und 26 (m einen Peak, der einer Verschmutzung auf den Referenzstreifen entspricht.

Das Helligkeits-diagramm (b) zeigt die Korrelation zwischen der gemessenen Helligkeits- (bei 25°) und der Basecoat-Schichtdicke. Daraus lassen sich Rückschlüsse über die Effekt- und Farbtonstabilität ziehen. Im Appearancediagramm (c) wird die Korrelation von long/short wave-Werten und Oberflächenstrukturen der Lackierung mit Schichtdicken-Daten dargestellt.

### Abbildung 1-10: Beispielgraphik einer Auswertung mit dem FAS

  - Verschiedene analytische Methoden

    - Chromatographie

Gaschromatographie (GC) [11], [12], [13]

Die Entdeckung der Gaschromatographie wurde A. J. P. MARTIN und R. L. M. SYNGE [14], aufgrund ihrer Arbeit über die Theorie der Trennchromatographie im Jahre 1941 zuerkannt. Aber der Gedanke einer Verteilungs-Chromatographie mit einer gasförmigen mobilen Phase ist erst durch A.J.P. Martin und A.T. James experimentell verwirklicht worden [15].

Die chromatographischen Verfahren zählen zu den wirkungsvollsten Trennmethoden und sind darum auch für kleinste Substanzmengen anwendbar; selbst Substanzen im Promillbereich lassen sich noch nachweisen. Mit der Gaschromatographie lassen sich Stoffe, die bis max. 500°C gasförmig sind, trennen. Mit ihr ist sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Auswertung möglich. Die Abbildung 1-11 zeigt das Funktionsbild eines typischen Gaschromatographen. Die Reihenfolge der nachfolgenden Abschnitte ergibt sich aus dem Weg des Trägergases durch die Apparatur.

### Abbildung 1-11: Schematischer Aufbau eines Gaschromatographen [16]

Es gibt vielfältige Arten der Chromatographie, z.B. die Papier-, Dünnschicht- und Gaschromatographie. Sie verfolgen alle den gleichen Zweck, nämlich schwer trennbare Stoffgemische in ihre Bestandteile zu zerlegen. Alle chromatographischen Trennprozesse laufen im Prinzip gleich ab. Es gibt zwei Phasen: die mobile und die stationäre Phase.

Die mobile Phase nimmt verschiedene Stoffe, von einem Startpunkt aus, auf einer Laufstrecke verschieden weit mit, weil sich einerseits die Stoffe verschieden gut in der mobilen Phase lösen und weil andererseits diese Stoffe von der stationären Phase unterschiedlich stark festgehalten werden (z.B. durch Adsorption).

Die stationäre Phase ist entweder ein festes Adsorptionsmittel (z.B. Kieselgel, Aktivkohle oder Aluminiumoxid) oder eine nichtflüchtige Flüssigkeit, die in der Trennsäule als dünne Schicht auf Körnern von ca. 3 mm Durchmesser aufgebracht ist. Sie sollte der Polarität des zu analysierenden Gases in etwa angepaßt sein. Die mobile Phase (meist He, N2 oder H2) ist unpolar und wenig reaktiv (Edelgas). Sie ist unabhängig vom zu analysierenden Gas.

Es wird eine kleine Probenmenge in die Einspritzkammer überführt und die Probe mit dem Trägergas (mobile Phase) durch die Trennsäule geleitet. Am anderen Ende registriert ein Detektor (Wärmeleitfähigkeitsdetektor WLD, Flammenionisationsdetektor FID oder Massenspektrometer) die austretenden Gase und gibt die Auswertung über einen Verstärker an einen Schreiber weiter, der das sogenannte Chromatogramm aufzeichnet.

Anhand des Chromatogrammes ist es nun möglich, die Stoffe und deren Konzentrationen zu ermitteln, soweit die Kalibrierdaten (Geschwindigkeit usw.) des Gaschromatographen bei den entsprechenden Bedingungen vorliegen.

High Performance Liquid Chromatographie (HPLC) [11], [17], [18], [19]

Die HPLC liefert wie die Gaschromatographie gute, schnelle und qualitativ sowie quantitativ auswertbare Chromatogramme. Der wichtige Unterschied zur Gaschromatographie besteht darin, daß die zu untersuchenden Prüfsubstanzen nicht verdampft werden müssen, sondern in einem Lösemittelstrom (mobile Phase) verteilt werden.

Die HPLC ist ein Verfahren der Säulen-Flüssigkeits-Chromatographie. Sie stellt ein Trennverfahren dar, bei dem die Probenflüssigkeit mittels einer flüssigen Phase (Eluent) unter hohem Druck über die stationäre Phase (Trennsäule) transportiert wird.

Je nach Art der Wechselwirkung zwischen stationärer Phase, mobiler Phase und Probe sind in der Flüssigkeitschromatographie folgende Trennmechanismen möglich: Adsorptions-, Verteilungs-, Ionenaustausch-, Ausschluß- und Affinitätschromatographie.

Bei der HPLC finden hauptsächlich die Verfahren der Adsorptions- und Verteilungs-chromatographie Anwendung.

Bei der Adsorptionschromatographie werden die Probenmoleküle durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen reversibel an die stationäre Phase gebunden. Die Verweildauer der Substanzen an der stationären Phase ist aufgrund der unterschiedlich starken Wechselwirkung mit der Oberfläche der stationären Phase unterschiedlich lang. So werden die Probe-substanzen voneinander getrennt.

Bei der Verteilungschromatographie wird die unterschiedliche Löslichkeit der zu trennenden Substanzen in den beiden Phasen ausgenutzt. In der Normalphasen-Verteilungs-Chromatographie ist die stationäre Phase polarer als die mobile Phase, in der Reversed-Phase (RP bzw. Umkehrphase)-Chromatographie ist die mobile Phase polarer als die stationäre Phase. Die stationäre Phase kann chemisch an ein Trägermaterial gebunden werden oder das Trägermaterial wird einfach mit der stationären Phase belegt. Die Reversed-Phase-Chromatographie wird vorwiegend bei unpolaren oder wenig polaren Substanzen angewendet.

In der HPLC unterscheidet man zwei Arbeitsweisen:

- isokratisch: dabei bleibt die Zusammensetzung des Eluenten und die

Fließmittelstärke während des Trennvorganges konstant.

- Gradientenelution: der Eluent wird während des Trennvorganges variabel

zusammengesetzt und die Fließmittelstärke erhöht.

Abbildung 1-12: HPLC-System von Merck [20]

Ein HPLC-Gerät besteht aus 4 Hauptteilen: Pumpe, Einspritzsystem, Trennsäule und Detektor mit einem Auswertesystem (Abbildung 1-12). Die HPLC verwendet Trennpartikel mit Korngrößen von 3 bis 10 µm; sie erreicht damit hohe Trennstufenzahlen, erfordert aber gleichzeitig die Überwindung eines relativ hohen Gegendruckes beim Transport der mobilen Phase durch die dünne Trennsäule (2-6 mm Durchmesser). Alle Teile müssen möglichst totvolumenfrei miteinander verbunden werden und druckstabil sein (bis ca. 300 bar).

Bei der Probenaufgabe wird die Probe zunächst drucklos in eine Probenschleife injiziert, die sich in einem 4-Wege-Ventil befindet. Durch Umschalten wird der Elutionsmittelstrom dann durch die Probenschleife geführt, wodurch die Probe in die Säule gelangt. Die analytische Trennsäule, meist aus Edelstahl, sollte thermostatisierbar sein. Zur Detektion werden UV/VIS-, Fluoreszenz-Spektrometer, RI-amperometrische und Leitfähigkeits-Detektoren mit Durchflußzellen verwendet.

    - Spektroskopie

Spektroskopie im ultravioletten und sichtbaren (UV/Vis) Bereich [11], [17]

Die UV/Vis-Spektroskopie ist ein Teilgebiet der Absorptionsspektroskopie, bei der die eingestrahlte Lichtenergie (UV/Vis) zu angeregten Zuständen der Elektronen in Molekülen und Atomen führt.

Manche Verbindungen (z.B. Chlorophyll) sind farbig. Dies bedeutet, daß ihre Moleküle sichtbares Licht absorbieren. Durch die Energie der absorbierten Strahlung werden die Moleküle angeregt. Dabei werden bei der UV/Vis-Spektroskopie die Elektronen auf ein energetisch höheres Niveau angehoben. Im Gegensatz zu den Spektren der Atome sind die Ergebnisse bei Molekülen keine Linienspektren, sondern Bandenspektren. Neben der Anregung von Elektronen kommt es auch zur Anregung von Schwingungen und Rotationen des Moleküls (siehe unten).

Die meisten Moleküle sind farblos. Die Energie des sichtbaren Lichtes reicht hier nicht aus, um ihre Elektronen anzuregen. Mit energiereicherer UV-Strahlung ist eine Anregung allerdings möglich.

Elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 780 nm bewirkt im menschlichen Auge einen Lichteindruck. Dieser kleine Teil des elektromagnetischen Spektrums wird daher als sichtbarer Bereich bezeichnet.

Weißes Licht (z.B. Sonnenlicht) läßt sich mit Hilfe eines Prismas in verschiedene Spektralfarben zerlegen (Abbildung 1-13). Dabei ist jeder Farbe ein bestimmter Wellenlängenbereich im Spektrum zugeordnet. Das Auge faßt mehrere Spektralfarben zu einer Mischfarbe zusammen. Alle Farben des Spektrums ergeben zusammen den Farbeindruck weiß.

Abbildung 1-13: Spektralfarben von weißem Licht

Häufig entstehen Farben durch Absorption von Strahlung. Durch Strahlung bestimmter Wellenlängen werden dabei in Molekülen oder Ionen Elektronen in energetisch höhere Zustände angeregt. Dieser Teil der Strahlung wird von dem Stoff absorbiert. Der nicht-absorbierte Teil der Strahlung wird reflektiert oder durchgelassen. Der dabei entstehende Farbeindruck entspricht der Komplementärfarbe zur absorbierten Strahlung.

In einem Photometer ("Lichtmesser") kann gemessen werden, wie groß der Anteil der von einem Stoff absorbierten Strahlung ist. Im Monochromator des Photometers wird das Licht der Lampe nach Wellenlängen aufgespalten. Die Probe kann somit zeitlich nacheinander mit allen Wellenlängen des von der Lampe ausgestrahlten Lichts durchstrahlt werden und bei jeder Wellenlänge kann die Extinktion gemessen werden (Abbildung 1-14).

### Abbildung 1-14: Schematische Darstellung eines UV/Vis-Spektrometers [11], [17]

#### Massenspektrometrie [21], [22], [23], [24]

Die Massenspektrometrie ist ein Verfahren zur Ermittlung von Aussagen über Massenspektren, absoluten Massen und relativen Häufigkeiten von Teilchen, speziell von Isotopen. Sie beruht auf der Eigenschaft elektrischer und magnetischer Felder, Ionen nach ihrer spezifischen Ladung (Quotient aus Ladung und Masse), ihrer kinetischen Energie und ihrem Impuls zu trennen. Als Analysengeräte werden Massenspektrographen beziehungsweise Massenspektrometer eingesetzt.

Das Massenspektrometer (Abbildung 1-15) ist ein Gerät zur genauen Bestimmung der Massen von Atomen und Molekülen, z.B. in einem Isotopengemisch.

### Abbildung 1-15: Schematischer Aufbau eines Massenspektrometers [16]

Zur Analyse wird eine Probe verdampft, sofern sie nicht bereits in der Gasphase vorliegt, und ihre Atome oder Moleküle werden in der Ionenquelle ionisiert und anschließend durch elektrostatische Felder beschleunigt. Ein ausgeblendeter, gebündelter Ionenstrahl wird durch Massen trennende Feldanordnungen (z.B. im Magnetfeld) derart aufgespalten, daß Ionen unterschiedlicher Masse z.B. auf verschiedene Stellen einer Photoplatte fokussiert werden. Die Maxima des so entstehenden Massenspektrums, das heißt die Häufigkeitsverteilung der Massen eines Teilchengemisches in Abhängigkeit von der Massenzahl, entsprechen den Stellen größter Schwärzung. Aus dem Ort der Schwärzungslinien können die Massen, aus dem Schwärzungsgrad die relativen Anteile der Komponenten bestimmt werden.

Außer den Feldanordnungen, die zur Massentrennung benutzt werden, enthalten alle Massen-spektrographen eine Ionenquelle zur Erzeugung des Ionenstrahles, eine Ionennachweis-einrichtung (Detektor, z. B. Photoplatte) und ein Vakuumsystem, in dem die Ionen erzeugt und geführt werden.

Je nachdem, ob gleichzeitig mehrere verschiedene Massen nachgewiesen werden können oder nur eine einzige, spricht man von Massenspektrographen im engeren Sinn oder von Massenspektrometern.

Nuclear Magnetic Resonance (NMR)-Spektroskopie [16], [21], [25]

Der Begriff NMR-Spektroskopie leitet sich vom englischen Ausdruck Nuclear Magnetic Resonance = kernmagnetische Resonanz her und ist eines der wichtigsten spektroskopischen Verfahren zur Strukturaufklärung organischer Verbindungen. Es wurde 1946 von den Nobelpreisträgern F. Bloch und E. M. Purcell entwickelt.

Jeder Atomkern hat eine Eigenrotation, den sogenannten Kernspin. Entsprechend den Elektronen besitzen auch die Nukleonen (Protonen und Neutronen) einen Spin. Dabei ist der Gesamtspin des Kerns die Resultierende des Spins aller Nukleonen und dieser wird Null wenn der Kern eine gerade Anzahl Nukleonen aufweist. Atome, deren Kerne eine ungerade Anzahl von Nukleonen aufweisen (z.B. Wasserstoff oder das C-13 Kohlenstoffisotop), besitzen einen Spin und zeigen deshalb ein durch den Kernspin hervorgerufenes magnetisches Moment. Nur sie sind für die NMR-Spektroskopie geeignet. Dieses magnetische Moment wird nun in Anwesenheit eines starken magnetischen Feldes entweder parallel oder antiparallel zum Feld ausgerichtet. Diese beiden Zustände entsprechen unterschiedlichen Energien: antiparallel hat eine höhere Energie als parallel. Kerne im unteren Energieniveau können nun durch Absorption elektromagnetischer Strahlung einer geeigneten Frequenz in den energetisch höheren Zustand übergehen. Diese Absorption kann gemessen werden.

Für die Untersuchung vor allem organischer Verbindungen durch Kernresonanz-spektroskopie weitaus am wichtigsten ist der Kern des Wasserstoffes. Bei den meisten derartigen Spektren handelt es sich deshalb um Protonenresonanzspektren (PMR-Spektren). Die Spektren ergeben sich dadurch, daß gleichartige Kerne, die aber mit verschiedener Elektronendichte vorliegen (die sich aus einer verschiedenen chemischen Umgebung ergibt), bei unterschiedlichen Frequenzen absorbieren (sogenannte chemische Verschiebung). Dadurch ergibt jedes chemisch in spezifischer Weise gebundene Wasserstoffatom ein eigenes Signal, wobei die Signalfläche (im Spektrum zu ermitteln) der Anzahl dieser Wasser-stoffatome proportional ist. Die einzelnen Wasserstoffatome im Molekül beeinflussen sich noch durch die Spin-Spin-Kopplung, sodaß die einzelnen Peaks im Spektrum zu Multipletts aufspalten. Dadurch lassen sich Rückschlüsse auf die Struktur machen. Diese beiden Angaben bilden die Grundlage einer detaillierten Strukturanalyse des untersuchten Stoffes.

Ein NMR-Spektrometer besteht grundsätzlich aus einem Probenhalter, dem Magneten, einem oder mehreren Radiofrequenzsendern und dem Empfänger der Radiofrequenzen (Abbildung 1-16).

Abbildung 1-16: Schematischer Aufbau eines NMR-Spektrometers [16]

Die oben beschriebenen Methoden (chromatographische und spektroskopische) sind in der analytischen Chemie viel verwendete und effektive Verfahren. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind sie aber nicht geeignet, weil sie die folgenden, wichtigen Bedingungen nicht erfüllen:

- keine Probevorbereitung

- zerstörungsfreie Untersuchung

- Lichtleiterkopplung

- routinemässiger Einsatz

- rasche Verfügbarkeit der Ergebnisse

Die chromatographischen Methoden sind zeitaufwendig und nicht zerstörungsfrei. Die UV/Vis-Spektroskopie besitzt nur Aussagekraft für gefärbte Proben bzw. ist nicht strukturselektiv. Eine massenspetrometrische Analyse ist ebenfalls zeitaufwendig und erfordert eine Zerstörung der Probe. Auch die NMR-Spektroskopie ist keine Routine-Methode.

Die o.g. Einschränkungen treffen allerdings nicht auf die drei schwingungsspektroskopischen Methoden (Mittel-Infrarot MIR, Nah-Infrarot NIR und Raman) zu. Im Folgenden werden die instrumentellen Grundlagen dieser Techniken kurz zusammengefasst.

  - Die verwendeten spektroskopischen Methoden

    - Nah-Infrarot (NIR)-Spektroskopie [26], [27]

Einleitung

Die Entdeckung des NIR-Bereiches kann auf die Arbeit mit Quecksilber-Thermometern von William Herschel im April 1800 zurückgeführt werden [28]. Aber die ersten NIR-Spektren wurden erst 1881 mit organischen Flüssigkeiten vermessen [29].

Der Wellenlängenbereich für das NIR erstreckt sich von 780 bis 2500 nm (12800 bis 4000 cm-1). Die NIR-Spektroskopie ist ein Absorptionsverfahren.

Die Methode ist vor allem für die Charakterisierung von C-H, O-H und N-H Funktionalitäten von Bedeutung. Deren chemische Bindungen verhalten sich wie Oszillatoren, die mit unterschiedlichen Frequenzen in Abhängigkeit von ihrer Natur schwingen. Eine chemische Funktionalität kann Strahlung, deren Frequenz ihrer Schwingungsfrequenz entspricht, absorbieren: das Molekül geht von einem Grundzustand in einen angeregten Zustand über. Auch Strahlung, deren Frequenz ein Vielfaches der Grundschwingung beträgt, kann absorbiert werden: im NIR-Bereich treten überwiegend Oberton- und Kombinations-schwingungen der o.g. Gruppen auf. Im Anhang 1 sind die Frequenzlagen und Zuordnungen charakteristischer Absorptionen im NIR-Bereich aufgeführt [30].

Seit ungefähr zehn Jahren wird die NIR-Spektroskopie in der chemischen Industrie weit verbreitet eingesetzt. Dafür gibt es verschiedene Gründe:

- die Ergebnisse sind rasch verfügbar und betriebssicher

- die Analysenkosten sind niedrig

- es ist nur eine geringe oder keine Probenvorbereitung erforderlich

- die Proben werden zerstörungsfrei untersucht (sie können wieder verwendet werden und es entfallen Lösemittelabfälle, die entsorgt werden müssen)

- die Benutzung von Lichtleitern ist möglich und erlaubt die Messung von Proben fernab vom Spektrometer.

Lambert-Beer’sches Gesetz

Die NIR-Spektroskopie ist vor allem eine quantitative Analysenmethode. Mit Hilfe des Lambert-Beer´schen Gesetzes lassen sich die Komponenten eines Gemisches quantitativ bestimmen.

Bereits 1760 fand Lambert, daß die Abnahme der Strahlungsintensität bei ihrem Weg durch Materie proportional zur Konzentration des Stoffes erfolgt. Zerlegt man die absorbierende Probenschicht in differentielle Schichten der Dicke dx, kann dieser Sachverhalt durch Gleichung (1) beschrieben werden.

-       = ( I	(Gleichung 1)

I:	Intensität [J/(cm² ( s)]

(:	Absorptionskoeffizient [cm-1]

Die Intensität an einer beliebigen Stelle x = l wird durch Integration der Gleichung (1) in den Grenzen 0 bis l erhalten, wobei I0 der Intensität der auf die Probe auffallenden Strahlung entspricht:

(Gleichung 2)

Es folgt die Grundform des Lambert‘schen Gesetzes:

ln I – ln Io = - ( l	(Gleichung 3)

Beer erkannte 1852 den gleichartigen Einfluß der Konzentration c, wie auch den der Küvettenschichtdicke d, auf die Strahlungsabschwächung. Demnach hat eine 1-molare Lösung eines Stoffes in einer 1 cm dicken Schicht die gleiche absorbierende Wirkung wie eine 0,5 molare Lösung in einer 2 cm dicken Schicht. Damit ergibt sich das Lambert-Beer’sche Gesetz [6]:

ln I – ln Io = - (‘( c ( d 	(Gleichung 4)

Die übliche Schreibweise ist:

I = Io ( e-(´(c(d 	oder	I = Io ( 10-((c(d  	(Gleichung 5)

I:	durchgelassene Strahlungsintensität

Io:	einfallende Strahlungsintensität

(´:	Extinktionskoeffizient (L(mol-1(cm-1)

(:	dekadischer Extinktionskoeffizient (L(mol-1(cm-1) wobei (= 0,434((´

c:	Konzentration (mol(L-1)

d:	Probenschichtdicke (cm)

Zum leichteren Umgang mit Gleichung 5 wurde die Absorbanz A eingeführt:

A = log        = ( ( c ( d	(Gleichung 6)

Dadurch läßt sich mit additiven Größen rechnen, da mit Gleichung 6 der logarithmische Zusammenhang zwischen den Meßgrößen I und Io mit der Konzentration c linearisiert wird. Die Absorbanz A ist also der Konzentration direkt proportional.

Die Gleichung 6 beschreibt den Zusammenhang von drei veränderlichen Größen (A, c, d) und dem dekadischen Extinktionskoeffizienten (. Bei quantitativen Messungen steht in der Regel die Konzentration c eines Stoffes in einem Mehrkomponentengemisch im Mittelpunkt des Interesses. Alle weiteren Größen müssen also bekannt sein oder über eine Kalibrierung ermittelt werden [26], [32].

Die NIR-Spektroskopie ist heute mit ihrem hohen Informationsgehalt und der Vielfalt der Probenpräsentationen sowie in Kombination mit chemometrischen Auswertemethoden, eine der wichtigsten Analysenmethoden der industriellen analytischen Chemie.

Spektrometer

Die NIR-Spektroskopie beruht auf der Absorption von Strahlung durch Materie. Das Meßprinzip kann auf folgende Weise unterteilt werden [33]:

- eine NIR-Quelle schickt polychromatische Strahlung auf eine dispergierende Vorrichtung (Monochromator), die die Strahlung in die einzelnen Frequenzen zerlegt.

- nach diesem Monochromator fällt die dispergierte Strahlung auf die Probe.

- prinzipiell gibt es 2 Meßverfahren: Reflexion oder Transmission, je nachdem ob die Strahlung zurückgeworfen oder durchgelassen wird.

- ein Detektor nimmt die reflektierte oder durchgelassene Strahlung auf und verwandelt sie in ein Signal ( das NIR-Spektrum wird erzeugt.

Als Monochromator wird in klassischen NIR-Spektrometern meist ein Gitter eingesetzt. Alternativ besteht die Möglichkeit die polychromatische Strahlung ohne Monochromator in einem Interferometer zu verarbeiten. Das vorerst erhaltene Interferogramm (siehe unten) wird dann mit Hilfe der Fourier-Transformation in ein Spektrum umgerechnet.

Die Fourier-Transformation (FT) ist eine universelle mathematische Methode, die in der Mathematik, Physik und Technik Anwendung findet, beispielsweise für numerische Methoden, für die Signalverarbeitung, die Kommunikation oder in Instrumenten. Sie beruht auf folgendem Prinzip: eine periodische oder nichtperiodische mathematische Funktion f(x) kann durch die Aufsummierung oder Integration von Sinus- und Cosinus-Funktionen beschrieben werden [34]. Die mathematische Formulierung der FT ist:

(Gleichung 7)

und die inverse FT ist:

(Gleichung 8)

In der FTIR/FTNIR Spektroskopie stellen s den Spiegelweg und x die Wellenzahl dar (Gleichungen 7 & 8).

Die FT-Spektroskopie basiert auf der Interferenz elektromagnetischer Wellen. Durch eine orts-(bzw. zeit-)abhängige Phasenverschiebung der interferierenden Wellen wird ein Interferogramm erzeugt. Dieses wird anschließend mit Hilfe des Computers in ein Spektrum umgerechnet. Die Entwicklung von FT-Spektrometern begann vor ca. hundert Jahren mit dem Zweistrahl-Interferometer von Michelson.

Die Abbildung 1-17 zeigt das optische Schema eines Michelson-Interferometers.

### Abbildung 1-17: Optisches Schema eines Michelson-Interferometers [26], [16], [35]

Ausgehend von der Quelle trifft die Strahlung auf den Strahlenteiler, und wird in zwei Teilstrahlen mit gleicher Intensität aufgeteilt. Beide Teilstrahlen werden von zwei zueinander senkrecht stehenden Spiegeln reflektiert, wobei der eine Spiegel in Richtung der optischen Achse bewegt werden kann. Die Weglänge des bewegten Spiegels wird als Retardation bezeichnet. Die Teilstrahlen werden dann vom Strahlenteiler wieder teilweise reflektiert und durchgelassen und interferieren miteinander.

Die vom Detektor nach Wechselwirkung mit der Probe gemessene Intensität ist als Folge der konstruktiven und destruktiven Interferenz abhängig von der optischen Wegdifferenz der beiden Strahlen und kann über die FT in ein Spektrum umgerechnet werden.

FT-NIR Spektrometer NIRVIS

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das FT-NIR Spektrometer NIRVIS der Firma BÜHLER (jetzt BÜCHI) verwendet (Abbildung 1-18 & 1-19).

### Abbildung 1-18: Optisches Schema des NIRVIS Polarisationsinterferometers [36]

Abbildung 1-19: Gesamtansicht des NIRVIS FT-NIR Spektrometers [34]

Im Gegensatz zum Michelson-Interferometer ist dieses System ein Einstrahlpolarisations-interferometer. Die Interferenz wird durch eine besondere physikalische Eigenschaft von kristallinem Quarz, die Doppelbrechnung, ermöglicht.

Das Meßprinzip dieses FT-NIR-Spektrometers läßt sich auf folgende Weise zusammenfassen:

- die NIR-Quelle erzeugt ein polychromatisches Strahlenbündel, das in das Interferometer eingestrahlt wird.

- das Interferogramm wird durch die Bewegung eines der beiden doppelbrechenden Keile erzeugt.

- das aus dem Interferometer austretende Strahlenbündel wird von der Probe reflektiert oder durchstrahlt die Probe; Strahlung bestimmter Wellenlängen wird dabei absorbiert.

- das reflektierte oder durchgelassene Strahlenbündel trifft auf den NIR-Detektor.

- das Signal, das vom Detektor gemessen wird, ist ein Interferogramm. Dieses wird digitalisiert und an einen Computer, der die FT ausführt, weitergeleitet: das entsprechende NIR-Spektrum wird berechnet (Lichtintensität in Abhängigkeit von der Wellenlänge oder Wellenzahl).

Ein FT-NIR-Spektrometer bietet viele Vorteile:

- die Verschiebung des bewegten Spiegels oder eines Quarz-Keils kann mittels optischer Methoden exakt bestimmt werden. Dies geschieht z.B. unter Verwendung einer monochromatischen Lichtquelle (Laser). Das Interferogramm der Laserstrahlung ist eine Cosinusfunktion. Durch einfaches Abzählen der Nullpositionen der Cosinusfunktion können Distanzen mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Diese Genauigkeit transformiert sich bei der im Computer durchgeführten inversen FT in die Wellenzahlskala des Spektrums.

- sehr hohe Lichtintensitäten können das Interferometer passieren. Dies hat ein gutes Signal/Rausch-Verhältnis zur Folge.

- die Messung dauert nur wenige Sekunden.

- die Empfindlichkeit ist deutlich größer.

Diese Vorteile führen in der Praxis zu einer Überlegenheit der FT-Spektrometer gegenüber dispersiven Spektrometern.

Ein Nachteil der FT-Spektrometer ist, daß die auf Grund des optischen Prinzips ausgeführte Fourier-Transformation wieder "neutralisiert" werden muß. Dies geschieht in der Regel mathematisch im Computer durch die inverse FT. Angesichts der heute zur Verfügung stehenden leistungsstarken Personal Computer stellt dies aber kein Problem mehr dar.

Spektroskopische Größen [27]

Die elektromagnetische Strahlung

Aus der Elektrizitätslehre ist bekannt, daß bewegte elektrische Ladungen magnetische Felder induzieren und daß Änderungen des magnetischen Flusses umgekehrt die Entstehung eines elektrischen Feldes bewirken. Schwingende elektrische Ladungen verursachen also eine periodische Änderung elektromagnetischer Felder, die sich als elektromagnetische Wellen geradlinig mit Lichtgeschwindigkeit im Raum ausbreiten. Je nach ihrer Erscheinungsform oder ihrer Wirkung auf die Materie und die menschlichen Sinnesorgane spricht man von verschiedenen Strahlungsarten (z.B.: Licht, Wärme, Röntgenstrahlen), die sich nur hinsichtlich der Wellenlänge bzw. der Schwingungsfrequenz voneinander unterscheiden, physikalisch aber wesensgleich sind. Der Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums umfaßt eine weite Skala und reicht von den Gamma-Strahlen bis zu den Radiowellen.

Die Wellenlänge

Die Meßgröße für die elektromagnetische Strahlung ist die Wellenlänge ((). Die Wellenlängenskala wird üblicherweise in µm oder nm angegeben.

Die Frequenz

Sie ist definiert als die Anzahl der Schwingungen, die der oszillierende elektrische (oder magnetische) Vektor der Strahlung in der Zeiteinheit ausführt. Ihre Dimension ist eine reziproke Zeit, und sie wird in der Einheit Hertz (Schwingungen pro Sekunde) angegeben:

1Hz=1s-1	(Gleichung 9)

Die Proportionalitätskonstante der Beziehung zwischen Frequenz und Wellenlänge einer Strahlung ist deren Fortpflanzungsgeschwindigkeit, nämlich die Lichtgeschwindigkeit c mit der Dimension cm·s-1:

(Gleichung 10)

Die Bedeutung der Schwingungsfrequenz ( als Meßgröße der Wellenbewegung des Lichtes liegt in ihrer direkten Beziehung zum Elementarvorgang der IR-Spektroskopie: der Wechselwirkung zwischen der elektromagnetischen Strahlung und der Schwingungsbewegung der Atome im Molekülverband.

Die Wellenzahl

Speziell in der IR-Spektroskopie hat sich eine dritte Einheit durchsetzen können: die Wellenzahl      , der reziproke Wert der Wellenlänge.

(Gleichung 11)

Ein wichtiges Argument für die Verwendung der Wellenzahl als Meßgröße ist die Proportionalität zur Frequenz ( des Lichtvektors. Diese steht zur Wellenzahl in folgender Beziehung:

(Gleichung 12)

Die Strahlungsenergie

Um elektromagnetische Strahlung zu erzeugen, muß Energie in irgendeiner Form aufgewendet werden. Die elektromagnetische Strahlung ist ein Energieträger. Energie und Frequenz der Strahlung stehen in folgender Beziehung zueinander:

(Gleichung 13)

Die Größe h=6,626·10-34 J(s ist das Planck´sche Wirkungsquantum und c ist die Lichtgeschwindigkeit (c = 2,998(108 m(s-1).

Strahlungsfrequenz und Energie sind demnach direkt proportional. Die Strahlungsarten im elektromagnetischen Gesamtspektrum sind nach deren Energie angeordnet: die kurzwellige Gamma-Strahlung ist sehr energiereich, während die langwellige IR-Strahlung energiearm ist.

Tritt eine elektromagnetische Welle in Wechselwirkung mit Materie, kann es zu einem Energieaustausch kommen, wobei Strahlungsenergie E in einer Materialprobe absorbiert wird. Diese Aufnahme von Strahlungsenergie wird Absorption genannt. In der Spektroskopie wird häufig der Begriff Durchlässigkeit (oder Transmission) verwendet, womit der von der Probe nicht absorbierte Anteil der eingedrungenen Strahlung gemeint ist. Die Durchlässigkeit oder die Transmission T ist definiert als:

oder		(Gleichung 14)

Die Absorption bzw. die Durchlässigkeit sind sehr charakteristische, frequenzabhängige Eigenschaften jedes chemischen Stoffes. Deren Messung und Deutung sind Gegenstand der optischen Spektroskopie.

Schwingungen des Moleküls [37]

Elektromagnetische Strahlung kann mit dem Elektron als einer bewegten elektrischen Ladung in Wechselwirkung treten und dabei Energie abgeben. Nun kann aber eine schwingende oder rotierende Atomgruppe ebenfalls mit der Bewegung einer elektrischen Ladung verbunden sein und zwar dann, wenn die Ladungen der Atome in einem Molekül nicht symmetrisch verteilt sind oder wenn die Ladungsverteilung durch die Schwingungsbewegung der Atome unsymmetrisch wird. Man spricht im Falle der Dipolmomente solcher Atomgruppen von Bindungsmomenten (Abbildung 1-20).

### Abbildung 1-20: Schwingungsbeispiel für das HCl-Molekül

Die elektromagnetische Strahlung entsprechender Frequenz kann demzufolge dann mit einem Molekül in direkte Wechselwirkung treten, wenn mit der anzuregenden Schwingung der betreffenden Atomgruppe eine Dipolmomentänderung verbunden ist.

Moleküle, die kein Dipolmoment besitzen (z.B. H2, N2, O2) sind daher nicht IR-aktiv. Aus verschiedenen Atomarten gebildete Moleküle sind dagegen stets in der Lage, mit infraroter Strahlung in Wechselwirkung zu treten. Wenn nicht von vornherein ein Dipolmoment vorhanden ist, dann werden zumindest diejenigen Schwingungen angeregt, bei denen durch asymmetrische Verlagerung der Ladungsschwerpunkte ein Dipolmoment entsteht. Schwingungen, mit denen keine Dipolmomentänderung verbunden ist, sind nicht anregbar; man bezeichnet sie als IR-inaktiv.

Die Anregung eines Moleküls zur Rotation bzw. der Übergang in einen Zustand höherer Rotationsenergie kann entsprechend auch nur dann erfolgen, wenn das Molekül als Ganzes ein Dipolmoment aufweist.

Normalschwingungen

Zweiatomige Moleküle können naturgemäß nur eine einzige Schwingungsbewegung ausführen. Dies ist eine gegenläufige Verschiebung der Atome in Valenzrichtung, wobei der Massenschwerpunkt in seiner Lage erhalten bleibt.

Die Anzahl der möglichen Schwingungsformen von mehratomigen Molekülen läßt sich folgendermaßen ableiten: jedes einzelne Atom kann Bewegungen in den drei Richtungen des Raumes ausführen, zu deren Beschreibung 3N Raumkoordinaten erforderlich sind, wenn N die Anzahl der Atome ist. Ein System von N Massenpunkten verfügt daher über 3N Bewegungsfreiheitsgrade.

Bei drei dieser Bewegungen (Translation) verschieben sich allerdings die Atome nicht relativ zueinander, sondern sie bewegen sich alle in derselben Richtung unter gleichzeitiger Veränderung der Lage des Massenschwerpunktes. Weitere drei Bewegungskombinationen führen zu einer Rotation um den Massenschwerpunkt, so daß die Zahl der eigentlichen Schwingungsfreiheitsgrade folgendermaßen zu ermitteln ist:

#### Z=3·N-6	(Gleichung 15a)

Den linearen Molekülen kommen nur zwei Rotationsfreiheitsgrade zu, da die Rotation um die Molekülachse mit keiner Bewegung der Atome oder des Massenschwerpunktes verbunden ist. Dieser Molekültyp verfügt daher über einen Schwingungsfreiheitsgrad mehr:

#### Z=3·N-5	(Gleichung 15b)

Die auf diese Weise zu berechnende Gesamtzahl der Schwingungen eines Moleküls nennt man seine Normalschwingungen. Die tatsächlichen Bewegungen der Atome innerhalb des Molekülverbandes ergeben sich aus der Überlagerung dieser Normalschwingungen. Jeder Normalschwingung ist eine bestimmte Schwingungsfrequenz zugeordnet, wobei sich Schwingungen auch überlagern können.

Beispiel

Ein dreiatomiges lineares Molekül (z.B.: Kohlendioxid) ist in der Lage vier Schwingungen auszuführen.

#### Z=3·3-5=4

Bei der 1. Schwingungsform bewegen sich die beiden O-Atome des Moleküls symmetrisch in Valenzrichtung zum Zentralatom hin. Ist die Masse der beiden Atome gleich, so fällt der Massenschwerpunkt mit dem Zentralatom zusammen. Dieses führt daher bei dieser Schwingungsform keine Bewegung aus. Da mit dieser symmetrischen Valenzschwingung keine Dipolmomentänderung verbunden ist, ist die Schwingung IR-inaktiv.

Bei der 2. Schwingungsform bewegen sich die beiden O-Atome gleichsinnig und damit antisymmetrisch in bezug auf das Zentralatom. Letzteres führt eine Gegenbewegung aus, womit der Massenschwerpunkt erhalten bleibt. Diese antisymmetrische Valenzschwingung ist IR-aktiv.

Bei der 3. Schwingungsform bewegen sich die Atome senkrecht zur Valenzrichtung und zwar die O-Atome gleichsinnig, das Zentralatom in der Gegenrichtung.

Diese Schwingung hat eine Veränderung des hier 180° betragenden Valenzwinkels zur Folge, weshalb dieser Schwingungstyp Deformationsschwingung genannt wird. Auch bei dieser Schwingung wird ein Dipolmoment induziert, die Schwingung ist deshalb IR-aktiv.

Die 4. Schwingung entspricht in ihrer Art völlig der 3.Schwingung, die Bewegungsrichtung ist lediglich um 90° gedreht. Während Schwingung 3 in der Papierebene erfolgt, bewegen sich die Atome bei Schwingung 4 senkrecht dazu. Da diese beiden Deformations-schwingungen durch verschiedene Raumkoordinaten zu beschreiben sind, sind sie grundsätzlich als zwei verschiedene Normalschwingungen anzusehen. Betrachtet man jedoch die Schwingungsform, so erkennt man, daß die Schwingungsfrequenz in beiden Fällen denselben Wert annehmen muß. Derartige, mit gleicher Frequenz erfolgende Schwingungen bezeichnet man als degeneriert oder entartet und gibt zusätzlich den Entartungsgrad an, womit die Zahl der gleichfrequenten Normalschwingungen gemeint ist. In diesem Fall handelt es sich um eine zweifach entartete Schwingung.

Normalschwingungen sind abhängig von drei Faktoren:

• Masse der schwingenden Teilchen

• Bindungskräfte

• Wechselwirkung zwischen den einzelnen Schwingungen (Kopplung genannt); sie

hängt von der Geometrie der Moleküle ab.

Die Frequenz ν eines harmonischen Ozillators kann mit folgender Gleichung beschrieben werden:

(Gleichung 16)

mit 		(Gleichung 17)

k: Kraftkonstante

µ: reduzierte Masse

m1, m2: Masse der an der Schwingung beteiligten Atome

Je schwerer die an der Bindung beteiligten Atome sind, desto niedriger ist die Frequenz dieser Schwingung.

##### Streckschwingung	C-H	ca. 3000 cm-1

##### C-D	ca. 2100 cm-1

###### C-C	ca. 1000 cm-1

###### C-Br	ca. 650 cm-1

Je stärker die Bindung zwischen zwei Atomen ist, desto höher ist deren Schwingungs-frequenz.

##### C-C	ca. 1000 cm-1

##### C=C	ca. 1600 cm-1

##### C(C	ca. 2200 cm-1

Wenn die schwingenden Atome nahe beieinander liegen, können verschiedene Schwingungen dieser Atome koppeln.

Besonders bei Kohlenstoff-Ketten (z.B. in Polymeren)tritt dieses Phänomen auf; es tritt ein ganzes System von Absorptionsmaxima auf, bei dem man nicht jede Bande einem bestimmten Atompaar zuordnen kann.

1.5.2)	Raman-Spektroskopie [26], [38], [39], [40]

Einleitung

Die Raman-Spektroskopie beruht auf dem Raman-Effekt. Mit dieser Spektroskopie werden die Intensitäten von inelastisch gestreuter Strahlung gemessen. Das Raman-Streulicht wird bei Wellenlängen beobachtet, das durch Molekül- oder Kristallgitterschwingungen gegenüber dem einfallenden Licht verschoben ist. Im Gegensatz zur Absorption von Strahlung im infraroten Spektralbereich beruht der Raman-Effekt auf einem Streuprozeß. Jedoch sind die Infrarot- und Raman-Spektroskopie in ihrem Informationsgehalt komplementär. Anhand von Auswahlregeln kann vorhergesagt werden, welche Schwingungen Infrarot- bzw. Raman-aktiv sind. Typische Anwendungen der Raman-Spektroskopie sind die Strukturbestimmung, die qualitative Analyse von Mehrkomponentensystemen und die quantitative Analyse.

Raman-Effekt [27], [41]

Wird eine Molekül mit monochromatischem Licht bestrahlt, so wird das eingestrahlte Licht gestreut. Nach Zerlegung des Streulichts zeigen sich neben der intensiven Spektrallinie der Lichtquelle zusätzliche Spektrallinien, die gegenüber der Frequenz der Lichtquelle verschoben sind. Die letzteren Linien werden Raman-Linien genannt. Sie sind nach dem indischen Physiker Chandrasekhara Venkata Raman benannt, der im Jahr 1928 als erster über die experimentelle Entdeckung dieser Linien berichtete [42], [43].

Abbildung 1.21: Schematische Darstellung der Energiezustände

bei der Rayleigh- und Raman-Streuung [38], [39]

Bei der Raman-Streuung kann die Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes (grüner Pfeil) entweder zum langwelligen Spektralbereich (Stokes-Raman-Streuung: roter Pfeil) oder zum kurzwelligen Spektralbereich (anti-Stokes-Raman-Streuung: blauer Pfeil) verschoben sein. S0, N0: elektronischer bzw. Schwingungsgrundzustand; S1, N1: 1. elektronischer bzw. schwingungsangeregter Zustand (Abbildung 1-21).

Die Wechselwirkung zwischen Materie und Licht kann als ein Stoßvorgang angesehen werden. Dabei ergeben sich drei Möglichkeiten:

1. Beim elastischen Stoß eines Photons mit der Energie h0 (grüner Pfeil) verändert sich die Frequenz der Streustrahlung nicht im Vergleich zur Frequenz der Lichtquelle. Der Energiezustand des Moleküls ändert sich dabei ebenfalls nicht. Diese Streuung wird als Rayleigh-Streuung bezeichnet.

Die beiden anderen Möglichkeiten stellen den Raman-Effekt dar, der als unelastischer Stoß zwischen einem Photon und einem Molekül aufgefaßt werden kann. Die Energie, die dabei abgegeben oder aufgenommen wird, entspricht der Differenz zwischen zwei Energieniveaus einer Molekülschwingung.

2. Das Molekül besitzt nach dem Stoß eine höhere Schwingungsenergie. Das Streulicht ist dabei energieärmer geworden (roter Pfeil) und weist damit eine geringere Frequenz auf. Die beobachteten Spektrallinien werden als Stokes-Linien bezeichnet.

3. Das Molekül besitzt nach dem Stoß eine niedrigere Schwingungsenergie. Die Energie des gestreuten Lichtes ist dabei größer geworden (blauer Pfeil) und weist eine höhere Frequenz auf. Die beobachtbaren Spektrallinien werden als Anti-Stokes-Linien bezeichnet. Dieser Fall ist nur möglich, wenn sich das Molekül vor dem Stoß in einem angeregten Energiezustand befindet.

Auswahlregeln [44]

Anhand von Auswahlregeln kann vorhergesagt werden, welche Schwingungen Infrarot- bzw. Raman-aktiv sind. Allgemein gilt, daß für ein Molekül mit Symmetriezentrum alle Schwingungen, die symmetrisch zum Symmetriezentrum erfolgen, im IR-Spektrum verboten sind, und alle Schwingungen, die antisymmetrisch sind, im Raman-Spektrum verboten sind. Diese Regel ist als Alternativ-Verbot bekannt.

Eine Infrarot-Absorption wird dann beobachtet, wenn durch die Normalschwingung eine Änderung des Dipolmoments µ im Molekül eintritt. Die Intensität der IR-Absorptionsbande IIR ist proportional zum Quadrat der Änderung des Dipolmoments µ mit der Normalkoordinate q:

(Gleichung 18)

Eine Normalschwingung ist Raman-aktiv, wenn sich während der Schwingung die Polarisierbarkeit des Moleküls ändert. Die Intensität IRaman einer Raman-Bande ist proportional zum Quadrat der Änderung der Polarisierbarkeit  mit der Normalkoordinate q:

(Gleichung 19)

Als Folge der Auswahlregeln kann verallgemeinert werden, daß die Infrarot-Spektroskopie mehr über polare funktionelle Gruppen aussagt und die Raman-Spektroskopie besonders hilfreich für die Charakterisierung homonuklearer Funktionalitäten (z.B. des Kohlenstoff-gerüstes) ist.

Spektrometer [26], [45]

Für die Raman-spektroskopische Untersuchungen wird ein Gerät der BRUKER EQUINOX (Equivalent Input Output Exchange)-Baureihe eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein fortschrittliches Fourier-Transform-Infrarot/Raman-Spektrometer mit einer robusten optischen Konstruktion, einem permanent justierten Interferometer und einem leistungsfähigen PC-Datensystem. Die Bedienung erfolgt über die BRUKER Applikationssoftware OPUS.

Abbildung. 1-22: Optischer Strahlengang eines Bruker IFS 66

FTIR/FT-Raman Spektrometers mit einem FRA 106

FT-Raman Modul [45]

Das BRUKER EQUINOX Spektrometer kann für IR-Routinemessungen im Bereich von 150cm-1 bis 8000 cm-1 eingesetzt werden. Es hat drei Detektoren (MCT, DTGS mit KBR-Fenster und DG TS mit Polyethylen-Fenster), zwei Lichtquellen (Siliziumcarbid-Globar, Wolfram-Halogen-Lampe) sowie 3 Beamsplitter (3 µm Mylar, Ge/KBr und Si/CaF2) [46].

Weiterhin ist das FRA 106 FT-Raman-Modul an das Gerät angekoppelt. Es ist mit einem Nd-YAG-Laser (1064 nm) ausgerüstet. Die Quelle ist luftgekühlt, so daß kein Kühlwasser erforderlich ist. Als Detektor wird ein mit flüssigem Stickstoff gekühlter Ge-Detektor verwendet.

Das Interferometer ist gegen mechanische Beanspruchung unempfindlich, permanent justiert und mit einem in der Raumfahrt bewährten Lager ausgestattet. Die Abbildung 1-22 zeigt das optische Schema eines kombinierten FTIR/FT-Raman Spektrometers der IFS 66 Baureihe. Das Design des Interferometers mit phasenverzögernder Strahlenteileranordung und Laserquadraturdetektion erlaubt eine symmetrische Interferogrammaufnahme bis zu einer spektralen Auflösung von 1 cm-1.

1.5.3)	MIR-ATR Spektroskopie [47], [48]

Prinzip der Messung

Grundlage dieses Verfahrens ist der Effekt der abgeschwächten Totalreflexion (Attenuated Total Reflection: ATR) [49]. Die ATR Spektroskopie ermöglicht die Charakterisierung vieler Proben, deren Untersuchung mit einer einfachen Transmissionstechnik aus den unterschied-lichsten Gründen nicht möglich ist.

Die ATR-Messtechnik wurde durch Arbeiten von Harrick [50] und Fahrenfort [51] bekannt. Sie macht sich die physikalischen Effekte bei der Strahlungsreflexion an der Grenzfläche zweier optisch verschieden dichter Medien zunutze. Trifft die Strahlung in einem Medium mit hohem Brechungsindex n1 schräg auf die Grenzfläche zu einem optisch dünneren Medium mit n2<n1, so wird die Strahlung in das dichtere Medium zurückreflektiert, wenn der Einfallswinkel ( (Abbildung 1-23) den Grenzwinkel der Totalreflexion übersteigt. Infolge der Wellennatur des Lichtes dringt ein Teil der elektromagnetischen Energie auch bei Total-reflexion etwas in das optisch dünnere Medium ein und wird geringfügig versetzt, wie dies in der Vergrößerung der Abbildung 1-23 skizziert ist.

Abb. 1-23: Das Prinzip der ATR-Spektroskopie, n 1 und n2 sind die Brechungsindices des ATR-Kristalls bzw. der Probe, ( ist die Wellenlänge der IR-Strahlung,

( ist der Einfallswinkel [52], [54]

Als Maß für die Eindringtiefe in das optisch dünnere Probenmedium läßt sich die Größe dp angeben, nach der die exponentiell abfallende Amplitude des elektrischen Feldes in der Grenzfläche im Fall der Totalreflexion bei einer nichtabsorbierenden Probe auf den 1/e-ten Wert abgefallen ist [32], [53].

(Gleichung 20)

dp: Eindringtiefe

(: Wellenlänge

(: Einfallswinkel (größer als der Grenzwinkel der Totalreflexion)

n1: Brechungsindex Reflexionselement

n2: Brechungsindex Probe (n2<n1)

Um stärkere Absorptionen zu realisieren, werden bei der ATR-Technik Anordnungen gewählt, die mehrere Reflexionen an der Grenzfläche erlauben. Das optisch dichtere Medium, der sogenannte “ATR-Kristall“ oder das “Reflexionselement“, ist häufig in Form eines trapezförmig geschnittenen Prismas ausgebildet. Die untersuchte Substanz kann, wenn die Probe es ermöglicht, auf der Ober- und Unterseite des Reflexionselementes aufgebracht werden (Abbildung 1-23).

Durch den trapezförmigen Querschnitt des ATR-Kristalls wird der auf eine Seitenfläche auftreffende IR-Strahl vielfach im Kristall hin und her reflektiert. Hierbei spielt auch die Beschaffenheit der Oberfläche eine Rolle. Für das Zustandekommen eines ATR-Spektrums sind neben den Brechungsindexunterschieden und dem Einfallswinkel bei festen Proben auch der optische Kontakt zwischen ATR-Kristall und Probe maßgebend.

Das Reflexionsvermögen R ergibt sich nach dem Bouguer-Lambert-Beer’schen Gesetz näherungsweise zu:

(Gleichung 21)

(: Absorptionskoeffizient [cm-1]

de: effektive Schichdicke [cm]

Damit ist bei kleineren (-Werten das Produkt ( ( de sehr klein und R entsprechend groß. Für eine mehrmalige Reflexion (N-fach) gilt damit:

(Gleichung 22)

d.h. der zu messende Effekt wird verstärkt.

Für den Fall, daß das optisch dünnere Medium mit der Brechzahl n2 nicht absorbiert, ist die Eindringtiefe dp der Oberflächenwelle der Wellenlänge ( im optisch dichteren Medium proportional. Da zwischen dp und der effektiven Schichtdicke de, also unter Berücksichtigung der Absorption im dünneren Medium, eine Proportionalität besteht, wächst de ebenfalls mit ( an.

Das ist der Grund, daß beispielsweise langwellige Banden in ATR-Spektren intensiver auftreten als in Transmissionsspektren. Zudem korreliert de noch mit dem Einfallswinkel (, und zwar derart, daß de mit wachsendem ( abnimmt. Diese Aussagen über de gelten nur für schwache Absorptionen. Da de mit wachsendem Einfallswinkel abnimmt, kann bei starker Absorption durch den Übergang zu großem Einfallswinkel wieder eine schwache Absorption erreicht werden.

Für die praktische Anwendung des ATR-Verfahrens ist es manchmal wichtig, daß die Eindringtiefe der Strahlung in das optisch dünnere Medium möglichst klein ist, damit sehr dünne Oberflächenschichten untersucht werden können.

ATR-Einheit

Die Aufnahme der Spektren erfolgte mit einer ATR-CIR (Cylindrical Internal Reflection) Einheit (Abbildung 1-24).

In den meisten ATR-Messeinheiten wird ein ZnSe-Kristall (Brechungsindex: 2,4) mit einem Einfallswinkel von 45° oder 60° verwendet [35].

Abbildung 1-24: ATR-CIR Einheit mit ZnSe-Kristall

  - Chemometrie und Datenvorbehandlung

Raman-, MIR-ATR- und besonders NIR-Spektren sind im Allgemeinen durch eine Vielzahl von Bandenüberlagerungen gekennzeichnet. Eine univariate Auswertung ist daher nicht immer möglich. Unterschiede in den Spektren ähnlicher Stoffe bestehen oftmals nur aus einer leichten Verschiebung oder kleinen Bandenformänderungen der Absorptionsbanden oder Raman-Signale. Aus diesem Grunde werden die Spektren oft mit Hilfe statistisch-mathematischer Methoden ausgewertet, weswegen der verwendeten chemometrischen Software eine besondere Bedeutung zukommt.

Der Begriff Chemometrie wurde 1972 von dem Schweden Svante Wold und dem Amerikaner Bruce Kowalski eingeführt. Die aktuelle Definition für Chemometrie lautet wie folgt: "Chemometrie ist die chemische Disziplin, bei der mathematische und statistische Methoden zur Planung und Auswahl optimaler Meßverfahren und Experimente und zur Gewinnung maximaler chemischer Information bei der Analyse chemischer Daten verwendet werden" [16]. Kürzer gefaßt ist Chemometrie die Anwendung mathematischer Verfahren zur Verarbeitung, Auswertung und Interpretation großer Datenmengen (z.B. Spektren) in der Chemie.

Die chemometrische Software hat im Rahmen spektroskopischer Auswertemethoden die Aufgabe, einen statistischen Zusammenhang zwischen den Spektraldaten und den bekannten Eigenschaftswerten (z.B. Laboranalysen) der zur Kalibration verwendeten Proben zu finden [16], [55].

Ist der Zusammenhang systematisch, so können gewünschte Parameter unbekannter Proben (z.B. Identität, Wassergehalt, etc.) durch Aufnahme des Spektrums und anschließende rechnerische Auswertung mit dem vorher erstellten Kalibrationsmodell vorhergesagt werden.

# Kalibration und Validation

Für die Analyse von unbekannten Proben werden zuerst Spektren von Proben aufgenommen und in einer spektralen Datenbank gesammelt. Ein Datensatz wird in einen Kalibrationssatz und einen Validationssatz unterteilt. Aus dem größeren Kalibrationssatz wird zuerst ein geeignetes Kalibrationsmodell berechnet. Zum Beispiel wird mittels PCA (Principal Component Analysis) aufgrund von Spektren bekannter Proben ein Modell zur Identifizierung erstellt. Mittels PLS (Partial Least Squares) wird für eine chemische oder physikalische Größe, z.B. den Gehalt einer Komponente oder den Läuferneigungswert, anhand der gegebenen Spektren der Referenzproben und der bekannten Referenzwerte ein quantitatives Modell erstellt. Mit dem kleineren Validationssatz wird eine Vorhersage der zu beurteilenden Eigenschaften durchgeführt und damit die Qualität des Modells getestet. Die Kalibrations- und Validationsproben sind voneinander unabhängige Proben. In Abbildung 1-25 sind die Kalibration und die Vorhersage unbekannter Analysenproben dargestellt [56].

Abbildung 1-25: Kalibration und Vorhersage in der Nahinfrarotspektroskopie

Die physikalische Grundlage der in Abbildung 1-25 dargestellten Kalibrierung und Vorhersage ist durch das Lambert-Beer’sche Gesetz (s. Kapitel 1.5.1: die verwendeten spektroskopischen Methoden) gegeben, welches den linearen Zusammenhang zwischen Absorbanz und Konzentration wiedergibt.

Die Absorbanz wird aus Einheitsgründen mit einem “x“ und die Konzentration mit einem “y“ symbolisiert. Die Modellgleichung lautet somit:

(Gleichung 23)

Wird die Gleichung nach der Konzentration y umgestellt, folgt die Vorhersagegleichung:

(Gleichung 24)

Da der Extinktionskoeffizient eines Stoffes meist unbekannt ist und die Schichtdicke d der Küvette während der Messung unverändert bleibt, wird der Faktor 1/d·ε durch einen Parameter b zusammengefaßt, dessen Ermittlung Ziel des Kalibrationsvorganges ist. Es folgt eine allgemeine Formulierung des linearen Modells:

(Gleichung 25)

Aus diesem Ansatz können Modelle durch univariate Regression erstellt werden. Voraus-setzung ist eine für die zu bestimmende Komponente störungsfreie, charakteristische Bande im Spektrum [56], [57]. Die Absorbanzmaxima oder die Bandenflächen werden bei der univariaten Kalibration gegen die entsprechenden Konzentrationen aufgetragen. Der aus den Absorbanz-/Konzentrationsdaten errechnete Modellparameter b gestattet die Vorhersage von unbekannten Konzentrationen aus den gemessenen Absorbanzmaxima oder Bandenflächen. Die Abbildung 1-26 faßt das Prinzip der univariaten Regression graphisch zusammen [57].

Abbildung 1-26: Prinzip der unvariaten Regression

Die Vorhersagegenauigkeit der univariaten Kalibration ist in den meisten Fällen aufgrund einer Vielzahl von Mängeln unzureichend:

- Probleme treten bei neuen, nicht kalibrierten Proben auf. Die Konzentration wird nur durch die Intensität bei einer Wellenlänge (Wellenzahl) oder einer Absorptionsbande im Spektrum korreliert, dadurch können Ausreißer oder unbekannte Störkomponenten manchmal nicht detektiert werden.

- Das Detektorrauschen wird bei der Berechnung des Modells mitverwendet und unterliegt somit statistischen Signalschwankungen. Andere Messtechniken wie die diffuse Reflexionsmessung unterliegen nicht dem Lambert-Beer’schen Gesetz.

- Bei der Bestimmung von Mehrkomponentensystemen ist eine ausreichende Trennung der Peakmaxima in der NIR-Spektroskopie nicht immer gegeben. Desweiteren impliziert das Lambert-Beer’sche Gesetz eine lineare Additivität der Absorbanzen aller Komponenten, so daß eine lineare Kalibrationsfunktion b bei der Auftragung der Absorbanz gegen die Konzentration resultieren sollte. Das Auftreten intermolekularer Wechselwirkungen oder von Temperatureinflüssen auf die Proben kann zu Intensitätsänderungen der entsprechenden Absorptionsbanden führen.

Die Kalibration erfordert die Auswahl eines geeigneten Datenbereiches, eine optimale Daten-vorbehandlung und die Auswahl der optimalen Faktorenzahl. Jede Kalibration sollte auf einer zuverlässigen Referenzmethode beruhen, weil alle späteren NIR-, Raman- oder ATR-Analysenwerte nur mit Analysenergebnissen dieser Referenzmethode zu vergleichen sind. Es sind zwei Arten der Validation möglich: “Cross-Validation“ und “Test-Set-Validation“.

Bei der Cross-Validation werden aus dem Kalibrationsdatensatz einzelne Proben heraus-genommen. Mit den verbleibenden Proben wird ein Modell erstellt, womit die zuvor entnommenen Proben vorhergesagt werden. Die entnommenen Proben werden in den Kalibrationsdatensatz zurückgeführt und weitere Proben entnommen. Dieser Vorgang wird so lange durchgeführt, bis alle Proben einmal entnommen wurden (Full Cross Validation). Bei der Test-Set-Validation werden alle N Proben des Kalibrationsmodells zur Modellbildung herangezogen. Dieses Modell bleibt konstant und es werden keine Spektren aus dem Kalibrationsdatensatz ausgeschlossen. Danach werden die Proben des Validationssatzes vermessen, um den Vorhersagefehler des Modells abschätzen zu können. Zur Gütebeurteilung der Kalibration dienen folgende statistische Parameter [58]:

- RMSECV (Root Mean Square Error of Cross Validation): die Wurzel des mittleren Fehlerquadrates der Full Cross-Validation. Dieser Wert ist ein quantitatives Maß für die mittlere Vorhersagegenauigkeit des Modells. Je geringer dieser Fehler ist, um so besser ist dessen Qualität.

(Gleichung 26)

=	vorhergesagte Werte

=	gemessene Werte (Referenzwerte)

N	=	Anzahl der Spektren im Kalibrationssatz

- RMSEP (Root Mean Square Error of Prediction) ist die Wurzel des mittleren Vorhersagefehlerquadrates bei der quantitativen Auswertung des chemometrischen Modells bei der Test-Set-Validation.

(Gleichung 27)

N	=	Anzahl der Spektren im Validationssatz

- BIAS (systematischer Fehler) bezieht sich auf die Ordinate der Regressionsgeraden. Der BIAS ist der Betrag, um den alle Proben im Validationssatz im Durchschnitt über- bzw. unterschätzt werden.

(Gleichung 28)

- SEC (Standard Error of Calibration) ist die Standardabweichung aller Analysen-werte von den Referenzwerten der Kalibrationsproben. Er hat die gleiche Einheit wie das untersuchte Merkmal (z.B. µm). Der Standardfehler sollte klein sein.

(Gleichung 29)

- SEP (Standard Error of Prediction) beinhaltet die zufälligen und die systematischen Fehler und wird daher im Allgemein als Fehler in den vorhergesagten Werten angegeben.

(Gleichung 30)

- R² (Bestimmtheitsma() variiert zwischen 0 und 1. Je höher R², um so besser ist die Korrelation zwischen der Varianz in den Konzentrations- und den Spektraldaten.

(Gleichung 31)

=	Mittelwerte

- Residuum ist die Differenz zwischen den tatsächlich gemessenen Werten und den vorhergesagten Werten. Je kleiner das Residuum ist, um so glaubwürdiger ist das Analysenergebnis. Das Residuum ist ein quantitatives Maß für die Qualität des Modells.

(Gleichung 32)

    - Faktorielle Methoden

Aufgrund der Gültigkeit des Lambert-Beer’schen Gesetzes bei univariaten Methoden ist die Modellierung einer spektralen Information, deren Änderung nicht auf Konzentrations-unterschieden beruht, nicht möglich. Somit müssen “Faktorielle Methoden“ wie die PCA oder die PLS-Regression zur Lösung des Problems herangezogen werden. Faktorielle Methoden ersetzen die Reinsubstanzspektren durch abstrakte Spektren, welche alle Veränderungen im Datensatz beschreiben können. Außerdem verwenden faktorielle Methoden numerische Algorithmen, um die Vielzahl der korrelierten Variablen auf wenige unkorrelierte Variablen zu reduzieren und ein lösbares Gleichungssystem zu erhalten [55].

Principal Component Analysis (PCA)

Das Ziel der PCA besteht darin, den aussagekräftigen Teil der Spektren von den überflüssigen Informationen zu trennen. Hierbei wird der verfügbare Satz der n x k-dimensionalen Daten (n Kalibrationsspektren mit k Datenpunkten) auf eine geringe Anzahl sogenannter Haupt-komponenten reduziert. In der vektoriellen Darstellung befinden sich die gemessenen Absorbanzen bei k Wellenlängen in einem k-dimensionalen Raum. Somit besteht jedes Spektrum im k-dimensionalen Raum aus nur einem Punkt. Die Daten der Messungen, die immer dieselbe Anzahl von Wellenlängen/Wellenzahlen enthalten, werden in einer Reihe untereinander aufgeführt. Es entsteht eine Datenmatrix X aus k Wellenlängen/Wellenzahlen und n Messungen.

Die PCA teilt die ursprüngliche Datenmatrix X, deren x-Werte untereinander wellenlängenabhängig sind, in zwei kleinere Matrizen auf, die als Scores (T) und Loadings (P) bezeichnet werden. In Gleichung 33 ist die Modellgleichung für die PCA-Modellierung aufgezeigt [56].

(Gleichung 33)

Abbildung 1-27: Aufteilung der Datenmatrix bei der Hauptkomponentenanalyse

X	=	Datenmatrix aus n Zeilen und k Spalten

T	=	Matrix der Faktorenwerte mit n Zeilen und p Spalten (Scorematrix)

P	=	Matrix der sogenannten Loadings mit p Zeilen und k Spalten (Loadingsmatrix)

E	=	Residuals

k	=	Anzahl der Datenpunkte (Wellenlängen/Wellenzahlen)

n	=	Anzahl der Messungen (Proben bzw. Spektren)

p	=	Anzahl der Faktoren

Der Zusammenhang zwischen Loadingsmatrix P und der ursprünglichen Datenmatrix X wird über die Scorematrix T hergestellt. Die Loadingsmatrix beschreibt alle systematischen Veränderungen in der Datenmatrix. Es handelt sich um Spektren voneinander unabhängiger Einflussgrößen. Die Scorematrix enthält die wesentlichen Merkmale der physikochemischen Eigenschaft aus der Projektion vom k-dimensionalen Probenraum auf den p-dimensionalen Faktorraum. Um die Vorgänge bei der PCA zu verdeutlichen, werden die Datenpunkte der bei drei Wellenlängen gemessenen “Spektren“ zweidimensional dargestellt [55] (Abbildung 1-28).

Eine geometrische Erklärung soll die PCA visualisieren [59]: man stellt sich einen Raum von 500 Dimensionen (Wellenlängen/Wellenzahlen) vor, wobei jede Wellenlänge bzw. Wellenzahl einer Dimension entspricht. In diesem Raum läßt sich ein Spektrum als ein Punkt darstellen. Mit den einzelnen Spektren bzw. Punkten im 500-dimensionalen Raum wird nun eine Koordinatentransformation durchgeführt, so daß der neue Ursprung im Schwerpunkt aller Spektren liegt und die neuen Raumrichtungen entlang der größten Varianzen in den Spektren liegen. Für drei Dimensionen läßt sich dies auch graphisch darstellen:

### Abbildung 1-28: Graphische Darstellung einer Hauptkomponentenanalyse (PCA) [59]

U1 und U2 bezeichnen die Faktorenzahl. Dies sind die neuen Raumrichtungen in der Punktwolke, auch Hauptkomponenten genannt. Sie sind künstliche Spektren. Mit verschiedenen chemometrischen Auswerteprogrammen ist es möglich, bis zu 15 Faktoren zu berechnen.

Partial Least Squares (PLS)

Der PLS-Algorithmus ist die meist verwendete Methode bei der Bearbeitung quantitativer spektroskopischer Probleme. Die Informationen der Substanzspektren werden mit der entsprechenden chemischen oder physikalischen Größe verglichen, Veränderungen der Datenpunktstrukturen erkannt und miteinander verknüpft. Die Faktoren werden so gelegt, daß die Variation der Inhaltsstoffe durch die zu bestimmenden Hauptkomponenten möglichst gut erklärt wird (Abb. 1-28). Die Zerlegung in die Loadingsmatrix P und die Scorematrix T wird also für die Datenmatrix und die Konzentrationsmatrix separat durchgeführt. Dabei unterscheiden sich die Faktoren T und die Projektoren P von denen der PCA. Insbesondere sind die Projektoren nicht mehr orthogonal. PLS1 und PLS2 unterscheiden sich dadurch, daß bei PLS1 nur ein Inhaltsstoffparameter berücksichtigt wird, während bei PLS2 mehrere Inhaltsstoffe berücksichtigt werden können. Die Besonderheit des PLS-Algorithmus liegt in der Fähigkeit der gleichzeitigen voneinander abhängigen Faktorisierung der Substanzspektren und der Parameterdaten. Zunächst erfolgt die Zentrierung der Spektren, d.h. die y-Werte werden durch Abziehen ihres Mittelwertes zentriert. Es werden zwei Arten von Projektoren benötigt, die hier als Gewichte W (Loadings Weights) und Ladungen P (Loadings) bezeichnet werden. Die Loadings Weights haben die Aufgabe als Projektoren bei der Vorhersage unbekannter Proben aus spektralen Daten die entsprechenden Scores zu berechnen. Die Scores werden also aus den spektralen Daten und den Konzentrationen ermittelt [55], [56], [57]. In Gleichung 34a und 34b sind die Modell-Gleichungen für die PLS-Modellierung aufgezeigt.

(Gleichung 34a)

(Gleichung 34b)

Abbildung 1-28: Systematik des PLS2-Algorithmus

In einer PLS-Kalibration werden die Faktoren nach sinkendem Eigenwert sortiert. Der erste Faktor charakterisiert die Hauptveränderung des betrachteten Spektrums. Er hat die größte Bedeutung für das Kalibrationsmodell. Niedrige Faktoren charakterisieren die für die Auswertung wichtigen Veränderungen der spektralen Strukturen, während höhere Faktoren den störenden Rauschanteil des Spektrums repräsentieren. Die Auswahl der optimalen Zahl an Faktoren ist für die Qualität des PLS-Modells von zentraler Bedeutung. Bei der Wahl einer zu geringen Faktorenzahl werden die vorhandenen spektralen Strukturen ungenügend erkannt, was zu keinen befriedigenden Analysenergebnissen führt. Auch eine zu große Anzahl von Faktoren führt zu einer Verschlechterung der Analyse, weil hier störende Rauschanteile mit in das Modell aufgenommen werden.

###### Datenvorbehandlung

In der Raman-, MIR/ATR- und besonders in der NIR-Spektroskopie sind die Spektren häufig von Streulichteffekten überlagert. Die Spektren unterscheiden sich dann oft durch eine Basislinienverschiebung und/oder verschiedene Basislinienanstiege. Die Qualität des entsprechenden Modells kann auch durch spektrales Rauschen verschlechtert werden. Um diese unerwünschten Effekte bei Spektren zu korrigieren und die inhaltsstoffbedingten Unterschiede zwischen Spektren verschiedener Proben zu betonen, sind mehrere Verfahren entwickelt worden, die in der Schwingungspektroskopie von Bedeutung sind.

- Selektion eines Wellenlängen-/Wellenzahlbereiches

Der erste Schritt einer Datenvorbehandlung ist die Selektion des Wellenlängen-/ Wellenzahlbereiches. Hierbei werden z.B. verrauschte Anteile aus dem Spektrum entfernt, weil sie zur Verschlechterung des Modells beitragen. Zur Lösung werden meistens Kombinationen von mehreren Wellenlängenbereichen, deren Absorbanzwerte gut mit dem Inhaltsstoff korrelieren, herangezogen. Bei Messungen mit Lichtleiterbündeln sollte der Wellenzahlbereich zwischen 4000 – 4500 cm-1 (2500 – 2222 nm) eliminiert werden, um das dadurch bedingte spektrale Rauschen zu entfernen.

Im zweiten Schritt der Datenvorbehandlung werden die spektralen Daten in eine Form gebracht, die dem verwendeten Algorithmus eine möglichste hohe Korrelation zwischen den Spektraldaten und der chemischen oder physikochemischen Eigenschaft gestattet [57]. Die meist verwendeten Methoden der Datenvorbehandlung sind:

- Normierung [57], [59], [60]

Prinzipiell enthält ein Spektrum zwei Informationen: die Intensität der einzelnen Banden sowie deren Struktur. Bei einer Normierung geht die Intensitäts-information verloren; die strukturelle Information bleibt erhalten. Die Normierung wird angewendet, wenn der Einfluss der Probenpräsentation auf das Spektrum größer ist als der Einfluss der Variation der Probenparameter [60].

- Mittelwert Normierung (Mean Normalization) [57], [60], [61]

Das ist der klassische Fall der Normierung. Jede Reihe der Datenmatrix wird durch den Mittelwert dividiert. Das Ziel besteht darin, den Einflu( versteckter Faktoren zu neutralisieren. Das entspricht das Vorgang, die ursprünglichen Werte der Variablen mit Werten um 1 zentriert zu ersetzen: die relativen Werte der Variablen werden verwendet, um die Probe zu beschreiben. In Abbildung 1-30 sind die MIR/ATR-Originalspektren und durch Vektornormierung transformierte Spektren von Wasserbasislacken dargestellt.

Abbildung 1-30: MIR/ATR-Spektren von Wasserbasislacken:

(a) Originalspektren und (b) Spektren nach Mittelwert Normierung

- Maximum-Normierung (Maximum Normalization)

Die Maximum-Normierung hat den Effekt, die Absorbanzen zu skalieren: die Spektren werden in y-Richtung so expandiert, daß der maximal auftretende y-Wert bei Absorbanz 1 liegt (Abbildung 1-31). Die Spektren werden also in y-Richtung gestaucht bzw. gestreckt.

Abbildung 1-31: MIR/ATR-Spektren von Wasserbasislacken

nach Maximum-Normierung

- Multiplikative Streukorrektur (MSC) [57], [59], [60]

Bei Messungen in diffuser Reflexion treten häufig Streueffekte auf. Die Messungen leiden unter multiplikativen und additiven Effekten wie einer Basislinienverschiebung oder einer wellenlängenabhängigen Intensitätsvariation.

Die MSC kompensiert diese Effekte durch folgende Operationen:

- Berechnung des Mittelspektrums aus allen Spektren des Kalibrationsdatensatzes

- Auftragung der Absorbanz-Werte des jeweils zu korrigierenden Spektrums gegen die Absorbanz-Werte des Mittelwertspektrums. Über ein Least Squares Verfahren wird eine Gerade aufgetragen. In Abbildung 1-32 sind die Datenpunkte zweier zu korrigierender Spektren (Fall 1 und Fall 2) gegen die Datenpunkte des Mittelwertspektrums aufgetragen. Im Idealfall (wenn alle Spektren gleich sind) ergibt sich eine 45°-Linie. Fall 1 verfügt über eine geringere Steigung, Fall 2 verfügt über eine größere Steigung als der Idealfall.

- Dann wird jedes Spektrum X(i) linear transformiert:

(Gleichung 35)

u, v	=	Koeffizienten

X(i)‘	=	transformiertes Spektrum

X(i)	=	Originalspektrum

Die unbekannten Spektren werden mit Hilfe der Steigung und des y-Achsenabschnittes der unter Punkt 2. erhaltenen Geraden korrigiert. Diese Korrekturen machen sich visuell in einer vertikalen Verschiebung und einer Streckung bzw. Stauchung der Spektren bemerkbar.

Abbildung 1-32: Auftragung der Absorbanz-Werte der zu korrigierenden

Spektren gegen die Absorbanz-Werte des Mittelwertspektrums [62], [63]

Der Vorteil ist, daß die transformierten Spektren den Originalspektren ähnlich sind. Bei gemahlenen Produkten sollte auf jeden Fall eine Streukorrektur mittels MSC genutzt werden. Die Abbildung 1-33 zeigt die MSC-korrigierten MIR/ATR-Spektren von Nasswasser-basislacken.

Abbildung 1-33: MIR/ATR-Spektren von Wasserbasislacken

nach einer multiplicative scatter correction (MSC)

- 1. und 2. Ableitung nach Savitzky-Golay [57], [59], [60]

Durch Ableitung der Spektren werden Unterschiede in der Steigung der Signale maximiert. Mit Hilfe der 2. Ableitung lassen sich auch noch extrem überlappte Spektrenstrukturen auswerten. Es wird der Algorithmus von Savitzky-Golay verwendet, der eine gleichzeitige Glättung des Ergebnisses zulässt. Diese Glättung reduziert das durch die Ableitung beigesteuerte, verstärkte Rauschen. Ein Polynom wird dem Kurvenverlauf des Spektrums angepasst. Dies lässt sich auch als eine geschlossene Funktion interpretieren, die dann analytisch abgeleitet wird. Für jeden zu berechnenden Datenpunkt des Ableitungsspektrums wird nur ein kleines Segment des Originalspektrums verwendet. In die Datenpunkte dieses Segmentes wird ein Polynom wählbaren Grades angepasst. Man erhält eine Funktion, die für einen x-Wert (z.B. Wellenlänge) den zugehörigen y-Wert (z.B. Absorbanz) berechnet. Wenn man in die Ableitung dieser Funktion den x-Wert des gerade zu berechnenden Datenpunktes einsetzt, erhält man den entsprechenden y-Wert des Ableitungsspektrums. Durch die Bildung von Ableitungen kann eine Verschiebung der Basislinie der Spektren korrigiert werden. Maxima im Originalspektrum werden in der 1. Ableitung zu Nullstellen und in der 2. Ableitung zu Minima. In der 1. Ableitung der Spektren liegen die interessanten Wellenlängen deshalb immer in der Flanke der Banden des Originalspektrums (Abbildung 1-34).

Wird die 2. Ableitung gebildet, so können auch Unterschiede der globalen Steigung der Spektren korrigiert werden.

Abbildung 1-34: Einfluss der 1. und 2. Ableitung auf den Kurvenverlauf [62], [63]

Die Abbildung 1-35 zeigt die MIR/ATR-Spektren der Nasswasserbasislacke nach 1. und 2. Ableitung.

Abbildung 1-35 MIR/ATR-Spektren von Wasserbasislacken

nach: (a) 1. Ableitung und (b) 2. Ableitung

- Glättung nach Savitzky-Golay (Savitzky-Golay Smoothing) [57], [59], [60]

Diese Funktion glättet Spektren unter Verwendung des Algorithmus von Savitzky und Golay. Die Anzahl der Glättungspunkte kann zwischen 5 und 25 gewählt werden. Durch Glättung wird das Rauschen abgeschwächt aber auch die Intensitäten der Signale verfälscht. Hierbei wird jeder Datenpunkt des vorbehandelten Spektrums aus mehreren Datenpunkten des Originalspektrums berechnet. So bedeutet eine Segmentbreite von 5 Datenpunkten, daß z.B. der 40. Datenpunkt des vorbehandelten Spektrums aus den 5 Datenpunkten 38 bis 42 des Originalspektrums berechnet wird. Entsprechend wird der 41. Datenpunkt aus den Punkten 39 bis 43 berechnet usw. Das Verfahren nach Savitzky-Golay beruht auf der ausgleichenden Wirkung eines an die Punkte innerhalb des Segmentes angepassten Polynoms. Dies lässt sich auch als ein mit einer quadratischen oder kubischen Funktion gewichteter Mittelwert interpretieren.

Ein Glättungserfolg kann mit einem verrauschten Spektrum demonstriert werden. Die Abbildung 1-36 zeigt die Veränderung von Spektren der Abbildung 1-35(a) nach einer Savitzky-Golay Glättung.

Abbildung 1-36: MIR/ATR-Spektren von Wasserbasislacke:

(a) Originalspektren nach 1. Ableitung und (b) Originalspektren nach

1. Ableitung + Savitzky-Golay-Glättung

II) Ergebnisse

Der Aufbau einer Testmethode für die Rohstoff-Eingangskontrolle mit einer schwinkungs-spektroskopischen Methode (NIR, Raman und MIR/ATR) basiert auf zwei Ergebnissen: den FAS-Werten und den spektroskopischen Daten. Die Entwicklung und die Verbesserung der FAS-Methode werden erlauben, neue Ergebnisse, die als Grundlage für die NIR-, Raman- und ATR-Methode dienen, zu erhalten.

Ziel dieser Untersuchungen ist es, Werte für Lackfehler (Läuferneigung, Nadelstiche, Deckfähigkeit, Wolkigkeit, Kocher) durch die Auswertung der FAS-Ergebnisse zu erfassen. Diese Ergebnisse werden dann mit den NIR-, Raman- und MIR/ATR-Spektren der Rohstoffe verknüpft und eine Kalibration erstellt. Darauf aufbauend, sollte dann eine Vorhersage der Lackqualität aus den NIR, Raman und MIR/ATR Spektren unbekannter Rohstoffe möglich werden.

  - FAS-Methode

    - Lackrezeptur

Um die Rohstoff-Eingänge zu prüfen, werden Prüflacke mit unterschiedlichen Rohstoff-Chargen hergestellt. Die Lackrezeptur für das Rohmaterial benutzt die Bestandteile, die im Kapitel 1.1.2) beschrieben wurden. Die Rezeptur stützt sich auf ein Modell [64], das schon seit geraumer Zeit für die Rohstoffprüfung benutzt wird. Es wurden einige Veränderungen im Vergleich zu der alten Rezeptur vorgenommen (Abbildung 2-01). Der Prozentsatz von Viscalex wird reduziert, um so nahe wie möglich an Industriebedingungen heranzukommen. Diese Reduzierung bewirkt auch eine Verringerung der DMEA-Lösung, weil sich der pH-Wert des Fertigproduktes in einem Bereich von ungefähr 7,7 bis 7,8 befinden muss. Die Menge an Pigmenten wird zum Zweck der Verbesserung der Deckfähigkeit des Lackes erhöht.

### Abbildung 2-01: Vergleich der neuen und alten Testrezeptur für die Rohstoffprüfung

    - Lackierprogramm

## Nach der Erstellung eines Prüflackes muß dieser Lack appliziert werden, um die typischen Eigenschaften beobachten zu können. Für diese Arbeit wurden ausgehend von einem existierenden Programm die geeigneten Applikationsparameter entwickelt (Tabelle 2). Das bisher benutzte Programm erlaubt nicht, die Störungen (z.B. Läuferneigung, Nadelstiche, Kocher) auf jedem Blech sichtbar zu machen. Das Ziel ist, die Grenze dieser Störungen zu bestimmen, d.h. die Schichtdicke ab der der Fehler erstmals auftritt.

Tabelle 2: Lackierparameter für die alte und die neue Methode

| Parameter | Alte Daten | Neue Daten |
| --- | --- | --- |
|  | Zyklus 1 | Zyklus 2 | Zyklus 1 | Zyklus 2 |
| Spritzfeldbreite (X) [cm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Spritzfeldhöhe (Y) [cm] | 45 | 25 | 50 | 25 |
| Startpunkt (Ymax) [cm] | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vertikalsprung [cm] | 05 | 05 | 07 | 07 |
| Horizontalgeschwindigkeit [0,1 m/s] | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Zerstäuberluftdruck [bar] | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 |
| Hornluftdruck [bar] | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
| Abluftzeit [s] | 60 | 00 | 60 | 00 |
| Spritzpistole | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lackausflußmenge [ml/min] | 250 | 250 | 300 | 300 |

Diese neuen Applikationsdaten ermöglichen es, zum einen auf dem lackierten Blech einen besseren Schichtdickenkeil zu erzeugen und zum anderen zwei Bereiche zu erhalten: einen “in Ordnung“ (i.O.)-Bereich, das heißt einen Bereich ohne Störung (zwischen ungefähr 8 und 16µm), und einen “nicht in Ordnung“ (n.i.O.)-Bereich. Die lackierten Bleche werden mit dem FAS vermessen.

Die Abbildung 2-02 zeigt die Unterschiede der Ergebnisse zwischen der bislang eingesetzten Rezeptur und der neuen, optimierten Rezeptur mit den zugehörigen Applikationsparametern.

Die neue Prüfmethode liefert für die in Abbildung 2-02 dargestellten Diagramme generell bessere Ergebnisse:

( der Gradient für die Schichtdicke ist gleichmäßiger

( die Helligkeitskurve verläuft in einem begrenzten Bereich, d.h. die Deckfähigkeit

und die Wolkigkeit können bestimmt werden.

( die Separation der Oberflächensstruktur in einen i.O. und einen n.i.O. Bereich ist

wesentlich deutlicher.

alte Prüfmethode

neue Prüfmethode

Abbildung 2-02.a): Vergleich der Ergebnisse der alten und der neuen Prüfmethode: Lackschichtdicke (µm) / Blechspur (cm)

alte Prüfmethode

neue Prüfmethode

Abbildung 2-02.b): Vergleich der Ergebnisse der alten und der neuen Prüfmethode:

Farbzahl (L 25°MM) / Lackschichtdicke (µm)

alte Prüfmethode

neue Prüfmethode

Abbildung 2-02.c): Vergleich der Ergebnisse der alten und der neuen Prüfmethode:

long waves:short waves / Lackschichtdicke (µm)

    - Reproducibility&Repeatibility (R&R)-Studie

Eine Reproducibility&Repeatibility-Studie wird aufgestellt, um die Leistungsfähigkeit der neuen Rezeptur und der Applikationsparameter zu prüfen. Diese Arbeit sollte von 3 Prüfern und mit 10 verschiedenen Prüflacken durchgeführt werden. Jede Probe muß dabei zweimal getrennt hergestellt und lackiert werden.

Im Rahmen dieser Arbeit werden aus Zeitgründen nur 6 verschiedene Prüflacke von 2 Prüfern je zweimal hergestellt: das sind die minimalen Bedingungen, um repräsentative Ergebnisse für eine R&R-Studie zu erhalten. Die Unterschiede zwischen den Lacken sind die Rohstoff-Chargen.

Die Ergebnisse der FAS-Auswertung für diese R&R-Studie befinden sich in Anhang 2.

Die Lacke a und b (bzw. c und d) wurden von demselben Prüfer hergestellt und mit demselben Lackierautomat lackiert.

Die ersten Ergebnisse zeigen, daß es keine großen Unterschiede gibt: die pH- und Viskositätswerte sind gleich. Es zeigt sich kein Einfluß durch die Prüfer. Die Applikations-eigenschaften, wie Dellen, Läuferneigung, Kocher, Nadelstiche zeigen dagegen große Schwankungen, die sich auf den Lab-Application Robot zurückführen lassen. Die Unterschiede stammen von nebensächlichen Parametern, wie zum Beispiel der Luftkappe, dem Druck in der Rohrleitung oder der Lackierkabine. Das sind zwar nur kleine Unterschiede, die aber in ihrer Wirkung die Eigenschaften offensichtlich stark beeinflussen können.

Die R&R-Studie zeigt, daß nur die Ergebnisse an ein und demselben Lackierautomat reproduzierbar und wiederholbar sind und daß der Meßfehler kleiner ist als die durch die Rohstoffe verursachten Schwankungen. Weiterhin haben die vorliegenden Arbeiten auch dazu geführt, daß der Meßfehler für die unterschiedlichen Eigenschaften von Wasserbasislacken durch die FAS-Messung eingegrenzt werden konnte, zum Beispiel :

- Läuferneigung : 1,0µm

- Nadelstiche : 1,5µm

- Kocher : 1,0µm

Diese Werte stellen die Genauigkeit des FAS für die Messung verschiedener Bleche mit demselben Lack dar. Zum Beispiel ist der Läuferneigungswert der FAS-Messung bis auf 1µm bestimmbar.

Die neue Lackrezeptur ermöglicht es, so nah wie möglich an die Industriebedingungen (siehe Viscalex-Prozentsatz) heranzukommen. Das neue Lackierprogramm bietet die Möglichkeit, die meisten Applikationsfehler auf einem Lackierblech zu beobachten. Die Abbildung 2-02 zeigt, daß die Ergebnisse mit diesen neuen Daten allgemein besser sind. Die R&R-Studie hat schließlich bewiesen, daß die FAS-Methode verläßlich ist und die Ergebnisse sehr genau sind. Aus diesen verschiedenen Gründen wird diese Methode für die Rohstoff-Prüfung verwendet.

    - Rohstoff-Prüfung

Rohstoffeingang-Prüfung-Routine

Parallel zu den spektroskopischen Arbeiten mit den Rohstoffen und den Nasslacken wird eine Rohstoffeingang-Prüfung durchgeführt, um eine Datenbank für die Oberflächeneigenschaften der Wasserbasislacke aufzubauen.

Diese Arbeit stellt eigentlich die bis jetzt normale Rohstoff-Prüfung dar. Durch diese Rohstoff-Prüfung soll eine Simulations-Methode gefunden werden, die repräsentativ für die Ergebnisse in der Linie ist.

Jeder neu ankommende Rohstoff soll nach der obigen Lackrezeptur und dem obigen Lackierprogramm geprüft werden. Der neue Rohstoff soll mit den alten schon geprüften Rohstoffen verarbeitet werden, um einen neuen Prüflack zu erhalten. Dieser Lack wird auf ein Fingerprint-Blech appliziert und mit dem FAS-Scanner vermessen. Die Ergebnisse werden in einer Tabelle aufgenommen (Anhang 3). In dieser Tabelle werden physikalische (pH- und Viskositätswerte) und Oberflächeneigenschaften (Läuferneigung, Nadelstiche, Kocher, Spritznebel-Aufnahme, Helligkeit, Deckvermögen, Strukturmessungen) bestimmt.

Jeder Prüflack unterscheidet sich durch den jeweils neuen Rohstoff, d.h. wenn ein Lack eine signifikante Schwankung in einer geprüfte Eigenschaft zeigt, ist es leicht, die Ursache zu bestimmen.

Dieses Verfahren soll die Rohstoff-Qualität in der Linie prüfen: wenn ein Rohstoff mit Hilfe dieser Methode Probleme zeigt, kann überprüft werden, ob derselbe Rohstoff in der Produktion auch Probleme bereitet. Dafür ist das SAP-System, das eigentlich eine Datenbank darstellt, sehr nützlich. Alle Meßwerte eines Rohstoffes oder einer Charge werden in dem SAP-System dokumentiert. Danach ist es möglich , den Weg einer Probe zu verfolgen.

Diese Rohstoff-Prüfung wird außerdem auch als Grundlage für die MIR/ATR-Spektroskopie verwendet. Für diese spektroskopischen Arbeiten werden nur Nasslack-Spektren gemessen, deren FAS-Ergebnisse als Kalibrationswerte für die chemometrische Auswertung verwendet werden.

Viscalex-Einfluß:

Aufgrund dieser Arbeit konnte ein wichtiger Einfluß des Verdickers (Viscalex HV 30) auf einige Eigenschaften gezeigt werden. Das wurde mit Hilfe der Viskositätswerte klargestellt.

Nach der Verwendung einiger Viscalex-Chargen hat sich der Viskositätswert signifikant vermindert (Abbildung 2-03).

Von diesem Problem waren 4 Viscalex-Chargen betroffen:

- 4231838

- 4231840

- 4241335

- 4241336

Abbildung 2-03: Einfluß der Viscalex-Chargen auf die Nasslack-Viskosität

In der Abbildung 2-03 wird der Bereich, in dem die vier Viscalex-Chargen verwendet wurden, durch zwei roten Linien begrenzt. Vor diesem Bereich betrug der Viskositätswert etwa 27 sec. Die Prüflacke, die mit diesen vier Viscalex-Chargen hergestellt wurden, zeigen Viskositäts-werte um 23 sec. Dieser Unterschied von 4 sec (15% Abweichung) kann nicht auf einem Meßfehler beruhen, sondern mu( auf einen Rohstoff-Qualitätsfehler zurückgeführt werden.

Für die Läuferneigungsgrenze ist es ebenfalls möglich, den Einfluß der Viscalex-Chargen zu zeigen (Abbildung 2-04).

Abbildung 2-04: Einfluß der Viscalex-Chargen auf die Läuferneigungsgrenze

Mit Hilfe des SAP-Systems kann man nachweisen, welche Produkte diese Chargen zu einem signifikanten Prozentsatz enthalten.

Im Vergleich zu anderen Viscalex-Chargen zeigen diese vier Chargen vermehrt Qualitäts-Probleme: die meisten Materialien, die z.B. mit der Charge 4231840 formuliert wurden, machten Probleme bei der Ablaufneigung, dem Festkörper, dem pH-Wert sowie dem Kocher.

Dieses Beispiel demonstriert, daß die Qualität des Viscalex auch im Labor unter bestimmten Bedingungen geprüft werden kann. Wenn eine signifikante Schwankung bei der Rohstoff-Prüfung festgestellt wird, bewirkt der Rohstoff auch Probleme in der Produktion.

Die Rohstoff-Prüfung hat ihre Wirksamkeit gezeigt:

- diese Methode erlaubt mit einer guten Genauigkeit, die verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.

- Die Ergebnisse haben auch eine gute Wiederholbarkeit.

- Die Prüfung ist empfindlich auf die Qualität der Rohstoffe (siehe den Viscalex-Einfluß).

Diese Schlußfolgerungen erlauben, die FAS-Ergebnisse als Referenzwerte den spektroskopischen Prüfungen zu Grunde zu legen.

  - NIR-Methode

Die Entwicklung der FAS-Methode hat gezeigt, daß die neue Lackrezeptur und die neuen Lackierparameter bessere Ergebnisse geliefert haben. Die R&R-Studie hat die Gültigkeit der Methode bestärkt. Ausgehend von diesen Ergebnissen sollte es möglich sein, mit den spektroskopischen Daten eine chemometrische Auswertemethode aufzubauen.

Diese Testmethode soll auch den Einfluß der Rohstoff-Qualität auf das Lack-Fertigprodukt bewerten und später erlauben, ein System zu entwickeln, das die verschiedenen Eigenschaften vorhersagt. Dazu werden Lacke mit unterschiedlichen Chargen eines bestimmten Rohstoffes hergestellt (bei gleichbleibender Qualität der restlichen Rohstoffe).

    - Daotan-Prüfung

## FAS-Ergebnisse

Mit den FAS-Ergebnissen können einige Oberflächeneigenschaften (wie z.B. die Läuferneigungs-, die Nadelstich- und die Kochergrenze) bestimmt werden. Jeder Lack, also jede Probe, hat einen bestimmten Wert für diese verschiedenen Eigenschaften. Im Anhang 4 sind die restlichen FAS-Ergebnisse aufgeführt.

Die Abbildung 2-05 zeigt die Verteilung der Probenzahlen gegen die Läuferneigungs- (a), die Nadelstich- (b) und die Kochergrenze (c).

Abbildung 2-05: Histogramme zur Läuferneigungsgrenze (a),

Nadelstichgrenze (b) und Kochergrenze (c)

Diese Graphik ermöglicht es, drei unterschiedliche Bereiche einzugrenzen:

- einen Prozeßbereich, in dem sich mindestens 50% der Proben befinden. Der höchste Wert dieses Bereiches entspricht dem Medianwert (20µm für die Läuferneigungsgrenze, 20µm für die Nadelstichgrenze und 12µm für die Kochergrenze). Dieser Bereich kann als Standardabweichung des Medianwertes betrachtet werden. Diese Auswahl wird so definiert, weil sich für diesen Fall die meisten Werte in diesem Standardabweichungsbereich befinden. Die Standardabweichung stellt den Unterschied zwischen den gemessenen Werten und dem Mittelwert dar und wird durch die folgende Beziehung beschrieben:

(Gleichung 36)

N: Zahl der Meßwerte

xi: Wert für die Probe i

x: Mittelwert

- einen Vor- und Nach-Prozeßbereich, in denen nur wenige Proben auftreten.

Mit diesen Daten ist es möglich, eine graphische Darstellung zu der Statistik der Läuferneigungs-, Nadelstich- und Kochergrenze zu zeichnen (Abbildung 2-06). Darin werden der Medianwert (rote Linie) und ein Toleranzbereich, entsprechend der Standardabweichung (schwarze Linien), dargestellt.

Der Medianwert ist näher an der Realität als der Mittelwert (rote gepunktet Linie). Für die Nadelstich- und Kochereingenschaften sind der Median- und der Mittelwert gleich. Die Bleche, deren Werte zu dem Toleranzbereich gehören, werden als i.O. Bleche betrachtet. Die grünen Linien entsprechen dem R&R-Meßfehler. Für die Auswertung der Kochergrenze entspricht der R&R-Meßfehler dem Toleranzbereich.

Abbildung 2-06: Graphische Darstellung zur Statistik der Läuferneigungsgrenze (a),

der Nadelstichgrenze (b) und der Kochergrenze (c)

## NIR-spektroskopische Ergebnisse

Die Idee, die NIR-Spektroskopie als Rohstoff-Kontrollmethode zu benutzen, beruht auf der Tatsache, daß die o.g. Eigenschaften von der chemischen Zusammensetzung des Lackes abhängen. Deshalb sollte es möglich sein, Qualitätsunterschiede über die NIR-Spektren zu erkennen und diese mit Hilfe einer chemometrischen Auswertemethode vorherzusagen.

Für die Erstellung einer korrekten NIR-spektroskopischen Kalibration ist eine ausreichend große Referenzprobenanzahl mit einer repräsentativen Varianz erforderlich.

Die NIR-Spektroskopie kann als quantitative Methode eingesetzt werden, die es ermöglicht, die Eigenschaftswerte einer Probe durch die Auswertung ihres NIR-Spektrums vorherzusagen.

Um eine Eichkurve für verschiedene Störungen aufzubauen, werden Spektren von 31 Daotan-Mustern mit Hilfe einer Messsonde, die direkt in die Lösung getaucht wird, in Transflexion vermessen. Für jede Probe werden 3 Messpunkte an verschiedenen Probenpositionen durchgeführt.

Das verwendete Gerät ist ein Bühler (jetzt Büchi) FT-NIR Spektrometer mit einer lichtleitergekoppelten Sonde. Die statistische Auswertung wurde mit der BCAP-Software (Bühler Chemical Analytic Package) durchgeführt.

Die Abbildung 2-07 zeigt als Beispiel das NIR-Transflexionsspektrum einer Daotan-Probe. Von dieser Charge wurden 3 Spektren vermessen.

# Abbildung 2-07: NIR-Transflexionsspektrum der Daotan-Charge 1686 48402-2067026

(Transflexion, Temperatur=23°C, Spaltweite=0,5mm entsprechend einer Schichtdicke=1mm)

Auswertung für Läuferneigung

Zur quantitativen Auswertung wurden nur 90 Spektren der insgesamt 96 herangezogen (2 Proben wurden nicht berücksichtigt, weil die Qualität ihrer Lösungen schon schlechter wurde). Wegen zu hoher Absorption wird der Bereich zwischen 4000-5400 cm-1 nicht ausgewertet.

Die Kalibrierung wurde mit 63 Spektren, in Absorbanz und der 1. Ableitung als Daten-vorbehandlung durchgeführt. Für die Erstellung des PLS-Kalibrationsmodelles wurden 7 Faktoren gewählt. Diese Zahl entspricht einem Kompromiß, der dem kleinsten Unterschied zwischen dem SEE-Wert (Standard Error of Estimate) und dem SEP-Wert (Standard Error of Prediction) (Abbildung 2-08) entspricht. Der SEE entspricht dem Fehler für die Kalibrationswerte und der SEP dem Fehler für die Validationswerte.

Abbildung 2-08 : PLS-Modell: Auftragung der vorhergesagten (predicted) gegen die tatsächlichen (true) Werte der Läuferneigung für die Kalibrierung

(63 Spektren) und Validierung (27 Spektren)

Mit Hilfe der Abbildung 2-06 wurden die Proben in i.O.- und n.i.O.-Proben sortiert. Entsprechend der Referenzanalyse werden 72 Spektren als i.O. betrachtet und 18 als n.i.O. Um eine Diskriminierung auf Basis der NIR-spektroskopischen Daten zu erzielen, wurden von den zugehörigen Absorbanzspektren die 1. Ableitungen gebildet und anschließend ein PCA (Principal Component Analysis)-Modell erstellt (Abbildung 2-09).

Abbildung 2-09: Score-Plot des PCA-Modells für i.O.-Proben und n.i.O.-Proben

Wie Abbildung 2-09 zeigt, erlaubt das PCA-Modell auf Basis der NIR-spektroskopischen Daten keine eindeutige Trennung zwischen i.O.- und n.i.O.-Proben.

Auswertung für Nadelstiche

Mit 90 Absorbanz-Spektren (63 für die Kalibrierung und 27 für die Validierung) wird nach Bildung der 1. Ableitung mit 7 Faktoren ein PLS-Modell für Nadelstich erstellt (Abbildung 2-10).

Abbildung 2-10 : PLS-Modell: Auftragung der vorhergesagten (predicted) gegen die tatsächlichen (true) Werte der Nadelstiche für die Kalibrierung

(63 Spektren) und Validierung (27 Spektren)

Für die qualitative Auswertung werden 90 Absorbanz-Spektren nach dem Kriterium i.O. und n.i.O. mit 4 Faktoren im Rahmen eines PCA-Modells sortiert (Abbildung 2-11).

Abbildung 2-11: Score-Plot des PCA-Modells für i.O.-Proben und n.i.O.-Proben

Diesmal sind die Ergebnisse zumindest optisch besser: es gibt keine Überlappung von i.O.- und n.i.O.-Proben.

Im nächsten Schritt wurden diese Ergebnisse mit 3 Daotan-Testproben validiert:

- normale Rohstoffprüfung, um die Störungen durch FAS-Auswertung zu ermitteln.

- Messung der NIR-Spektren der Daotan-Testproben

- Vorhersagen der Läuferneigungs- und Nadelstichwerte.

- Vergleich der FAS und NIR Werte, um die NIR-Testmethode zu überprüfen.

Die verschiedenen Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 3 : Vergleich zwischen den gemessenen (FAS) und den vorhergesagten (NIR) Werten mit 3 Daotan-Testproben

|  | QUANTITATIVE ERGEBNISSE | QUALITATIVE ERGEBNISSE |
| --- | --- | --- |
|  | Läuferneigung | Nadelstiche | Läuferneigung | Nadelstiche |
|  | FAS | NIR | FAS | NIR | FAS | NIR | FAS | NIR |
| Test 1 | 17 | 21 | 20 | 21 | n.i.O. | i.O. | i.O. | i.O. |
| Test 2 | 18 | 22 | 19 | 22 | i.O. | n.i.O. | i.O. | i.O. |
| Test 3 | 17 | 20 | 20 | 19 | n.i.O. | i.O. | i.O. | n.i.O. |

Die Ergebnisse sind widersprüchlich: die Unterschiede zwischen den über FAS gemessenen und den über NIR vorhergesagten Werten sind ziemlich groß. Mehrere Gründe könnten diese Unterschiede erklären:

- das Alter der Proben ( einigen Daotan-Chargen wurden seit 5 Monaten gelagert, die anderen Bestandteile, die konstant bleiben sollen, altern ebenfalls.

- der Zeitraum zwischen der Formulierung der Lacke mit unterschiedlichen Daotan-Chargen und der NIR-Messung dieser Chargen (1 Monat)

- der Zeitraum zwischen der NIR-Messung der Proben für die Erstellung der Kalibration und der NIR-Messung der Testproben für die Validierung (2 Monate)

Kinetisches Verhalten der 4 Hauptrohstoffe:

Eine kinetische Prüfung wurde durchgeführt, um zu sehen, ob das Alter der Proben einen großen Einfluß auf die Qualität des Rohstoffes spielt. Dafür wurde dieselbe Charge für jeden Rohstoff in bestimmten Zeitintervallen NIR-spektroskopisch gemessen. Diese Arbeit hat sich über 6 Wochen erstreckt und die Chronologie der Messungen für jede Charge ist nachfolgend aufgeführt:

- NIR-spektroskopische Messung nach 1 Tag

- NIR-spektroskopische Messung nach 2 Tage

- NIR-spektroskopische Messung nach 3 Tage

- NIR-spektroskopische Messung nach 4 Tage

- NIR-spektroskopische Messung nach 1 Woche

- NIR-spektroskopische Messung nach 2 Wochen

- NIR-spektroskopische Messung nach 3 Wochen

- NIR-spektroskopische Messung nach 1 Monat

- NIR-spektroskopische Messung nach 6 Wochen

Diese verschiedenen Spektren werden mit Hilfe einer chemometrischen Auswertung (PCA) zeigen, wie die Qualität des Rohstoffes mit der Zeit schwankt. In der Abbildung 2-12 wird der Einfluß der Zeit auf eine Daotan-Charge (Chargen-Nummer: 2098382) im Rahmen einer PCA gezeigt. Für die PCA-Auswertung wurden die Absorbanz-Spektren mit Normierung als Daten-Vorbehandlung mit 4 Faktoren durchgeführt.

Abbildung 2-12: PCA-Modell der Daotan-Charge 2098382

Diese Graphik zeigt, daß es möglich ist, die Qualitätsentwicklung einer Daotan-Charge als Funktion der Standzeit zu verfolgen. Die roten Symbole entsprichen den ersten Messungen bis drei Wochen. Das bedeutet, daß die Probe während 3 Wochen etwa stabil bleibt: während dieser Periode gibt es keine signifikante Qualitätsänderung. Nach drei Wochen tritt ein deutlicher Unterschied (grüne Symbole) auf, d.h. die Qualität der Daotan-Charge fängt an, sich nach drei Wochen zu ändern: sie verschlechtert sich. Diese Tendenz setzt sich mit den Proben, die nach einem Monat (Messpunkte 46, 47, 48) und nach sechs Wochen (Messpunkte 49, 50, 51) gemessen wurden, fort.

Aus diesen Untersuchungen kann der Zeitraum, in dem die Daotan-Charge verwendet werden sollte, ohne daß die Qualität Einbu(en erleidet, hergeleitet werden.

Dieselbe Arbeit wurde auch für die anderen Rohstoffe (PUR 413, Viscalex HV 30, Maprenal MF 900) durchgeführt.

Die folgenden Abbildungen zeigen den Einfluß der Standtzeit auf die verschiedenen Rohstoffe.

Abbildung 2-13: PCA-Modell zur Zeitabhängigkeit der Qualität der PUR-Charge 4149788

Datenvorbehandlung: Absorbanz, Faktoren: 4

Für die PUR-Charge ist es schwieriger, einen Trend der Degradation zu erkennen. In der Tat konzentriert sich die Verteilung für die ersten Messungen nicht auf einen bestimmten Bereich. Aber die Proben, die nach drei Wochen und mehr (Messpunkte 43-44-45, 46-47-48, 49-50-51) gemessen wurden, fallen in einem kleinen Score-Raum zusammen. Ein Zeitraum für die Verwendung der PUR-Proben kann aber auch bestimmt werden: innerhalb von 3 Wochen.

Abbildung 2-14: PCA-Modell zur Zeitabhängigkeit der Qualität der Maprenal-Charge 2096881; Datenvorbehandlung: Absorbanz; Faktoren: 5

Für die Maprenal-Charge deutet sich auch eine Qualitätsentwicklung als Funktion der Standzeit an. Allerdings ist keine scharfe Trennung für den Zeitraum der Verwendung erkennbar. Die maximale Standzeit liegt bei etwa zwei Wochen.

Abbildung 2-15: PCA-Modell zur Zeitabhängigkeit der Qualität der Viscalex-Charge 4131740; Datenvorbehandlung: Absorbanz + Normalisierung; Faktoren: 4

Die Abbildung 2-15 lässt den Schluss zu, dass sich die Qualität der Viscalex-Probe als Funktion der Standzeit nicht ändert.

Um die Testmethode zu verbessern, wird ein neuer Ansatz, der diese unterschiedlichen Punkte berücksichtigt aufgestellt, aber diesmal mit PUR-Chargen. Die NIR-spektroskopischen Messungen der Rohstoffe werden am gleichen Tag, an dem sie formuliert werden, ausgeführt. Die Testproben werden zeitgleich mit den Prüflacken, die für die Eichkurve verwendet werden, hergestellt.

    - PUR-Prüfung

## FAS-Ergebnisse

Das Verfahren ist dasselbe wie für die Daotan-Prüfung. Im Folgenden werden nur die Ergebnisse gezeigt.

### Abbildung 2-16: Histogramme zur Läuferneigungsgrenze (a),

### Nadelstichgrenze (b) und Kochergrenze (c)

Die restlichen FAS-Ergebnisse für diese PUR-Prüfung befinden sich im Anhang 5.

Mit den Läuferneigungs-, Nadelstich- und Kocherwerten ist es möglich, einen Medianwert (rote Linie) und einen Toleranzbereich, entsprechend der Standardabweichung (schwarze Linien) zu berechnen: für die Läuferneigungswerte wird dieser Bereich zweimal so groß wie die Standardabweichung, weil viele Proben einen Wert von 19µm haben. Die Bleche, deren Werte zu diesem Toleranzbereich gehören, werden als i.O. Bleche betrachtet. (Abbildung 2-17). In diesem Fall sind der Median- und Mittelwert gleich. Die grünen Linien entsprechen dem R&R-Toleranzbereich.

Abbildung 2-17: Graphische Darstellung zur Statistik der Läuferneigungsgrenze (a),

der Nadelstichgrenze (b) und der Kochergrenze (c)

## NIR-spektroskopische Ergebnisse

Die Abbildung 2-18 zeigt als Beispiel das NIR-Transflexionsspektrum einer PUR-Probe. Von dieser Charge wurden 3 Spektren vermessen.

Abbildung 2-18: NIR-Transflexionsspektrum der PUR-Charge 413 83836-4114087

(Transflexion, Temperatur=23°C, Spalbreite=0,5 mm, Schichtdicke=1 mm)

Auswertung für Läuferneigung

Diesmal wurden nicht nur die Spektren der PUR-Chargen vermessen, sondern auch die Spektren der Nasslacke. Die Daotan-Prüfung hat gezeigt, daß es nicht möglich ist, eine Korrelation zwischen dem NIR-Spektrum einer einzelnen Komponente und ihrem Einfluß auf die verschiedenen Eigenschaften, wie Läuferneigung oder Nadelstiche, herzuleiten. Daher wurden die Nasslacke für diese PUR-Prüfung sofort nach der Lackierung auch NIR-spektroskopisch vermessen. Das Ziel ist, zu sehen, ob die Ergebnisse durch die Untersuchung dieses Zwischenproduktes besser werden als durch die Untersuchung der Rohstoffe.

Für die PUR-Rohstoffe wurden zur quantitativen Auswertung 108 Spektren der insgesamt 114 herangezogen (2 Proben wurden eliminiert, weil die Qualität ihrer Lösung schon schlechter wurde). Die Kalibrierung wurde mit 75 Absorbanz-Spektren, die mit der 1. Ableitung vorbehandelt werden, durchgeführt. Für die Erstellung des PLS-Kalibrationsmodelles wurden 7 Faktoren gewählt (Abbildung 2-19).

Abbildung 2-19 : PLS-Modell zur PUR-Prüfung: Auftragung der vorhergesagten (predicted) gegen die tatsächlichen (true) Werte der Läuferneigung für

die Kalibrierung (75 Spektren) und Validierung (33 Spektren)

Für die Nasslacke wurden zur quantitativen Auswertung 111 Spektren herangezogen. Die Kalibrierung wurde mit 78 Absorbanz-Spektren, die mit der 1. Ableitung vorbehandelt worden waren, durchgeführt. Für die Erstellung des PLS-Kalibrationsmodelles wurden 7 Faktoren gewählt (Abbildung 2-20).

Abbildung 2-20 : PLS-Modell zur Prüfung der Nasslacke: Auftragung der vorhergesagten (predicted) gegen die tatsächlichen (true) Werte der Läuferneigung für

die Kalibrierung (78 Spektren) und Validierung (33 Spektren)

Die Ergebnisse für die Nasslacke sind bezüglich der statistischen Parameter deutlich besser als die Ergebnisse für die Rohstoffe.

### Tabelle 4 : Statistische Parameter der Rohstoff- und Nasslack-Kalibrierung

### für die Läuferneigung

|  | r2 | SEE | SEP |
| --- | --- | --- | --- |
| Rohstoff | 0,88 | 0,4 | 1,0 |
| Nasslack | 0,95 | 0,2 | 0,7 |

## Für die PCA-Auswertung sind die Ergebnisse schlecht. Es gibt keine Trennung zwischen i.O. und n.i.O. Proben.

    - Überprüfung der Ergbnisse

Die Schwankung der vorhergesagten Werte ist für die Daotan-Prüfung (SEP für die Läuferneigungswerte = 0,9 und für die Nadelstichwerte = 0,9) und für die PUR-Prüfung (SEP für die Läuferneigungswerte = 1,0 (Rohstoff) und 0,7 (Nasslack)) relativ zu dem Prüfbereich (z.B. Läuferneigungswerte: 5µm) zu groß, um eine ausreichende Vorhersagegenauigkeit zu gewährleisten.

So werden bei dem Versuch, die Kalibration der PUR-Prüfung mit einer Testprobe zu validieren, für dieselbe Charge verschiedene Werte erhalten. Normalerweise müßten die Rohstoff- und die Nasslack-Eichkurven denselben Eigenschaftswert für dieselbe Testprobe vorhersagen. Die folgende Tabelle zeigt die gefundenen Werte für die Läuferneigungsgrenze mit den zwei Eichkurven für dieselben Testproben:

### Tabelle 5: Vergleich zwischen gemessenen (FAS) und vorhergesagten (NIR) Läuferneigungswerten

|  | FAS | NIR |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rohstoff | Nasslack |
| Test 1 | 16 | 17 | 19 |
| Test 2 | 18 | 18 | 20 |
| Test 3 | 18 | 18 | 18 |
| Test 4 | 17 | 18 | 19 |

Die mit der Rohstoff-Eichkurve vorhergesagten Werte liegen näher an den mit der FAS-Referenzmethode bestimmten Werten als die mit der Nasslack-Eichkurve vorhergesagten Werte, obwohl die statistischen Parameter (r², SEE und SEP) der Nasslack-Eichkurve auf eine bessere Kalibration schließen lassen. Dieser Widerspruch läßt an der Gültigkeit der Testmethode zweifeln und erfordert eine Überprüfung der Ergebnisse.

Um die NIR-Methode (mit der BCAP-Software) zu überprüfen, wird ein einfacher Test angewendet: die Läuferneigungswerte der PUR-Rohstoff-Kalibration werden zufällig verschiedenen Kalibrationsproben zugeordnet und ein PLS-Modell wird mit diesen "falschen" Werten aufgebaut. Wenn es möglich ist, unter diesen Bedingungen gute Parameter wie r², SEE und SEP, zu erhalten, bedeutet es, daß diese Testmethode auch für beliebige Werte gute Ergebnisse liefert. Das würde aber bedeuten, daß die vorangegangenen Auswertungen keine Aussagekraft haben.

Die Abbildung 2-21 zeigt eine Eichkurve mit der oben beschriebenen statistischen Werteverteilung auf die Kalibrationsproben der Rohstoffe.

### Abbildung 2-21 : PLS-Modell für die Läuferneigung (Rohstoff): Auftragung der vorhergesagten (predicted) gegen die tatsächlichen (true) Werte der Läuferneigung für die Kalibrierung (75 Spektren) und Validierung (33 Spektren) nach statistischer Verteilung der PUR-Rohstoff-Referenzwerte auf die Kalibrationsproben

Die Ergebnisse sind besser als mit den echten Werten, obwohl die Werte nicht den gemessenen NIR-Spektren entsprechen. Das bedeutet, daß die verschiedenen Eichkurven, die vorher bearbeitet wurden, keine Aussagekraft haben.

Derselbe Test kann auch für die Nadelstiche-Kalibration durchgeführt werden (Abbildung 2-22).

Abbildung 2-22: PLS-Modell für die Nadelstiche (Rohstoff): Auftragung der vorhergesagten (predicted) gegen die tatsächlichen (true) Werte der Nadelstiche für die Kalibrierung (75 Spektren) und die Validierung (33 Spektren) mit den echten (a) und den zufällig gemischten (b) Daten

Der Schluß bleibt derselbe: es ist auch hier möglich, mit "falschen" Werten eine Eichkurve zu modellieren.

Trotz der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen für die PUR-Prüfung haben die unterschiedlichen Ergebnisse gezeigt, daß die Eigenschaften Läuferneigung und Nadelstiche NIR-spektroskopisch nicht bestimmt werden können.

    - Diskussion

Die Beziehung zwischen der Rohstoffqualität und den verschiedenen Eigenschaften des Fertigproduktes wurde durch die FAS-Ergebnisse klargestellt: mit unterschiedlichen Daotan- oder PUR-Chargen ändern sich bei gleichbleibenden anderen Komponenten die Applikationseigenschaften (zum Beispiel Läuferneigung, Nadelstiche). Diese Schwankungen können auf verschiedene Chargen desselben Rohstoffes zurückgeführt werden.

Die NIR-Methode erlaubt aber nicht, eine Korrelation zwischen den Spektren der einzelnen Rohstoffe und diesen verschiedenen Eigenschaften aufzustellen.

Ein möglicher Störeinfluß könnte im vorliegenden Fall der große Wasserprozentsatz der meisten Rohstoffe und die damit verbundene intensive Wasserabsorption (6100-7300cm-1) in den entsprechenden NIR-Spektren sein. Als Alternative wird daher der Einsatz der Raman-Spektroskopie zur Charakteriserung der Rohstoffe erwogen, weil das Wassersignal im Raman-Spektrum wesentlich weniger ausgeprägt ist und daher die produktspezifischen Signale stärker in die Kalibration eingehen.

In der Raman-Spektroskopie werden die Molekül-Schwingungen indirekt in Emission gemessen (in der Infrarot-Spektroskopie werden sie in Absorption gemessen).

Die Raman-Spektroskopie eignet sich besonders zur Charakterisierung unpolarer oder wenig polarer Bindungen, wie z.B. C(C, C=C, N=N, C-C, O-O, S-S. Auch die Gerüstschwingungen von C-C-Bindungen in Ringverbindungen liefern in der Raman-Spektroskopie meist wesentlich stärkere Signale als in der IR-Spektroskopie. Umgekehrt sind die starken und charakteristischen IR-Banden wie C=O und O-H im Raman-Spektrum nur vergleichsweise schwach vertreten.

  - Raman-Methode

Für diese Methode sind neue FAS-Ergebnisse erforderlich. Die Arbeitsbedingungen, um diese FAS-Ergebnisse zu erhalten, sind gleich wie die bereits abgehandelte NIR-Methode (d.h. dieselbe Lackrezeptur und dasselbe Lackierprogramm). Mit der Raman-Spektroskopie können nur die Rohstoffe vermessen werden. Mit den Nasslacken war es unmöglich, reproduzierbare Spektren zu erzielen: das Vorhandensein von Pigmenten (Iriodin grün und rot) bewirkt in dem Nasslack Fluoreszenz. Das erklärt, warum die Spektren einer bestimmten Probe nicht reproduzierbar sind. Hier werden nur die Ergebnisse gezeigt.

    - PUR-Prüfung

FAS-Ergebnisse

Das Verfahren ist dasselbe wie für die NIR-Methode. Die Abbildung 2-23 zeigt die Verteilung der Probenzahlen gegen die Läuferneigungs-(a), Nadelstich-(b) und Kochergrenze (c).

### Abbildung 2-23: Histogramme zur Läuferneigungsgrenze (a),

### Nadelstichgrenze (b) und Kochergrenze (c)

Im Anhang 6 sind die restlichen FAS-Ergebnisse aufgeführt.

Mit diesen Daten ist es möglich, wie bei der NIR-Methode, eine graphische Darstellung zur Statistik der Läuferneigungs-, Nadelstich- und Kochergrenze zu zeichnen (Abbildung 2-24). Darin werden der Medianwert (rote Linie) und ein Toleranzbereich, entsprechend der Standardabweichung (schwarze Linien, getüpfelt für die Nadelstichwerte), dargestellt.

Der Medianwert ist näher an der Realität als der Mittelwert (rote, getüpfelte Linie). Für die Nadelstiche und die Kocher sind der Median- und der Mittelwert gleich. Die Bleche, deren Werte zum Toleranzbereich gehören, werden als i.O. Bleche betrachtet. Die grünen Linien entsprechen dem R&R-Toleranzbereich.

Abbildung 2-24: Graphische Darstellung zur Statistik der Läuferneigungsgrenze (a),

der Nadelstichgrenze (b) und der Kochergrenze (c)

Raman-spektroskopische Ergebnisse

Für diese Arbeiten wird die Unscrambler-Software eingesetzt. Es ist interessant, mit verschiedenen Auswerteprogrammen zu arbeiten. Daher ist es möglich, die Ergebnisse zu vergleichen und bezüglich ihrer Aussagekraft zu bewerten.

Zum Unterschied von der BCAP-Software bietet sie mehrere Möglichkeiten:

- die Datenvorbehandlung kann unter Windows verarbeitet werden.

- es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten zur Datenvorbehandlung der Spektren (z. B. Glättung und MSC: Multiplicative Scatter Correction)

- automatische Validationsroutine; im Rahmen der Kreuzvalidierung (Cross Validation) gibt es keinen menschlichen Einfluß: alle Proben werden abwechselnd als Kalibrations- und Validationsproben genommen.

Die flüssige Probe wird in einer Quarz-Küvette untersucht, die im Probenraum mit einem Nd-YAG Laserstrahl (1064 nm, 1000mW) bestrahlt wird. Für die Aufnahme eines Spektrums werden 64 Scans mit einer spektralen Auflösung von 4 cm-1 akkumuliert.

Die Sachverhalte und Einflußgrößen der NIR-Kalibration gelten auch für die Raman-Kalibration.

Für die quantitative und qualitative Auswertung gibt es auch im Unscrambler ein PCA- und ein PLS-Programm.

Die Abbildung 2-25 zeigt als Beispiel das Raman-Spektrum einer PUR-Probe.

Abbildung 2-25: Raman-Spektrum der PUR-Probe 83836-4173518

(23°C, Laser-Intensität=1000mW, 64 Scans, spektrale Auflösung: 4 cm-1)

Im Anhang 7 sind die Raman-Spektren aller PUR-Proben ausgeführt.

Im Anhang 7 ist klar zu sehen, daß Unterschiede zwischen den Spektren bestehen.

Mit einer PCA-Auswertung ist es möglich, diese Unterschiede zu akzentuieren (Abbildung 2-26).

Abbildung 2-26: PCA-Modell für die 30 PUR-Proben mit Normierung und 1. Ableitung (Wellenzahlbereich: 3500-540 cm-1; Faktoren=3)

Mit Hilfe der FAS-Ergebnisse für die Läuferneigung, die Nadelstiche und die Kocher (Abbildung 2-24) ist es möglich, zu schließen, daß keine Korrelation für die qualitative Auswertung zwischen den FAS- und Raman-Ergebnissen besteht: z.B. ist die PUR 83836-4185321 (PUR 6 in der Abbildung 2-26) i.O. für die Läuferneigungs- und Nadelstichswerte und sollte n.i.O. nach dem PCA-Modell sein.

Auswertung für den Parameter Kocher

Mit der Unscrambler-Software ist es nicht erforderlich zu wählen, welche Spektren als Kalibrierungs- und welche als Testspektren genommen werden: wenn eine Full Cross Validation-Methode benutzt wird, wird jede Probe abwechselnd als Kalibrierungs- und Validierungspektrum betrachtet.

Für die PLS-Auswertung der Kocher wird noch einmal die Full Cross Validation-Methode mit dem Wellenzahlbereich von 3500-540 cm-1 benutzt und als Datenvorbehandlung wird eine Normierung angewendet (Abbildung 2-28).

Abbildung 2-28: Kocher- PLS-Kalibrationssmodell für die PUR-Proben

Die chemometrischen Daten zeigen, da( das Modell unbrauchbar ist:

- r² = 0,16

- SEC = 1,50

- SEP = 1,59

Auswertung für die Läuferneigung

Die Auswertung wurde mit 30 Spektren, der 1. Ableitung und der Normierung als Datenvorbehandlung durchgeführt. Für die Erstellung des PLS-Kalibrationsmodelles wurden 8 Faktoren gewählt (Abbildung 2-29). Der Wellenzahlbereich war ebenfalls 3500-540 cm-1

Abbildung 2-29: Läuferneigung-PLS-Kalibrationsmodell für die PUR-Proben

Auch für diesen Parameter konnte kein brauchbares Modell hergeleitet werden:

- r² = 0,71

- SEC = 1,76

- SEP = 2,16

Auswertung für die Nadelstiche

Das Prinzip ist dasselbe wie für die Läuferneigung: eine Full Cross Validation-Methode wird nach MSC- und Maximum-Normierung-Vorbehandlungen der Spektren auf das PLS-Modell (8 Faktoren) angewendet (Wellenzahlbereich: 3500-540 cm-1) (Abbildung 2-30).

Abbildung 2-30: Nadelstiche-PLS-Kalibrationsmodell für die PUR-Proben

In Anlehnung an die Ergebnisse für die beiden anderen Parameter ist auch dieses Modell für eine Vorhersage der Nadelstiche ungeeignet:

- r² = 0,75

- SEC = 0,90

- SEP = 1,34

    - Diskussion

Mit den Raman-spektroskopischen Daten der PUR-Probe konnten für die Parameter Kocher, Läuferneigung und Nadelstiche keine brauchbaren PLS-Modelle erstellt werden.

Der Weg vom Rohstoff bis zum applizierten Prüflack geht über viele Stationen (die Formulierung, das Rühren, die Lackierung und die Trocknung), die alle einen Einfluß auf die Lackeigenschaften haben können. Daher ist es offensichtlich unmöglich, an Hand von Messdaten eines Rohstoffes die Qualität des Prüflackes vorherzusagen. Deswegen werden die Arbeiten im Folgenden auf den Nasslack beschränkt. Mit dieser Alternative wird der Weg zum applizierten Prüflack verkürzt und es wäre möglich, daß dadurch das Eigenschaftsprofil des Prüflackes über die ausgewählte spektroskopische Methode bestimmtbar wird. Zu diesem Zweck wird die FTIR/ATR-Methode verwendet, um die Spektren von Nasslacken aufzunehmen und mit diesen Daten Modelle zur Vorhersage der Lackparameter zu entwickeln.

  - MIR/ATR-Methode

Für die NIR- und Raman-spektroskopischen Methoden konnten aus den experimentellen Ergebnissen hergeleitet werden, dass keine Korrelationen zwischen den Rohstoff-Spektren und den Lackeigenschaften wie Läuferneigung, Nadelstiche oder Kocher bestehen. Die Schwingungsspektroskopie hat ihre Grenzen in diesem Bereich aufgezeigt. Im folgenden Kapitel werden die FTIR/ATR (Abgeschwächte TotalReflexion) spektroskopischen Ergebnisse der Untersuchung von Nasslacken diskutiert. Man erhoffte sich mit dieser Untersuchung eine bessere Korrelation der Messergebnisse mit den Lackeigenschaften durch die Miteinbeziehung von Wechselwirkungen der Rohstoffe in den Nasslacken. Dazu werden die Nasslacke der Rohstoffeingang-Prüfung gemessen, d.h. mit dieser Methode bleibt kein Rohstoff konstant. Hier soll eine Korrelation zwischen den Nasslacken und den verschiedenen Applikationseigenschaften gefunden werden

    - Prüfung der Nasslacke

# FAS-Ergebnisse

Das Prüfverfahren ist bereits in Kapitel 2.1 im Detail vorgestellt worden. Hier sollen nur die Ergebnisse im Zusammenhang mit der Korrelation mit den FTIR/ATR Messungen diskutiert werden.

Die Abbildung 2-31 zeigt die Verteilung der Probenzahlen gegen die Läuferneigungs-(a), die Nadelstich-(b) und die Kochergrenze (c).

Abbildung 2-31: Histogramme zur Läuferneigungsgrenze (a),

Nadelstichgrenze (b) und Kochergrenze (c)

Im Anhang 8 sind die restlichen FAS-Ergebnisse aufgeführt.

Mit den Läuferneigungs-, Nadelstich- und Kocherwerten ist es möglich, einen Medianwert (rote Linien) und einen Toleranzbereich, entsprechend der Standardabweichung (schwarze Linien) zu berechnen. Die grünen Linien entsprechen dem R&R-Meßfehler (Abbildung 2-32).

Der Prozeßbereich zeigt eine repräsentative Verteilung der gemessenen Eigenschaftenwerte. Diese Verteilung erlaubt, die Proben in zwei Kategorien (i.O. und n.i.O.) zu unterscheiden.

Abbildung 2-32: Graphische Darstellung zur Statistik der Läuferneigungsgrenze (a),

der Nadelstichgrenze (b) und der Kochergrenze (c)

FTIR/ATR-spektroskopische Ergebnisse

Die Modelle für die verschiedenen Eigenschaften werden mit 38 FTIR/ATR-Spektren der Nasslacke aufgebaut. Jeder Nasslack wird dreimal gemessen, wobei jede Messung darin besteht, die ATR-CIR-Zelle mit Nasslack aufzufüllen und ein Spektrum mit 64 Scans und einer spektralen Auflösung von 4 cm-1aufzunehmen. Für die Entwicklung der PLS- und PCA-Modelle wird wieder die Unscrambler Software eingesetzt.

Die Abbildung 2-33 zeigt als Beispiel ein FTIR/ATR-Spektrum eines Nasslackes mit der Zuordnung einiger Absorptionsbanden.

Abbildung 2-31: FTIR/ATR-Spetrum eines Wasserbasislackes (23°C, 64 Scans)

Im Anhang 9 sind die FTIR/ATR-Spektren aller vermessenen Proben dargestellt.

# Auswertung für die Eigenschaft der Nadelstiche

Mit den 114 Spektren der Wasserbasislacke wird fûr den Wellenzahlbereich 3899-900 cm-1 nach einer MSC-Datenvorbehandlung und einer Basislinien-Korrektur ein PLS-Modell erstellt (Abbildung 2-34). Die Validierung erfolgt über eine Full Cross Validation.

Abbildung 2-34: PLS-Kalibrationsmodell für die Eigenschaft Nadelstiche

der untersuchten Wasserbasislacke

Die statistischen Werte für dieses Modell zur Auswertung der Nadelstiche sind schlecht:

- r² = 0,81

- SEC = 1,25

- SEP = 1,83

# Auswertung für die Eigenschaft der Läuferneigung

Das PLS-Modell wurde mit 114 Spektren für den Wellenzahlbereich 3899-900 cm-1 nach folgenden Datenvorbehandlungen erstellt: 1. Ableitung (Savitsky-Golay), Glättung mit 7 Datenpunkten (Savitsky-Golay) und MSC (Abbildung 2-35).

## Abbildung 2-35: PLS-Kalibrationsmodell der untersuchten Nasslack-Proben

## für die Eigenschaft Läuferneigung

Die statistischen Werte zeigen für die Auswertung der Läuferneigung eine geringfügige Verbesserung:

- r² = 0,85

- SEC = 0,73

- SEP = 1,11

### Auswertung für die Eigenschaft der Kocher

Das Prinzip ist dasselbe wie für die Läuferneigungs- und Nadelstichauswertung: nach Normierung- und Basislinienvorbehandlung der Spektren wird ein PLS-Modell mit eine Full Cross Validation Methode für den Wellenzahlbereich 3899-500 cm-1 entwickelt (Abbildung 2-36).

Abbildung 2-36: PLS-Kalibrationsmodell der untersuchten Wasserbasislacke

für die Eigenschaft Kocher

Für die Kocherauswertung sind die Ergebnisse noch einmal etwas besser geworden als für die Nadelstiche:

- r² = 0,92

- SEC = 0,69

- SEP = 1,16

Tabelle 6: Vergleich zwischen den gemessenen (FAS) und

den aus den FTIR/ATR Spektren vorhergesagten Werte

| Probe | Kochergrenze (µm) | Läuferneigungsgrenze (µm) |
| --- | --- | --- |
|  | gemessene Werte | vorhergesagte Werte | gemessene Werte | vorhergesagte Werte |
| Prüflack 86 | 21 | 20.5 | 19 | 19 |
| Prüflack 87 | 16 | 16.5 | 17 | 17 |
| Prüflack 88 | 17 | 16 | 17 | 17.5 |
| Prüflack 89 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Prüflack 90 | 17 | 17.5 | 19 | 18.5 |
| Prüflack 91 | 18 | 17,5 | 18 | 19 |
| Prüflack 92 | 17 | 17 | 21 | 19.5 |
| Prüflack 93 | 19 | 19 | 20 | 18.5 |
| Prüflack 94 | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 |
| Prüflack 95 | 19 | 19.5 | 18 | 18.5 |
| Prüflack 96 | 20 | 19 | 17 | 19 |
| Prüflack 97 | 18 | 18 | 21 | 19 |
| Prüflack 98 | 17 | 17.5 | 19 | 19 |
| Prüflack 99 | 19 | 18.5 | 19 | 19 |
| Prüflack 100 | 18 | 19 | 19 | 18.5 |
| Prüflack 101 | 17 | 19 | 20 | 19 |
| Prüflack 102 | 19 | 19.5 | 18 | 19 |
| Prüflack 103 | 20 | 20 | 18 | 18.5 |
| Prüflack 104 | 20 | 19.5 | 18 | 19 |
| Prüflack 105 | 19 | 18.5 | 17 | 17.5 |
| Prüflack 107 | 21 | 19 | 20 | 19.5 |
| Prüflack 108 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Prüflack 109 | 19 | 19.5 | 20 | 21 |
| Prüflack 110 | 18 | 20.5 | 20 | 20.5 |
| Prüflack 112 | 20 | 20.5 | 20 | 20.5 |
| Prüflack 113 | 22 | 20.5 | 21 | 20.5 |
| Prüflack 114 | 21 | 20 | 20 | 18.5 |
| Prüflack 115 | 20 | 20 | 20 | 18.5 |
| Prüflack 116 | 18 | 20 | 21 | 20 |
| Prüflack 117 | 19 | 20.5 | 18 | 19 |
| Prüflack 118 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| Prüflack 119 | 22 | 20.5 | 20 | 19 |
| Prüflack 120 | 22 | 21 | 18 | 19 |
| Prüflack 121 | 23 | 21 | 18 | 19 |
| Prüflack 122 | 20 | 20 | 18 | 19 |
| Prüflack 123 | 20 | 21 | 20 | 20.5 |
| Prüflack 124 | 21 | 20.5 | 20 | 20 |
| Prüflack 125 | 22 | 21 | 22 | 21 |

Die Tabelle 6 zeigt, daß die Unterschiede der gemessenen und vorhergesagten Werte für die Eigenschaften Läuferneigung und Kocher nicht so groß sind. Bei der Vorhersage dieser Eigenschaften sind nur fünf Proben für die Kocherauswertung, bzw. drei Proben für die Läuferneigungsauswertung, die einen Unterschied ( 2 µm haben. Dem gegenüber stehen die anderen Proben, bei denen der Unterschied ( 1 µm ist.

In dieser Tabelle gibt es keine Werte für die Nadelstiche, weil die statistischen Werte für die Auswertung der Nadelstiche schlecht sind.

2.4.2)	Diskussion

Für diese Arbeit wurden nur Nasslacke geprüft. Diesmal sind die Ergebnisse deutlich besser geworden. Für die Läuferneigung und die Kochergrenze sind die Kalibrationsmodelle akzeptabel: die statistischen Werte sind die besten, die bisher erhalten wurden. Das beweist, daß eine Korrelation zwischen den MIR/ATR-Spektren von Nasslacken und den FAS-Werten für die Eigenschaften Läuferneigung und Kocher existiert. Aber für die Eigenschaft Nadelstiche bleiben die Ergebnisse noch immer schlecht, obwohl sie besser sind als für die NIR- und die Raman-Methode.

Die Nadelstiche sind mehr auf die Applikations- und Trocknungszeitbedingungen zurückzuführen während der Ursprung der Läuferneigung und der Kocher mehr von der Qualität der Rohstoffe abhängt.

## III) Zusammenfassung und Ausblick

Die Qualität eines applizierten Lackes ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Qualität der für die jeweilige Formulierung eingesetzten Rohstoffe. Das Ziel dieser Doktorarbeit bestand darin, den Einfluß von Schwankungen der Rohmaterial-Qualität auf die Applikations- und Anwendungseigenschaften von Wasserbasislacken zu analysieren. Die bisherigen Prüfungen konzentrierten sich auf analytische Daten der verschiedenen Rohstoffe (Bestimmung des pH-Wertes, der Viskosität, des Feststoffgehaltes, usw). Diese Prüfungen zeigen allerdings nicht, ob eine Schwankung der analytischen Daten einen Einflu( auf das Fertigprodukt hat. Das Ziel dieser Arbeit ist es, in diesem Zusammenhang Korrelationen zu erarbeiten und neue Prüfmethoden vorzuschlagen, um die Qualität der Rohstoffe zu überprüfen. Damit soll erreicht werden, dass die Qualität eines Wasserbasislackes (z.B. durch die Bestimmung und die Auswertung verschiedener Lackfehler wie die Läuferneigung, die Nadelstiche und die Kocher) bereits aus den Untersuchungen der Rohstoffe vorhergesagt werden kann.

Im ersten Teil der Arbeit wurde eine Prüfmethode für vier Rohstoffe (Daotan 1686, PUR413, Viscalex HV30 und Maprenal MF900) durch die Prüflacke mit dem FAS-Scanner erarbeitet. Dazu wurden eine neue Lackrezeptur und ein neues Lackierprogramm entwickelt, um die Lackfehler auf dem Fingerprint-Blech beobachten zu können. Mit der FAS-Auswertung is es möglich, diese Fehler zu bestimmen (Abbildung 3-01). Die Leistungsfähigkeit der neuen Rezeptur und die Applikationsparameter werden mit der Aufstellung einer R&R-Studie geprüft. Diese Studie hat bewiesen, da( die FAS-Methode verlä(lich ist und genaue Ergebnisse liefert.

### Abbildung 3-01: Schematische Beschreibung der FAS-Methode

Dank dieser FAS-Methode war es möglich, eine Rohstoffeingangsprüfung-Routine durchzuführen. Das Ziel war, eine Korrelation zwischen den im Labor gefundenen Ergebnissen und der Wirkung eines bestimmten Rohstoffes auf das Produkt in den Linien zu finden. Diese Korrelation wurde mit einigen Viscalex HV 30 Chargen nachgewiesen, d.h., die FAS-Methode ist empfindlich auf die Qualität dieses Rohstoffes.

Trotz der guten Ergebnisse ist diese Prüfmethode noch zu zeitaufwendig und zu kostspielig. Deswegen ist der zweite Teil der Doktorarbeit auf Umgehung dieser beiden Nachteile fokussiert. Um für eine spätere betriebliche Anwendung Messzeit und Analysenkosten zu reduzieren, werden spektroskopische Messungen der Rohstoffe und der Nasslacke gleichzeitig zur FAS-Methode durchgeführt (Abbildung 3-02). Die gewählten Methoden sind die Nahinfrarot-, die Raman- und die Mittelinfrarot/ATR- Spektroskopie.

Abbildung 3-02: Schematische Beschreibung des Analysenverfahrens durch Kombination der spektroskopischen Methode mit der FAS-Auswertung als Referenzmethode

Die Methode basiert auf der Erstellung eines Kalibrationsmodelles mit den über die FAS-Methode bestimmten Lackparameter-Werten und den von den entsprechenden Rohstoffen erstellten Schwingungsspektren. Generell bietet die Chemometrie zwei unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten: eine qualitative Auswertung (z.B. durch ein PCA-Modell) und eine quantitative Auswertung (z.B. nach einem PLS-Modell).

Die nach diesem Verfahren erzielten quantitativen Ergebnisse sind in der Tabelle 7 zusammengefasst. Die Zeichnen +/- bedeuten, da( ein brauchbares Kalibrationsmodell für eine über FAS bestimmte Lackeigenschaft mit der jeweiligen spektroskopischen Methode entwickelt werden konnte.

Tabelle 7: Ergebnisse zur Entwicklung von Kalibrationsmodellen für die über FAS bestimmten Lackeigenschaften mit unterschiedlichen spektroskopischen Methoden

|  | NIR | Raman | MIR/ATR |
| --- | --- | --- | --- |
| Auswertung für die Läuferneigungsgrenze |  |  |  |
| Auswertung für die Kochergrenze |  |  |  |
| Auswertung für die Nadelstichgrenze |  |  |  |

Die ersten Ergebnisse mit der NIR-Spektroskopie zeigten, da( keine Korrelation zwischen den Rohstoff-Spektren (bzw. Nasslack-Spektren) und den Lackfehlern besteht. Weder durch qualitative noch durch quantitative chemometrische Auswertung war es möglich, eine Vorhersage zur Lackqualität aus den Spektren des für die Formulierung verwendeten Rohstoffes zu machen. Für die Methode der Raman-Spektroskospie wurden einige Verbesserungen umgesetzt, um bessere Ergebnissen zu erhalten. Dennoch konnten die Auswertungen nicht wesentlich verbessert werden. Diesmal wurden nur die Spektren der Rohstoffe geprüft, weil das Vorhandensein von Pigmenten in den Nasslacken Fluoreszenz bewirkt.

Die letzten Versuche wurden mit der MIR/ATR-Spektroskopie durchgeführt. Dabei wurden nur die Spektren von Nasslacken aufgenommen, weil die Erfahrung mit den anderen spektroskopischen Verfahren gelehrt hatte, dass die Chance zur Erzielung einer Korrelation zwischen den über FAS bestimmten Lackparametern und der spektroskopischen Methode für den Nasslack besser ist als für die Rohstoffe.

Die MIR/ATR-Methode hat gezeigt, da( die statistischen Parameter des Kalibrations-modelles für die Eigenschaften Läuferneigung und Kocher gut genug sind, um über eine Korrelation zwischen den MIR/ATR-Spektren der Nasslacke und diesen Lackparametern eine Vorhersage unbekannter Nasslacke durchzuführen. Für die Eigenschaft Nadelstiche konnten allerdings noch immer keine Vorhersagen gemacht werden.

Mit diesen verschiedenen Prüfmethoden soll die Qualität von Rohstoffen (bzw. Nasslacken) analysiert werden aber aus physikalischer Sicht ist die Eigenschaft Nadelstich stärker von Applikationsparametern als von der Rohstoff-Qualität abhängig. Deswegen ist es verständlich, da( keine befriedigenden Ergebnisse mit der Lackeigenschaft Nadelstich erzielt werden konnten.

Die entwickelten Kalibrationsmodelle stellen die Grundlage zur Bestimmung der Lackparameter der unbekannten Proben dar: die Aufnahme des Spektrums eines unbekannten Nasslackes (allerdings mit denselben Bestandteilen, derselben Formulierung und demselben Lackierprogramm wie die für die Erstellung des Kalibrationsmodelles verwendeten Nasslacke) soll mit Hilfe des Kalibrationsmodelles ein bestimmter Lackparameter vorhergesagt werden.

Die Vorhersage der Qualität des Fertigproduktes aus den Prüfungsergebnissen der Rohstoff-qualität ist extrem schwierig. Der Weg von den isolierten Rohstoffen zum fertigen, applizierten Lack ist lang (siehe Abbildung 3-01) und bei jedem Verfahrensschritt tragen chemische Wechselwirkungen in zunehmendem Masse zu den Eigenschaften des Fertigproduktes bei.

Diese Doktorarbeit hat gezeigt, da( es nicht möglich ist, durch schwingungsspektroskopische Untersuchungen der Rohstoffe über chemometrische Verfahren die Qualität des applizierten Lackes vorherzusagen. Als Alternative hat sich allerdings die Prüfung von Nasslacken mit der MIR/ATR-Spektroskopie herausgestellt. Mit diesem Untersuchungsverfahren wäre es nicht mehr erforderlich, die Lacke aufzutragen und die Bleche mit der FAS-Methode zu vermessen.

Neben der Rentabilitätsfrage muss allerdings für eine Implementierung dieser Methode in die betriebliche Routine die Anwendung auf andere Rohstoffe und gegebenenfalls auf andere Lackparameter getestet werden.

# Literaturverzeichnis

[1]	: P. Nannetti

Lack für Einsteiger

Curt R. Vincentz Verlag, Hannover, 1999

[2]	: Herberts Aqua Base

Interne Dokumente

Herberts GmbH, Wuppertal

[3]	: Binks

Bedienungsanleitung für die Lackierkabine

Binks GmbH, 1989

[4]	: Liman

Dokumentation Farbprüfanlage

Liman GmbH & Co, 1998

[5]	: DuPont Performance Coatings GmbH

interne Unterlagen

[6]	: Fischer

Bedienungsanleitung Deltascope MP30

Fischer GmbH & Co, 1997

[7]	: Byk-Gardner

Micro-metallic, Bedienungsanleitung, 1995

[8]	: Byk-Gardner

Micro-Tri-Gloss, Produktinformation, 1995

[9]	: Byk-Gardner

wave-scan plus laboratory, Bedienungsanleitung, 1995

[10]	: X-Rite Cooperation

A guide to understanding Color Communication

http://www.xrite.com

[11]	: H. Naumer und W. Heller

# Untersuchungsmethoden in der Chemie

# Georg Thieme Verlag, Stuttgart – New York, 1986

[12]	: E. Leibnitz, H.G. Struppe

## Handbuch der Gas-Chromatographie, 2. Auflage

# Verlag Geest and Portig, Leipzig, 1966

[13]	: W. Rödel, G. Wölm

## Grundlagen der Gas-Chromatographie

# VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1979

[14]	: A.J.P. Martin, R.L.M. Synge

Biochem. J. 35: 1358, 1941

[15]	: A.J.P. Martin, A.T. James

Biochem. J. 63: 138, 1956

[16]	: M. Otto

## Analytische Chemie

# Wiley-VCH, Weinheim, 2000

[17]	: W. Gottwald

## Instrumentell-analytisches Praktikum, Band 4b

# VCH, Weinheim, 1996

[18]	: K.K. Unger

## Handbuch der HPLC

# GIT Verlag, Darmstadt, 1994

[19]	: S. Lindsay

## Einführung in die HPLC

# Vieweg, Braunschweig, 1996

[20]	: Merck GmbH

## Anleitung für das HPLC-Gerät

[21]	: B. F. Pease

## Basic Instrumental Analysis

# D. Van Nostrand Company, New York, 1980

[22]	: E. de Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant

## Mass Spectrometry: Principles and Application

# Wiley and Masson, Chichester, 1996

[23]	: C. Brunie, H. Voshage

#### Massenspektrometrie

# Karl Thiemig KG München Verlag, 1964

[24]	: H. Budzikiewicz

## Massenspektrometrie

# VCH, Weinheim, 1992

[25]	: H. Günther

## NMR-Spektroskopie

# Georg Thieme Verlag, Stuttgart-New York, 1992

[26]	: B. Schrader

#### Infrared and Raman Spectroscopy

# VCH Verlag, Weinheim, 1995

[27]	: N.B. Colthup, L.H. Daly, S.E. Wiberley

#### Introduction to infrared and Raman spectroscopy, Third Edition

# Academic Press, Inc., San Diego, 1990

[28]	: W. Herschel

# Experiments on the refrangibility of the invisible rays of sun

J. Near Infrared Spectrosc. 2000, 8, 75-86

[29]	: W. Abney, R.E. Festing

## Phil. Trans. 172 : 887, 1885

[30]	: J.W. Robinson

# Handbook of Spectroscopy

# Volume III, CRC Press, Cleveland, Ohio, 1974

[31]	: H.H. Perkampus

# Lexikon Spektroskopie

# VCH Verlag, Weinheim, 1993

[32]	: H. Günzler, H.M. Heise

# IR-Spektroskopie, eine Einführung

# VCH Verlag, Weinheim, 1996

[33]	: Internet

www.multimania.com/nirspectroscopy/

# Übersetzung von französisch auf deutsch

[34]	: O.E. Brigham

# Schnelle Fourier-Transformation, 6. Auflage

# Oldenburg Verlag, München, Wien, 1995

[35]	: H.W. Siesler, K. Holland-Moritz

# Infrared and Raman Spectroscopy of Polymers

# Marcel Dekker, Inc., New York, 1980

[36]	: Bühler AG

# Wirkweise: Analysentechnologie

# Uzwil, 11. Mai 1994

[37]	: Internet

www.krref.krefeld.schulen.net/referat/chemistry/r0012t00.htm/

[38]	: T.R. Gilson, P.J. Hendra

# Laser Raman Spectroscopy

# Wiley Interscience, Chichester, 1970

[39]	: A. Anderson

# The Raman Effect

# Marcel Dekker, Inc., New York, 1970

[40]	: D.A. Long

# Raman Spectroscopy

# Mc Graw-Hill International Book Company, New York-Düsseldorf 1977

[41]	: H.A. Szymanski

# Raman Spectroscopy

# Plenum Press, New York, 1967

[42]	: C.V. Raman, K.S. Krishnan

Nature, 121, 501, 619 (1928)

[43]	: C.V. Raman, K.S. Krishnan

Indian J. Phys., 2, 399 (1928)

[44]	: Internet

www.raman.de/html/body_grundlag.htm

[45]	: Bruker Optik GmbH

#### Handbuch zum Bruker FTIR/FT-Raman Spektrometer, Ettlingen, 2001

[46]	: Internet

www.uni-ulm.de/schwingungsspektroskopie/ir.html

[47]	: Internet

www1.physik.uni-greifswald.de/download/dissertation/nitschke-dr.pdf

[48]	: F. Beari

#### Entwicklung eines FT-IR-spektroskopischen Verfahrens zur analytischen Beurteilung von Beschichtungen auf glatten Oberflächen

# Diplomarbeit, Universität Essen, 2000

[49]	: N.J. Harrick

# Internal Reflection Spectroscopy

# Interscience, New York, 1975

[50]	: N.J. Harrick

J. Phys. Chem., 64, 1110 (1960)

[51]	: J. Fahrenfort

Spectrochim. Acta, 17, 698 (1961)

[52]	: H. Günzler, H. Böck

IR-Spektroskopie – Eine Einführung

2. überarbeitete Auflage, VCH-Verlag, Weinheim 1988

[53]	: G. Kortüm

Reflexionsspektroskopie: Grundlagen, Methodik, Anwendungen

Springer-Verlag, Berlin 1969

[54]	: M. Klemt

Untersuchung der Ringleitungsstabilität von wasserbasierenden Automobil-Serien-lacken

Diplomarbeit, Universität Essen, 2002

[55]	: M. Otto

##### Chemometrie

## VCH Verlag, Weinheim, 1.Aufl, 1997

[56]	: M. Horn, R. Winzen

Kursunterlagen NIR-Support

## Horn & Winzen GbR Essen, 2000

[57]	: J.P. Conzen

Multivariate Kalibration

## Bruker Optik GmbH, 3. Aufl., 2000

[58]	: Unscrambler Software

Handbuch für die Anwendung des Unscramblers ®

[59]	: Bühler AG

Wirkweise, Analysentechnologie

6.93 / OH, Version 3, Uzwil, 1993

[60]	: Bruker

##### Opus-NT Applikations- und Meßsoftware

## Bruker Optik GmbH, Ettlingen, 2. Aufl., 1999

[61]	: K. Esbensen

##### Multivariate Analysis in Practice

CAMO AS Development & Support, Trondheim, 3rd Edition, 1998

[62]	: S. Borchert

##### Nahinfrarotspektroskopische Untersuchungen fester Arzneistoffformulierungen

## Diplomarbeit, Universität Essen, 2001

[63]	: I. Gerber

##### Rohstoffkontrolle in der Kunststoffverarbeitung mit der Nahinfrarot (NIR)-Spektroskopie

## Diplomarbeit, Universität Essen, 2002

[64]	: Herberts Automotive System

Know How

Herberts GmbH, 1998

Anhang 1:	Tabelle mit charakteristischer Absorptionsbanden des NIR-Bereiches und Werten der Extinktions-koeffizienten [35].

ANHANG 7: Raman-Spektren der PUR-Chargen

ANHANG 9: MIR/ATR-Spektren der Nasslacke

LEBENSLAUF

## PERSÖNLICHE DATEN

Name	: NGUYEN-TRUNG Tin

Geburtsdatum	: 07.03.73 in Tan Son Hoa (Vietnam)

Familiestand	: ledig

### SCHULBILDUNG

1979-1984	: Gemeinschaftsgrundschule, Mulhouse (Frankreich)

1984-1989	: Städt. Gemeinschaftshauptschule, Mulhouse (Frankreich)

1989-1991	: Gymnasium Jeanne d‘Arc, Mulhouse (Frankreich)

Abschluss: Abitur mit naturwissenschaftlichen Schwerpunkten

### HOCHSCHULSTUDIUM UND PROMOTION

  - : Naturwissenschaftliches Grundstudium an der Universität Haute-Alsace in

Mulhouse  (Frankreich)

  - : Hauptstudium im Fach Physikalische Chemie an der Universität Haute-Alsace in

Mulhouse (Frankreich)

1996-1997	: Vorbereitung an der Doktorarbeit an der Universität Louis Pasteur in Strassburg

(Frankreich)

  - : Abschluß als Diplom-Chemiker im Fach Polymerchemie an der Universität Haute-

Alsace in Mulhouse (Frankreich)

  - : Promotion an der Universität Essen, Institut für Physikalische Chemie (Prof. Dr.

H.W. Siesler) in Zusammenarbeit mit DuPont Performance Coatings GmbH

(Wuppertal) (mündliche Prüfung: 25.02.2004)

#### PRAKTIKA

05/1996	: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Pharmazie-Falkultät in Chatenay-Malabry

(Frankreich) in dem Labor der analytischen Chemie

  - : Wissenschaftlicher Mitarbeit an der Chemie-Fakultät in Strassburg (Frankreich) in

dem Labor der Kinetik und Analytik

04-08/1999	: Diplomarbeit bei der Firma Les Produits Mauler in Kingersheim (Frankreich)

in der Abteilung Forschung und Entwicklung

# Text boxes

40

35

30

25

20

0

5µm

25µm

Referenzstreifen

Referenzstreifen

Basislack-Keil

Coilcoating Blech

Basislack 1. Zyklus

Basislack 2. Zyklus

Filmschichtdicke

- Erstellung eines Basislack-Keiles

(5-25µm)  durch Lackierzyklen

2.   Ablüften und Einbrennen vertikal

3.   Klarlack mit einer konstanten

Schichtdicke aufbringen

4.   Ablüften und Einbrennen horizontal

Sensor

Glanz

25°

Lackschicht

45°

(c)

(a)

67

Prüflack

15

5

10

Barcode: AEQP01 0100001A67					    sagging index: 24µm

Base Coat

®

Fingerprint Chart

(b)

0

45°

Klarlack

Basis-Lack

Füller

KTL

Metall-Untergrund

45

50

55

60

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

Position on the panel (cm)

filmthickness [µm]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

long wave/short wave

base coat

clear coat

long wave

short wave

coil coating film thickness: 10,65 [µm]

Glanz

15°

25°

45°

75°

110°

Beleuchtung

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

basecoat filmthickness [µm]

L 25° MM

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

basecoat filmthickness [µm]

long wave/short wave

long wave

short wave

Strömungs-regler

Detektor

Auswerte-system

Säule

Splitter

Säulenofen

Septum

Injektions-spritze

Strömungsmesser

Einspritz-block

Trägergas

Druckregelung

violett

blau

zyan

grün

gelb

orange

rot

400nm

500

600

700

UV

IR

Q		: Strahlungsquelle (UV: Wassertoff- oder Deuteriumlampe, Vis: Wolframlampe,

Umschaltbereich bei ca. 360 nm)

M			: (Doppel-) Monochromator aus Prisma und/oder Gitter zur spektralen Dispersion

Z			: Zerlegung in zwei Strahlengänge (rotierender Spiegel)

MK		: Meßküvette mit Lösung

VK		: Vergleichsküvette mit reinem Lösemittel

D			: Detektor (Photoelektronenvervielfacher)

S			: Schreiber, der die Transmission oder die Extinktion registriert

D

E

λ

S

Io

I

MK

VK

M

Q

Z

Verstärkung/Registrierung

20

40

60

80

m/z

0

0%

100%

Massenspektrum

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Magnet

Trennsystem

Ionenquelle

Beschleunigungs-platten

Einlaßsystem

Probe

Radiofrequenz-sender

Empfänger

Bo

N

S

Probenröhrchen

Bo: magnetische Feldinduktion (Tesla)

N: Nordpol eines Magneten

S: Südpol eines Magneten

dI

dx

Io

I

Sample

Mirror 1

Source

Detector

X

Lenses

Beam Splitter

Mirror 2

Mirror Retardation X

Intensity

Wavenumber (cm-1)

Absorbance

Interferogram

Spectrum

Fourier-

Transformation

Linse

Filter

Photodiode

Kompensator

Polarisator +45°

Doppelbrechende Quarz-Keile

Polarisator -45°

Laser

Lampe

Photodiode

beweglicher Keil

2 doppelbrechende Keile

Laserdiode

Interferometer

M

Analog-

Digital-wandler

Vorver-stärker

Computer

(Fourier-Transformation)

Detektor

Strahl-weiche

Küvette

Referenz

NIR-Quelle (Halogenlampe)

Trigger

Messkopf

Licht-leiter

H

Cl

H

Cl

H

Cl

Kohlenstoff

Sauerstoff

+

+

-

S

1

S

1

S

1

S

0

S

0

S

0

N

0

N

0

N

0

N

1

N

1

N

1

Stokes-

Raman-

Streuung

anti-

Stokes-

Raman-

Streuung

Rayleigh-Streuung



n1

n2

Probe

Probe

ATR-Kristall

n1 > n2

( (

ZnSe-Crystal

y1     y2     y3    y4

Kalibrationsproben

Referenzanalytik

NIR-Spektroskopie

NIR-Spektrum

y-Werte

Modell

y1    y2     y3    y4

Analysenproben

NIR-Spektroskopie

NIR-Spektrum

Modell

y-Werte

A5

A1

A2

A3

A4

Absorbanz A

Wellenlänge/Wellenzahl

x

x

x

x

x

A1, y1

A2, y2

A3, y3

A4, y4

A5, y5

Absorbanz A

x-Daten

Konzentration c

y-Daten

Kalibrationsfunktion b

X1,1

X1,k

Xn,1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Xn,k

X

T1,1

T1,p

Tn,1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Tn,p

T

E1,1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

E1,k

En,1

En,k

E

P1,1

P1,k

Pp,1

Pp,k

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

P

Intensität

Spektrum n

(1

(2

(3

Wellenlänge

Hauptkomponentenanalyse

Spektrum n

I(3

I(1

I(2

Schwerpunkt aller Spektren (Mittelwertspektrum)

neue Raumrichtungen

U1

U2

Punktwolke

X1,1

X1,k

Xn,1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Xn,k

X

T1,1

Tn,1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

T

P1,1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

P1,k

Pp,1

Pp,k

W

P1,1

P1,k

Pp,1

Pp,k

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

P

Tn,p

T1,p

Y1,1

Yn,1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Y

Y1,j

Yn,j

Q1,1

Qp,1

...

...

...

...

...

...

...

...

Q

Q1,j

Qp,j

Wellenzahl (cm-1)

Absorbanz

2

2

1

7400

7350

7300

7250

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Wellenzahl [cm-1]

#### Absorbanz

0.30

7400

7350

7300

7250

-0.006

-0.004

-0.002

-0.000

0.002

0.004

Wellenzahl [cm-1]

0.006

7400

-0.0006

-0.0004

-0.0002

0.0000

7350

7300

7250

Wellenzahl [cm-1]

0.0002

#### Absorbanz

#### Absorbanz

Originalspektrum

1. Ableitung

2. Ableitung

Maximum

Wendepunkt

Minimum

Wellenzahl (cm-1)

∂²ν

Wellenzahl (cm-1)

∂ν

Absorbanz

Wellenzahl (cm-1)

Absorbanz

Wellenzahl (cm-1)

(b)

(a)

1

## Idealfall

## Fall 1

## Fall2

Absorbanzwerte des zu korrigierenden Spektrums

Absorbanzwerte des Mittelwertspektrums

Wellenzahl (cm-1)

Absorbanz

∂²A

Wellenzahl (cm-1)

∂ν

∂A

(b)

(a)

∂A

Wellenzahl (cm-1)

∂ν

∂A

(b)

(a)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

Blechspur (cm)

filmthickness [µm]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

long wave/short wave

base coat

clear coat

long wave

short wave

coil coating film thickness: 012 [µm]

55

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

Blechspur (cm)

filmthickness [µm]

0

long wave/short wave

base coat

clear coat

long wave

short wave

coil coating film thickness: 012 [µm]

55

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

basecoat filmthickness [µm]

L 25° MM

Deckfähigkeit nicht bestimmbar

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

basecoat filmthickness [µm]

L 25° MM

Deckfähigkeit

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

basecoat filmthickness [µm]

long wave/short wave

long wave

short wave

i.O. Bereich nicht gut getrennt und klein

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

basecoat filmthickness [µm]

long wave/short wave

long wave

short wave

i.O. Bereich

n.i.O. Bereich

Rezeptnummer 	%(w/w)	%(w/w)

# neue Rezeptur	alte Rezeptur

# Operation 1 : vorlegen und verrühren

Daotan 1686	4840.2	23,0	23,0

VEW	8599.5	30,0	30,0

PUR 413	8383.6	13,5	13,5

# Operation 2 : unter Rühren zugeben und 5 min. verrühren

Viscalex HV 30	12099.5	7,6	9,0

# Operation 3 : unter Rühren zugeben und 5 min. verrühren

Lsg. DMEA	12065.0	3,6	4,0

# Operation 4 : separat mischen, unter Rühren zugeben und 5 min. verrühren

Butylglykol	313.1	6,0	6,0

rote Iriodin 9504		2,0	0,2

grüne Iriodin 9231		2,0

n-Propanol	204.6	2,0	2,0

# Operation 5 : unter Rühren zugeben und 5 min. verrühren

Maprenal MF 900	4029.0	3,5	3,5

# Operation 6 : unter Rühren in angegebener Reihenfolge zugeben

# und anschließend 15 min. verrühren

VEW	8599.5	4,8	4,8

n-Butanol	206.2	2,0	2,0

(b)

Prozeßbereich

(a)

Prozeßbereich

Prozeßbereich

(c)

i.O. Bereich

(a)

i.O. Bereich

(b)

i.O. Bereich

(c)

0.40

0.35

0.30

0.20

0.25

0.15

0.10

0.05

0.00

3500.61

3041.63

2582.66

2123.68

1664.71

1205.73

746.755

287.780

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1): CH (ar.) Streckschwingung

(2): CH(al.) Streckschwingung

(3): C=O Streckschwingung

(4): C=C (ar.) Streckschwingung

(5): CH (al.) Deformations-schwingung gemischt mit C=C (ar.) Streckschwingung

(6): CH (al.) Deformationschwingung

(7): C-C Gerüstschwingung

(8): CH (ar. out-of-plane)

Deformationschwingung

PUR 17

PUR 5

PUR 6

(a)

Prozeßbereich

Prozeßbereich

(c)

(b)

Prozeßbereich

i.O. Bereich

(a)

(b)

i.O. Bereich

(c)

i.O. Bereich

2x ( (O-H) (Wasser)

3x ( (C-H)

2x ( (C-H )

( (O-H) + ( (O-H) (Wasser)

r²=0,91

SEE=0,4

SEP=0,9

r²=0,95

SEE=0,4

SEP=0,9

(b)

Prozeßbereich

(a)

Prozeßbereich

Prozeßbereich

(c)

i.O. Bereich

(a)

i.O. Bereich

(b)

i.O. Bereich

(c)

3x ( (C-H)

2x ( (O-H) (Wasser)

( (O-H) + ( (O-H) (Wasser)

2x ( (C-H )

r²=0,88

SEE=0,4

SEP=1,0

r²=0,95

SEE=0,2

SEP=0,7

r²=0,91

SEE=0,23

SEP=0,8

r²=0,94

SEE=0,4

SEP=1,0

(a)

r²=0,94

SEE=0,4

SEP=1,0

(b)

Prozeßbereich

(a)

Prozeßbereich

(c)

Prozeßbereich

(b)

i.O. Bereich

(a)

i.O. Bereich

(b)

i.O. Bereich

(c)

( (O-H) Valenzschwingung

( (CH2) Valenzschwingung

( (C=O) Valenzschwingung

(C=C)ar Valenzschwingung

( (O-H) Deformations-schwingung

( (C-O-C) Valenzschwingung

Absorbanz

Wellenzahl (cm-1)

zur Probe

Bestimmung von unterschiedlichen Lackfehlern wie Läuferneigung, Nadelstich und Kocher

FAS Auswertung

FingerPrint-Blech

Lackierung

# Wasserbasislack

Formulierung

Lack

Rohstoffe

4

3

2

1

1

2

3

4

Rohstoffe

Lack

Formulierung

# Wasserbasislack

Lackierung

FingerPrint-Blech

FAS Auswertung

Bestimmung von unterschiedlichen Lackfehlern wie Läuferneigung, Nadelstich und Kocher

Chemometrische Auswertung

Spektroskopische Messungen

#### Anhang											       156

#### Anhang											       157

Anhang 2: FAS-Auswertung für die R&R-Studie

Anhang 3: FAS-Auswertung für die Rohstoffeingang-Prüfung

#### Anhang											       155

Anhang 2: FAS-Auswertung für die R&R-Studie

Laser-Punktlichquelle

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

Anhang 3: FAS-Auswertung für die Rohstoffeingang-Prüfung

#### Anhang											       158

Anhang 3: FAS-Auswertung für die Rohstoffeingang-Prüfung

#### Anhang											       159

Anhang 3: FAS-Auswertung für die Rohstoffeingang-Prüfung

#### Anhang											       160

Anhang 3: FAS-Auswertung für die Rohstoffeingang-Prüfung

#### Anhang											       161

Anhang 3: FAS-Auswertung für die Rohstoffeingang-Prüfung

#### Anhang											       162

#### Anhang											       163

Anhang 4: FAS-Auswertung der Daotan-Prüfung für die

NIR-Methode

Anhang 4: FAS-Auswertung der Daotan-Prüfung für die

NIR-Methode

#### Anhang											       164

Anhang 4: FAS-Auswertung der Daotan-Prüfung für die

NIR-Methode

#### Anhang											       165

#### Anhang											       166

Anhang 5: FAS-Auswertung der PUR-Prüfung für die

NIR-Methode

Anhang 5: FAS-Auswertung der PUR-Prüfung für die

NIR-Methode

#### Anhang											       167

Anhang 5: FAS-Auswertung der PUR-Prüfung für die

NIR-Methode

#### Anhang											       168

#### Anhang											       169

Anhang 6: FAS-Auswertung der PUR-Prüfung für die

Raman-Methode

Anhang 6: FAS-Auswertung der PUR-Prüfung für die

Raman-Methode

#### Anhang											       170

Anhang 6: FAS-Auswertung der PUR-Prüfung für die

Raman-Methode

#### Anhang											       171

Wellenzahl (cm-1)

Absorbanz

#### Anhang											       173

Anhang 8: FAS-Auswertung der Nasslack-Prüfung für

die MIR/ATR-Methode

Anhang 8: FAS-Auswertung der Nasslack-Prüfung für

die MIR/ATR-Methode

#### Anhang											       174

Anhang 8: FAS-Auswertung der Nasslack-Prüfung für

die MIR/ATR-Methode

#### Anhang											       175

Anhang 8: FAS-Auswertung der Nasslack-Prüfung für

die MIR/ATR-Methode

#### Anhang											       176

Anhang 8: FAS-Auswertung der Nasslack-Prüfung für

die MIR/ATR-Methode

#### Anhang											       177

Wellenzahl (cm-1)

Absorbanz